## NOVALIS AGGRAPPANTE

(Новалис Агграппанте)

| Краткое описание | Специальный грунт, водоразбавляемый для непористых и плохо абсорбирующих поверхностей, таких как: оцинкованное железо, алюминий, ПВХ и т.д. Применяется как для внутренних, так и для наружных работ. |
| --- | --- |
| Свойства | Гарантирует прекрасную адгезию к основе. Может использоваться внутри помещения, т.к. не имеет запаха, не токсичный, не воспламеняется, не вреден для окружающей среды. Без запаха, не токсичный, не воспламеняемый, не вреден для окружающей среды. Материал не имеет запаха, нетоксичен, не воспламеняется, экологически чистый в отношении человека и окружающей .среды Легко наносится. |
| Условия нанесения | Температура: от +5ºС до +36°С Влажность: не более 80% |
| Инструмент | Кисть, валик, краскопульт (сопло 1,3 – 1,7мм) |
| Разбавление | Для нанесения валиком или кистью – 5% питьевой водой. Для краскопульта –10%-15% питьевой водой. |
| Расход | 8-10 м2/л в один слой |
| Очистка инструмента | Водой. |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | Полное: 12 – 14 часов.. |
| Состав | Акриловые смолы в водной дисперсии, органические и неорганические пигменты, другие добавки облегчающие нанесение, образование пленки и сцепление с поверхностью. |
| Удельный вес | 1,3 кг/л ± 3%. |
| pН | 8,5 - 9. |
| Вязкость | 8000±5% CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°С) |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится по невоспламеняющимся основаниям (материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в сухом виде). |
| Цветовая гамма | Белый + цвета в колеровочной карте. |
| Упаковка | 0,75; 2,25 л.. |
| Срок хранения | 5 лет в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +2ºС до +36°С (боится мороза). |
| Токсикологические показатели | Состав не содержит вредных веществ, пигментов или других компонентов, содержащих тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, он не содержит токсичных, ароматизированных, хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий, при случайном пролитии необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. |
| ### Система нанесения | Поверхность очистить, зачистить наждачной бумагой или металлической щеткой, обезжирить. Затем нанести кистью или валиком один слой, разбавленного 5% воды Novalis Aggrapante. При нанесении краскопультом разбавить краску 10% - 15% воды (сопло 1,3 – 1,7мм). |