## NOVALIS ANTIRUGGINE (Новалис Антируджине)

| Краткое описание | Антикоррозийное покрытие на основе акриловых смол в водной дисперсии с антикоррозийными пигментами. Универсальное средство для наружных и внутренних работ. |
| --- | --- |
| Свойства | Гарантирует прекрасную адгезию к основе и предотвращает образование ржавчины даже в самых агрессивных условиях. Специальные пигменты образуют барьер против влажности и непогоды, предотвращая образование ржавчины. Может использоваться внутри помещения, т.к. не имеет запаха, не токсичное, не воспламеняется, не вредно для окружающей среды. Материал водоразбавляемый, не имеет запаха, нетоксичен, не воспламеняется, экологически чистый в отношении человека и окружающей среды. Легко наносится. |
| Условия нанесения | Температура: от +5ºС до +36°С Влажность: не более 80% |
| Инструмент | Кисть, валик, краскопульт (сопло 1,3 – 1,7мм) |
| Разбавление | Для нанесения валиком или кистью – материал готов к применению Для краскопульта – добавить 5% - 10% питьевой водой. |
| Расход | 6 –8 м2/л в один слой в зависимости от впитывающей способности подложки. |
| Очистка инструмента | Водой. |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | Полное: 12 – 14 часов.. |
| Состав | На основе акриловых смол в водной дисперсии с антикоррозийными пигментами |
| Удельный вес | 1,2 кг/л ± 3%. |
| pН | 9. |
| Вязкость | 9000±5% CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°С) |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится по невоспламеняющимся основаниям (материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии). |
| Цветовая гамма | Белый + цвета в колеровочной карте. |
| Упаковка | 0,75; 2,25 л.. |
| Срок хранения | 5 лет в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +2ºС до +36°С (боится мороза). |
| Токсикологические показатели | Состав не содержит вредных веществ, пигментов или других компонентов, содержащих тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, он не содержит токсичных, ароматизированных, хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий, при случайном пролитии необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. |
| ### Система нанесения | Окрашиваемую поверхность очистить шлиф. шкуркой, шпателем или удалить старую краску, обезжирить и в случае большого кол-ва ржавчины нанести один слой Novalis Convertitore, затем нанести кистью или валиком один слой не разбавленного Antiruggine. При нанесении краскопультом разбавить краску 5% - 10% воды (сопло 1,3 – 1,7мм). |