## NOVALIS CONVERTITORE (Новалис Конвертиторе)

| Краткое описание | Специальный продукт для нейтрализации ржавчины и преобразования ее в инертный продукт, окрашиваемый после высыхания, являющийся защитой для подложки. Применяется как для наружных, так и для внутренних работ. |
| --- | --- |
| Свойства | Продукт на основе специальных таниновых субстанций в водной дисперсии, идеально подходит для обработки перил, решеток, кузовов, металлических конструкций и др. Без запаха, не токсичный, не воспламеняемый, не вреден для окружающей среды. Материал не имеет запаха, нетоксичен, не воспламеняется, экологически чистый в отношении человека и окружающей среды. Легко наносится. |
| Условия нанесения | Температура: от +5ºС до +36°С Влажность: не более 80% |
| Инструмент | Кисть (предпочтительней), валик, краскопульт (сопло 1,3 мм) |
| Разбавление | Материал готов к применению |
| Расход | 20м2/л в один слой в зависимости от вида поверхности |
| Очистка инструмента | Водой. |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | Полное: 12 – 14 часов.. |
| Состав | Таниновые добавки в водной дисперсии. |
| Удельный вес | 1,04 кг/л. |
| PН | 1,7. |
| Вязкость | 200±5% CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°С) |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится по невоспламеняющимся основаниям (материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии). |
| Цветовая гамма | Молочно белый, коричневый при высыхании. |
| Упаковка | 0,75; 2,25 л.. |
| Срок хранения | 5 лет в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +2ºС до +36°С (боится мороза). |
| Токсикологические показатели | Состав не содержит вредных веществ, пигментов или других компонентов, содержащих тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, он не содержит токсичных, ароматизированных, хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий, при случайном пролитии необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. |
| Система нанесения | Обрабатываемую поверхность необходимо очистить от рыхлой ржавчины с помощью металлической щетки, обезжирить. Novalis Convertitore действует в течение 2 – 3 часов, в течение этого времени не рекомендуется окрашивать поверхность. По окончанию реакции ржавчина преобразуется в темно-коричневый, аморфный слой. Достаточно одного нанесения. Избегать нанесение на теплые поверхности (более 40С) Хранить продукт в не металлических емкостях. Случайные пятна могут быть удалены раствором воды с отбеливателем. |