CRILUX  (Крилюкс)

| Краткое описание | Грунт водоразбавляемый на основе акриловых смол, прозрачный, бесцветный. Используется для внутренней отделки стен из бетона, кирпичной кладки, цементной и гипсовой штукатурки, других поверхностей на минеральной основе. |
| --- | --- |
| Свойства | Водоразбавляемый, практически не имеет запаха, нетоксичен, невоспламеняем, экологически чистый в отношении человека и окружающей среды материал. Оптимальная проникающая и закрепляющая способность. Легко наносится. |
| Условия нанесения | Температура: от +5ºС до +36°С Влажность: не более 80% |
| Инструмент | Кисть, валик, краскораспылитель (сопло 1,7 мм). |
| Разбавление | Питьевой водой: 1 ÷ 3 - для старых окрашенных поверхностей, а также имеющих следы копоти и грязи, 1 ÷ 5 -для оштукатуренных поверхностей в хорошем состоянии, 1 ÷ 8 -для пористых поверхностей. |
| Расход | 20-60 м2/л в один слой в зависимости от поглощающей способности поверхности. |
| Очистка инструмента | Водой. |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | На отлип: 1-2 часа; На перекрас: не мене 4-6 часов; Полное: 10-12 часов. |
| Состав | Акриловые смолы в водной дисперсии, добавки, облегчающие процесс нанесения и проникновения. |
| Удельный вес | 1,0 кг/л ± 3% |
| PН | 5÷6 |
| Вязкость | 50±5% CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°С). |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится по невоспламеняющимся основаниям (материалу на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии). |
| Сопротивление отрыву и сцепление | Соответствует стандарту DIN ISO 4624 Сопротивление отрыву: 1,3 N/мм2, разрыв сцепления ниже поля действия лака. |
| Цветовая гамма | Бесцветный |
| Упаковка | 1,4, 10, 20 л. |
| Срок хранения | 5 лет в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +2ºС до +36°С (боится мороза). |
| Токсикологические показатели | Состав не содержит вредных веществ, пигментов или других компонентов, содержащих тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, он не содержит токсичных, ароматизированных, хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий, при случайном пролитии необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. |
| ### Система нанесения | Очистить окрашиваемую поверхность с помощью щетки от отслаивающихся участков, цементной пыли, грязи, жира и других веществ, мешающих хорошей адгезии. Выровнять поверхность c помощью финишной шпаклевки. Новые цементные поверхности должны быть сухими и выдержанными в течении 30 дней. Нанести один слой грунта CRILUX кистью, валиком или распылением, разбавленного водой. Через 6 часов загрунтованную поверхность можно перекрывать последующими отделочными материалами. |