NOVALIS FERRO PROTETTIVO (Новалис Ферро Протеттиво)

| Краткое описание | 100% акриловый состав для железа, не содержащий растворителей,с глянцевым эффектом для наружных и внутренних работ |
| --- | --- |
| Свойства | Водоотталкивающий, устойчивый к истиранию, не желтеющий. Не обладает запахом, нетоксичный, негорючий, экологически безвредный. |
| Условия нанесения | Температура: от +5ºС до +36°С Влажность: не более 80% |
| Инструмент | Кисть, валик, краскораспылитель (форсунка 0,8 -1,3 мм). |
| Разбавление | Валик, кисть: готов к нанесению Краскораспылитель: 5 - 10% питьевой водой. |
| Расход | 12- 14 м2/л в один слой в зависимости от вида поверхности. |
| Очистка инструмента | Водой. |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | На отлип: 1-2 часа; Полное: 12 часов. |
| Состав | Акриловые смолы в водной дисперсии |
| Удельный вес | 1 кг/л ± 3% |
| pН | 8,5÷9 |
| Вязкость | 700±5% CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°С) |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность (материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии). |
| Сопротивление сшелушиванию (прилегание) | Соответствует стандарту DIN ISO 4624 |
| Сопротивление стиранию Цветовая гамма | Не менее 5000 абразивных циклов по стандарту DIN 53778 Прозрачный |
| Упаковка | 0,75; 2,25 л. |
| Температура хранения | от +2ºС до +36°С (боится мороза). |
| Токсикологические показатели | Состав не содержит вредных веществ, пигментов или других компонентов, содержащих тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, он не содержит токсичных, ароматизированных, хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий, при случайном пролитии необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. |
| Система нанесения | Нанести кистью или валиком один или два cлоя неразбавленного FERRO PROTETTIVO с перерывом в 6 часов между слоями. При нанесении краскопультом разбавить на 5-10% питьевой водой. |