NOVALIS FERROMICACEO (Новалис Ферромикачо)

| Краткое описание | Специальная эмаль, не содержащая растворителей, на основе акриловых смол и слюдяных пигментов для наружных и внутренних работ, придающая окрашенной поверхности эффект чеканного железа. Предназначен прежде всего для покрытия металлических декоративных конструкций (решетки, ворота), постоянно находящихся в неблагоприятных условиях, вызывающих окисление и другие нежелательные реакции. |
| --- | --- |
| Свойства | Не обладает запахом, нетоксичная, негорючая. Обладает высокой эластичностью, устойчива к неблагоприятным влияниям окружающей среды, UV-излучению, надежно сохраняет окрашенную поверхность. Экологически чистый материал. |
| Условия нанесения | Температура: от +5ºС до +36°С Влажность: не более 80% |
| Инструмент | Кисть, валик, краскораспылитель (форсунка 2-2,5 мм). |
| Разбавление | Валик, кисть: готов к нанесению Краскораспылитель: 10 - 15% питьевой водой. |
| Расход | 5 -7 м2/л в один слой в зависимости от вида поверхности. |
| Очистка инструмента | Водой. |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | На отлип: 2 часа; Полное: 12-14 часов. |
| Состав | Акриловые смолы в водной дисперсии, железо-слюдяные пигменты |
| Удельный вес | 1,55 кг/л ± 3% |
| pН | 7,5ч8 |
| Вязкость | 10.400±5% CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°С) |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность (материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии). |
| Сопротивление сшелушиванию (прилегание) | Соответствует стандарту DIN ISO 4624 |
| Цветовая гамма | Серый + 28 цветов согласно колеровочной карте |
| Упаковка | 0,75; 2,25 л. |
| Температура хранения | от +2ºС до +36°С (боится мороза). |
| Токсикологические показатели | Состав не содержит вредных веществ, пигментов или других компонентов, содержащих тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, он не содержит токсичных, ароматизированных, хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий, при случайном пролитии необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. |
| ### Система нанесения | При нанесении на железо удалить ржавчину (если поверхность имеет коррозию, нанести NOVALIS CONVERTITORE) и покрыть одним слоем состава NOVALIS ANTIRUGGINE. После подготовки поверхности нанести кистью или валиком 2 слоя с перерывом 6-8 часов NOVALIS FERROMICACEO, не разведенного водой. В процессе нанесения материал рекомендуется постоянно размешивать. При нанесении краскопультом разбавить материал на 10-15% питьевой водой. Для возможности мокрой очистки и защиты от агрессивных климатических воздействий, рекомендуется нанести состав для железа NOVALIS FERRO PROTETTIVO. |