## FINITURA  AUTOLUCIDANTE PER MARMORINO

## (Финитура Аутолучиданте пер Марморино)

| Краткое описание | Самополирующийся отделочный состав для наружных и внутренних работ для нанесения на MARMORINO NATURALE с целью получения эффекта глянцевой обработки под мрамор. Состав на основе известкового молока легко наносится и позволяет получить быструю полировку поверхностей, не нарушая при этом их паропроницаемости. |
| --- | --- |
| Свойства | Практически не имеет запаха, нетоксично, невоспламеняемое. Экологически чистое в отношении человека и окружающей среды материал. Благодаря своему составу препятствует образованию плесени и бактерий. |
| Условия нанесения | Температура: от +5ºС до +36°С Влажность: не более 80% |
| Инструмент | Металлический шпатель из нержавеющей стали фирмы Ойкос |
| Разбавление | Готов к использованию, не разбавляется |
| Расход | 8-10 м2/кг в один слой в зависимости от поглощающей способности подложки |
| Очистка инструмента | Водой. |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | Полное: не менее 96 часов (для перекрытия CERA PROTETTIVA) На отлип: 1,5 часа Защищать от дождя в течение не менее 24-48 часов после окраски |
| Состав | Известковое молочко, наполнители, диоксид титана, неорганические пигменты на основе окиси железа и цветных красителей |
| Удельный вес | 1,5 кг/л 3% |
| pН | 12,5  13,5 |
| Паропроницаемость (SD) | 0,24 м (максимально допустимый уровень 2 м DIN 52 615) |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность (материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии). |
| Цветовая гамма | Белый + цветовая гамма колеровочной системы DCS Ойкос |
| Упаковка | 1, 5, 25л |
| Температура хранения | +2+36°С. Боится мороза. |
| Токсикологические показатели | Состав не содержит вредных веществ, пигментов или других компонентов, содержащих тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, он не содержит токсичных, ароматизированных, хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий, при случайном пролитии необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. |
| Система нанесения | После нанесения в два слоя состава MARMORINO NATURALE и выждав не менее 7-8 часов для высыхания поверхности, нанести 1-2 очень тонких слоя FINITURA AUTOLUCIDANTE, заглаживая немедленно шпателем из нержавеющей стали до получения глянцевого эффекта под мрамор. При проведении наружных работ необходимо примерно через 7 дней нанести защитный состав CERA PROTETTIVA, для того чтобы отделка стала более водоотталкивающей и более стойкой во времени к агрессивным элементам окружающей среды. |