NOVALIS FONDO RIEMPITIVO (Новалис Фондо Риемпитиво)

| Краткое описание | Тонированный акриловый грунт для дерева, не содержащий растворителей. Идеально подходит для заполнения пор в дереве, а также в качестве грунтовки для эмалей. Применяется для наружных и внутренних работ. |
| --- | --- |
| Свойства | Хорошо зачищенный продукт делает абсорбирование дерева гомогенным, и укрывает имеющуюся замазку и возможные неровности поверхности. Novalis Fondo Riempitivo может использоваться внутри помещения т.к. не имеет запаха, не токсичный, не воспламеняемый, не вреден для окружающей среды. Легко наносится. |
| Условия нанесения | Температура: от +5ºС до +36°С. Влажность: не более 80% |
| Инструмент | Кисть, валик. |
| Разбавление | 5 - 10% питьевой водой. |
| Расход | 5÷6 м2/л в один слой в зависимости от вида поверхности. |
| Очистка инструмента | Водой. |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | На отлип: 2 часа. Полное: 6 часов. |
| Состав | Акриловые смолы в водной дисперсии кроющие минеральные добавки, неорганические красители, консерванты и другие добавки, облегчающие нанесение и образование пленки. |
| Удельный вес | 1,4 кг/л ± 3%. |
| pН | 8,5÷9. |
| Вязкость | 6700 ± 5% CPS Brookfield (RVT 20 об/мин. При 25С) |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится по невоспламеняющимся основаниям (материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии). |
| Цветовая гамма | 52 цвета согласно колеровочной карте. |
| Упаковка | 0,75; 2,25. |
| Срок хранения | 5 лет в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +2ºС до +36°С (боится мороза). |
| Токсикологические показатели | Продукт не содержит вредных веществ, пигментов или других компонентов, содержащих тяжелые металлы такие как хром и свинец. Кроме того не содержит токсичных растворителей, ароматизаторов, хлористых соединений. Не наблюдается опасной полимеризации. Продукт не воспламеняемый и содержит не токсичные и не опасные для здоровья субстанции. Рекомендуется следовать обычным мерам предосторожности, как при работе с любыми продуктами на воде. Для хранения, транспортировки не предусматривается специальных мер безопасности; случайное пролитие продукта должно быть убрано при помощи любого абсорбирующего материала и может быть выброшено как обычные твердые отходы. |
| Система нанесения | Поверхность очистить от пыли и грязи, обезжирить. Зачистить наждачной бумагой и если необходимо зашпаклевать, затем нанести кистью или валиком один слои Novalis Fondo Riempitivo, разбавленного на 5 – 10% питьевой водой. Приблизительно через 6 часов зачистить очень мелкой наждачной бумагой. |