FUNDGRAP (Фундграп)

| Краткое описание | Грунт водоразбавляемый для внутренних работ по непористым поверхностям – оцинкованное железо, ПВХ, пластиковые ламинанты, алюминий. |
| --- | --- |
| Свойства | Водоразбавляемый, практически не имеет запаха, нетоксичен, невоспламеняем, экологически чистый в отношении человека и окружающей среды. Оптимальная проникающая и закрепляющая способность. Хорошо выравнивает поглощающую способность поверхности, уменьшая расход краски при отделке. Легко наносится. |
| Условия нанесения | Температура: от +5ºС до +36°С Влажность: не более 80% |
| Инструмент | Кисть, валик, распыление (сопло 1,7 мм). |
| Разбавление | 10 – 20% питьевой водой в зависимости от используемого инструмента |
| Расход | 10 - 12 м2/л в один слой |
| Очистка инструмента | Водой. |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | Полное: 6 – 8 часов. |
| Состав | Акрилатные смолы в водной дисперсии, органические и неорганические пигменты, добавки, облегчающие процесс нанесения и проникновения. |
| Удельный вес | 1,38 кг/л ± 3% |
| pН | 8,5÷9 |
| Вязкость | 7000 - 17500 CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°С). |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится по невоспламеняющимся основаниям (материалу на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии). |
| Цветовая гамма | Белый + 60 цветов.. |
| Упаковка | 1л, 4 л. |
| Срок хранения | 5 лет в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +2ºС до +36°С (боится мороза). |
| Токсикологические показатели | Состав не содержит вредных веществ, пигментов или других компонентов, содержащих тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, он не содержит токсичных, ароматизированных, хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав негорюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий, при случайном пролитии необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. |
| ### Система нанесения | Очистить окрашиваемую поверхность, при необходимости, зашкурить и обезжирить. Нанести 1 слой FUNDGRAP с помощью кисти, валика или распыления. Через 6-8 часов приступить к финишной отделке поверхности. |