IL PRIMER (Иль Праймер)

| Краткое описание | Грунт водоразбавляемый на основе акриловых смол с повышенной матовостью, белый. Используется для внутренней отделки стен из бетона, кирпичной кладки, цементной и гипсовой штукатурки, других поверхностей на минеральной основе. |
| --- | --- |
| Свойства | Водоразбавляемый, практически не имеет запаха, нетоксичен, невоспламеняем, экологически чистый в отношении человека и окружающей среды. Оптимальная проникающая и закрепляющая способность. Повышенная матовость облегчает процесс нанесения последующих различных пастообразных декоративных покрытий OIKOS. Легко наносится. |
| Перекрытие: | Kreos, Raffaello Décor Stucco, Madreperlato, Coccio Antico/Cemento и другие пастообразные покрытия OIKOS. |
| Условия нанесения | Температура: от +5ºС до +36°С Влажность: не более 80% |
| Инструмент | Кисть (предпочтительней), валик, краскораспылитель. |
| Разбавление | 50 - 100% питьевой водой в зависимости от поглощающей способности поверхности |
| Расход | 15 - 20 м2/л в один слой в зависимости от поглощающей способности поверхности. |
| Очистка инструмента | Водой. |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | На отлип: 1-2 часа. На перекрас: не менее 4- 6 часов. Полное: 10-12 часов. |
| Состав | Акрилатные смолы в водной дисперсии, добавки, облегчающие процесс нанесения и проникновения, кроющие наполнители на основе диоксида титана. |
| Удельный вес | 1,35 кг/л ± 3%. |
| PН | 8,5÷9 |
| Вязкость | 17.000±5% CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°С). |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится по невоспламеняющимся основаниям (материалу на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии). |
| Цветовая гамма | Белый. |
| Упаковка | 1; 2,5; 4; 14 л. |
| Срок хранения | 5 лет в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +2ºС до +36°С (боится мороза). |
| Токсикологические показатели | Состав не содержит вредных веществ, пигментов или других компонентов, содержащих тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, он не содержит токсичных, ароматизированных, хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий, при случайном пролитии необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. |
| ### Система нанесения | Очистить окрашиваемую поверхность с помощью щетки от отслаивающихся участков, цементной пыли, грязи, жира и других веществ, мешающих хорошей адгезии. Выровнять поверхность c помощью финишной шпаклевки. Новые цементные поверхности должны быть сухими и выдержанными в течении 30 дней. Нанести один слой грунта IL PRIMER кистью, валиком или распылением разбавленного водой: - для плотных поверхностей - на 50% - для поверхностей с нормальной плотностью - на 75% - для пористых поверхностей - на 100%. Через 6 часов загрунтованную поверхность можно перекрывать последующими отделочными материалами. |