NOVALIS IMPREGNANTE CERATO

(Новалис Импренянте Черато)

| Краткое описание | Прозрачная акриловая матовая пропитка по дереву для внутренних и наружных работ. |
| --- | --- |
| Свойства | Благодаря своей специальной формуле материал защищает дерево от атмосферных воздействий, УФ лучей, от плесени и грибков, сохраняя натуральную красоту дерева. Имеется в широкой гамме цветов, полученных благодаря специальным, прозрачным пигментам. Легко и быстро наносится, не желтеет, не образует на поверхности пленку, проникает в поры дерева, не отслаивается со временем и поэтому не требует шлифовки. Без запаха, не токсичный, не воспламеняемый, не вреден для окружающей среды. Легко наносится. |
| Условия нанесения | Температура: от +5ºС до +36°С Влажность: не более 80% |
| Инструмент | Кисть, валик, краскопульт (сопло 1,3 мм) |
| Разбавление | Материал готов к применению. |
| Расход | 12-14 м2/л в один слой |
| Очистка инструмента | Водой. |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | На отлип: 2 часа. Полное: 6 часов. |
| Состав | Акриловые смолы в водной дисперсии и консервирующие добавки для защиты дерева от паразитов. |
| Удельный вес | 1,02 кг/л ± 3%. |
| pН | 8,5÷9. |
| Вязкость | 200 ± 5% CPS Brookfield (RVT 20 об/мин. При 25С) |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится по невоспламеняющимся основаниям (материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии). |
| Цветовая гамма | Прозрачный + цвета колеровочной карты. |
| Упаковка | 0,75; 2,25 л. |
| Срок хранения | 5 лет в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +2ºС до +36°С (боится мороза). |
| Токсикологические показатели | Продукт не содержит вредных веществ, пигментов или других компонентов, содержащих тяжелые металлы такие как хром и свинец. Кроме того не содержит токсичных растворителей, ароматизаторов, хлористых соединений. Не наблюдается опасной полимеризации. Продукт не воспламеняемый и содержит не токсичные и не опасные для здоровья субстанции. Рекомендуется следовать обычным мерам предосторожности, как при работе с любыми продуктами на воде. Для хранения, транспортировки не предусматривается специальных мер безопасности; случайное пролитие продукта должно быть убрано при помощи любого абсорбирущего материала и может быть выброшено как обычные твердые отходы. |
| Система нанесения | Очистить окрашиваемую поверхность и удалить пыль. Смолистое дерево необходимо обработать специальными продуктами. На дерево с неравномерным абсорбированием или очень загрязненное рекомендуется нанести первый слой Novalis Impregnante Cerato разведенное на 10% питьевой водой. На любые готовые поверхности необходимо нанести еще один слой Novalis Impregnante Cerato валиком, кистью, краскопультом (сопло 1,3 мм) или тонкой тряпкой, так чтобы дерево не было мокрым. На старую, не обработанную древесину, нанести один слой Novalis Impregnante Cerato и после высыхания нанести один слой Novalis Legno Protettivo. Наносить на дерево с влажностью менее 15% |