NOVALIS LEGNO PROTETTIVO (Новалис Ленье Протеттиво)

| Краткое описание | Акриловая краска для дерева, глянцевая или матовая, с широкой гаммой цветов, получаемых благодаря специальным пигментам. Краска образует защитную пленку, которая предохраняет дерево от проникновения воды и образования плесени и грибков и в то же время подчеркивает красоту дерева. Применяется для внутренних и наружных работ. |
| --- | --- |
| Свойства | Благодаря своей специальной формуле защищает дерево от атмосферных воздействий, УФ лучей, от плесени и грибков, сохраняя натуральную красоту дерева. Состав акриловых смол придают продукту эластичность, давая возможность Novalis Legno Protettivo следовать дилатации дерева, которая является следствием температурных изменений. Продукт не желтеет, устойчив к воздействию УФ лучей и атмосферным воздействиям, может использоваться внутри помещений т.к. не имеет запаха, не токсичный, не воспламеняемый, не вреден для окружающей среды. Легко наносится. |
| Условия нанесения | Температура: от +5ºС до +36°С Влажность: не более 80% |
| Инструмент | Кисть, валик, краскопульт (сопло 0,8 – 1,3 мм) |
| Разбавление | Кисть, валик: материал готов к использованию. Краскопульт: 5 –15% питьевой водой |
| Расход | 10÷12 м2/л в зависимости от поглощающей способности подложки |
| Очистка инструмента | Водой. |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | На отлип: 1 час. Полное: 24 часа. |
| Состав | Акриловые смолы в водной дисперсии специальные прозрачные пигменты, консерванты и другие добавки облегчающие нанесение и образование пленки. |
| Удельный вес | Глянцевая - 1,02 кг/л ± 3%, матовая - 1,02 кг/л ± 3% |
| pН | 8,5÷9. |
| Вязкость | Глянцевая 700 ± 5%, матовая 2.000 ± 5% CPS Brookfield (RVT 20 об/мин. При 25С) |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится по невоспламеняющимся основаниям (материалу на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии). |
| Цветовая гамма | Прозрачный + цвета колеровочной карты. |
| Упаковка | 0,75; 2,25 л. |
| Срок хранения | 5 лет в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +2ºС до +36°С (боится мороза). |
| Токсикологические показатели | Продукт не содержит вредных веществ, пигментов или других компонентов, содержащих тяжелые металлы такие как хром и свинец. Кроме того не содержит токсичных растворителей, ароматизаторов, хлористых соединений. Не наблюдается опасной полимеризации. Продукт не воспламеняемый и содержит не токсичные и не опасные для здоровья субстанции. Рекомендуется следовать обычным мерам предосторожности, как при работе с любыми продуктами на воде. Для хранения, транспортировки не предусматривается специальных мер безопасности; случайное пролитие продукта должно быть убрано при помощи любого абсорбирущего материала и может быть выброшено как обычные твердые отходы. |
| Система нанесения | Поверхность очистить от пыли и грязи, обезжирить. Окрашивание нового дерева: нанести один слой Novalis Turapori, зачистить мелкой наждачной бумагой, и нанести кистью, валиком или краскопультом два слоя с перерывом в 6 часов Novalis Legno Protettivo. На уже обработанные деревянные поверхности: очистить, зачистить наждачкой и нанести кистью, валиком или краскопультом (сопло 0,8-1,3 мм) два слоя с перерывом в 6 часов Novalis Legno Protettivo. На старые необработанные деревянные поверхности: нанести один слой Novalis Impergnante Cerato, а затем один слой Novalis Legno Protettivo. Наносить на дерево с содержанием влажности менее 15%. |