MULTIFUND (Мультифунд)

| Краткое описание | Краска водоразбавляемая на акриловой основе матовая. Используется для внутренней отделки стен из бетона, кирпичной кладки, камня, штукатурки и любой поверхности на минеральной основе. |
| --- | --- |
| Свойства | Хороший бархатисто-матовый декоративный внешний вид. Препятствует образованию плесени. Хорошая паропроницаемость. Материал не имеет запаха, нетоксичен, не воспламеняется, экологически чистый в отношении человека и окружающей .среды. Рекомендуется в качестве подложки под MULTIDECOR. Для улучшения моющих свойств рекомендуется покрытие IGROLUX. |
| Грунт | CRILUX, NEOFIX, IL PIGMENTATO |
| Условия нанесения | Температура: от +5ºС до +36°С Влажность: не более 80%. |
| Инструмент | Валик, кисть, краскораспылитель |
| Разбавление | первый слой: 50% питьевой водой; второй слой: 40% питьевой водой. |
| Расход | 10-12 м2/л в два слоя в зависимости от поглощающей способности подложки |
| Очистка инструмента | Водой. |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | На отлип: 1-1,3 часа; На перекрас: 4 – 6 часов; Полное: 4 дня. |
| Состав | Акриловые смолы в водной дисперсии, кроющие наполнители на основе диоксида титана, стабилизаторы и добавки, облегчающие процесс нанесения и пленкообразования. |
| Удельный вес | 1,46 кг/л  3% |
| pН | 8÷9,5. |
| Вязкость | 20000±5% CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°С) |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится по невоспламеняющимся основаниям (материалу на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии). |
| Стойкость к промывке | Не менее 1000 абразивных циклов по стандарту DIN 53 778. |
| Паропроницаемость (SD) | 0,2 м (максимально допустимый уровень 2 м DIN 52 615). |
| Цветовая гамма | Белый + 320 цветов по цветовой карте Top Exterior + 220 цветов по цветовой гамме Top Interior фирмы OIKOS. |
| Упаковка | 1; 4; 14 л. |
| Срок хранения | 5 лет в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +2ºС до +36°С (боится мороза). |
| Токсикологические показатели | Состав не содержит вредных веществ, пигментов или других компонентов, содержащих тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, он не содержит токсичных, ароматизированных, хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий, при случайном пролитии необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. |
| Система нанесения | Очистить поверхность от отслаивающихся участков, грязи, цементной пыли, жира и других веществ, мешающих хорошей адгезии. Выровнять поверхность c помощью финишной шпаклевки. Новые цементные поверхности должны быть выдержаны в течение 30 дней. Пористые поверхности покрыть одним слоем грунта CRILUX и дать просохнуть поверхности 6 часов. Нанести два слоя MULTIFUND с промежутком по времени 46 часов между слоями. Первый слой разбавляется на 50% питьевой водой, а второй слой – на 40%. MULTIFUND можно наносить валиком, кистью или краскораспылителем. |