NEOFIX  (Неофикс)

| Краткое описание | Специальный грунт на акриловой основе, глубоко проникающий, паропроницаемый. Используется при внутренней отделке стен для сильно впитывающих поверхностей, старых штукатурок. Прекрасно закрепляет и изолирует рыхлые поверхности. |
| --- | --- |
| Свойства | Водоразбавляемый, практически не имеет запаха, нетоксичен, невоспламеняем, экологически чистый в отношении человека и окружающей среды материал. Отличная проникающая и закрепляющая способность. Легко наносится. |
| Условия нанесения | Температура: от +5ºС до +36°С Влажность: не более 80% |
| Инструмент | Кисть, валик, краскораспылитель (сопло 1,3 мм). |
| Разбавление | 50-100% питьевой водой |
| Расход | 14-18 м2/л в один слой в зависимости от поглощающей способности поверхности. |
| Очистка инструмента | Водой. |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | На отлип: 1-2 часа; На перекрас: не мене 4-6 часов; Полное: 10-12 часов. |
| Состав | Акриловые смолы в водной дисперсии, добавки, облегчающие процесс нанесения и проникновения. |
| Удельный вес | 1,0 кг/л ± 3% |
| PН | 7÷8 |
| Вязкость | 50±5% CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°С). |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится по невоспламеняющимся основаниям (материалу на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии). |
| Сопротивление отрыву и сцепление | Соответствует стандарту DIN ISO 4624 |
| Цветовая гамма | Бесцветный |
| Упаковка | 1,4, 10, 20 л. |
| Срок хранения | 5 лет в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +2ºС до +36°С (боится мороза). |
| Токсикологические показатели | Состав не содержит вредных веществ, пигментов или других компонентов, содержащих тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, он не содержит токсичных, ароматизированных, хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий, при случайном пролитии необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. |
| ### Система нанесения | Очистить окрашиваемую поверхность с помощью щетки от отслаивающихся участков, цементной пыли, грязи, жира и других веществ, мешающих хорошей адгезии. Если грунт наносится на новую штукатурку, убедиться, что она сухая. Выровнять поверхность c помощью финишной шпаклевки. На поверхности с нормальной впитываемостью: нанести один слой грунта NEOFIX, разведенного на 50% питьевой водой, кистью, валиком или краскораспылителем,. На поверхности с сильной впитываемостью или пачкающиеся: нанести два слоя материала NEOFIX, разведенного на 100% питьевой водой. При этом второй слой материала нанести, не дожидаясь высыхания первого слоя. Через 4-6 часов загрунтованную поверхность можно перекрывать последующими отделочными материалами. |