SIRIUS 2001 (Сириус 2001)

| Краткое описание | Краска водоразбавляемая на акриловой основе с высокой степенью белизны, матовая. Используется для внутренней отделки потолков, а также стен. |
| --- | --- |
| Свойства | Водоразбавляемая, практически не имеет запаха, нетоксична, невоспламеняемая. Экологически чистый в отношении человека и окружающей среды материал. Легко наносится. |
| Грунт | Материал не требует грунтования |
| Условия нанесения | Температура: от +5ºС до +36°С Влажность: не более 80% |
| Инструмент | Кисть, валик, распыление (сопло 1,7 мм) |
| Разбавление | 30-40% питьевой водой. |
| Расход | 5-6 м2/л в два слоя в зависимости от поглощающей способности подложки |
| Очистка инструмента | Водой. |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | На отлип: 1-1,3 часа. На перекрас: 4 – 6 часов. Полное: 4 дня. |
| Состав | Натуральные смолы в водной дисперсии, органические и неорганические пигменты, добавки, облегчающие процесс нанесения и проникновения. |
| Удельный вес | 1,54 кг/л  3% |
| PН | 8÷9 |
| Вязкость | 20.000  5%CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°С) |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность (материалу на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии). |
| Водопоглощение (W24) | 0,25 кг/м2.час0,5 DIN 52 617 (максимально допустимый уровень 0,5 кг/м2.час0,5 DIN 52 617). |
| Паропроницаемость (SD) | 0,22 м (максимально допустимый уровень 2 м DIN 52 615). |
| Цветовая гамма | Белый + 60 цветов по цветовой коллекции OIKOS. |
| Упаковка | 2,5; 4; 14 л. |
| Срок хранения | 5 лет в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +2ºС до +36°С (боится мороза). |
| Токсикологические показатели | Состав не содержит вредных веществ, пигментов или других компонентов, содержащих тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, он не содержит токсичных, ароматизированных, хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий, при случайном пролитии необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. |
| Система нанесения | Очистить поверхность от отслаивающихся участков, грязи, цементной пыли, жира и других веществ, мешающих хорошей адгезии. Выровнять поверхность c помощью финишной шпаклевки. Новые цементные поверхности должны быть выдержаны в течение 30 дней. На подготовленную поверхность нанести кистью, валиком или распылением первый слой SIRIUS 2001. Через 4 - 6 часов нанести второй слой краски. В зависимости от свойств поверхности и методов нанесения степень разбавления краски водой – 30 - 40%. |