## SUPERCOLOR (Суперколор)

| Краткое описание | Краска водоразбавляемая на акриловой основе матовая. Используется для внутренней и наружной отделки стен из бетона, кирпичной кладки, камня, штукатурки и любой поверхности на минеральной основе. |
| --- | --- |
| Свойства | Хороший декоративный матовый эффект. Хорошая паропроницаемость. Хорошая стойкость к мокрой очистке; Материал не имеет запаха, нетоксичен, не воспламеняется, экологически чистый в отношении человека и окружающей .среды Легко наносится. |
| Грунт | CRILUX , NEOFIX, IL PIGMENTATO |
| Возможность перекрытия | PALLAS, OTTOCENTO |
| Условия нанесения | Температура: от +5ºС до +36°С Влажность: не более 80% |
| Инструмент | Кисть, валик поролоновый, краскораспылитель. |
| Разбавление | 40÷50 % питьевой водой в зависимости от желаемого эффекта. |
| Расход | 8-10 м2/л в два слоя в зависимости от поглощающей способности подложки. |
| Очистка инструмента | Водой. |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | На отлип: 1-1,3 часа. На перекрас: 4 – 6 часов. Полное: 4 дня. |
| Состав | Акриловые смолы в водной дисперсии, кроющие наполнители на основе диоксида титана, стабилизаторы и добавки, облегчающие процесс нанесения и пленкообразования. |
| Удельный вес | 1,57 кг/лч3%. |
| pН | 8÷9. |
| Вязкость | 21000±5% CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°С) |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится по невоспламеняющимся основаниям (материалу на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии). |
| Стойкость к промывке | Не менее 1000 абразивных циклов по стандарту DIN 53 778. |
| Стойкость к истиранию | Не менее 5000 абразивных циклов по стандарту DIN 53 778. |
| Паропроницаемость (SD) | 0,35 м (максимально допустимый уровень 2 м DIN 52 615). |
| Цветовая гамма | Белый + 320 цветов по цветовой карте Top Exterior + 220 цветов по цветовой гамме Top Interior фирмы OIKOS |
| Упаковка | 1; 4; 10 л. |
| Срок хранения | 5 лет в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +2ºС до +36°С (боится мороза). |
| Токсикологические показатели | Состав не содержит вредных веществ, пигментов или других компонентов, содержащих тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, он не содержит токсичных, ароматизированных, хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий, при случайном пролитии необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. |
| ### Система нанесения | Очистить поверхность от отслаивающихся участков, грязи, цементной пыли, жира и других веществ, мешающих хорошей адгезии. Новые цементные поверхности должны быть выдержаны в течение 30 дней. По необходимости выровнять поверхность c помощью финишной шпаклевки. Пористые поверхности покрыть одним слоем грунта CRILUX и дать просохнуть поверхности 6-8 часов. Для новых, плотных поверхностей грунт не требуется. С помощью кисти, валика или распыления нанести первый слой SUPERCOLOR. Примерно через 4-6 часов нанести второй слой краски. |