## NOVALIS SVERNICIATORE (Новалис Зверничаторе)

| Краткое описание | Специальный состав для удаления любых типов краски (кроме порошковых) с любой поверхности, со временем действия от 1 часа до 24 часов. Используется для наружных и внутренних работ. |
| --- | --- |
| Свойства | Полное отсутствие запаха и токсичных веществ позволяет использовать состав внутри помещения. Без запаха, не токсичный, не воспламеняемый. Экологически чистый в отношении человека и окружающей среды материал. Легко наносится. |
| Условия нанесения | Температура: от +5ºС до +36°С Влажность: не более 80% |
| Инструмент | Для нанесения – кисть или шпатель. Для удаления – шпатель, скребок |
| Разбавление | Материал готов к применению |
| Расход | 2 -3 м²/л для эмалей и гладких красок. 1- 2м²/л для толстослойных красок. |
| Очистка инструмента | Водой. |
| Удельный вес | 0,97 кг/л. |
| PН | 7 |
| Вязкость | 25000±5% CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°С) |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится по невоспламеняющимся основаниям (материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии). |
| Цветовая гамма | Полупрозрачный. |
| Упаковка | 0,75; 2,25; 3,75 л.. |
| Срок хранения | 5 лет в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +2ºС до +36°С (боится мороза). |
| Токсикологические показатели | Состав не содержит вредных веществ, пигментов или других компонентов, содержащих тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, он не содержит токсичных, ароматизированных, хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий, при случайном пролитии необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. |
| Система нанесения | Нанести кистью или шпателем Novalis Sverniciatore на обрабатываемую поверхность. Оставить для реакции на 1 – 24 часа в зависимости от толщины краски, удалить остатки краска шпателем. Обрабатываемую поверхность промыть водой. |