## NOVALIS THERMO (Новалис Термо)

| Краткое описание | Специальная акриловая эмаль для окраски радиаторов, полуматовая, устойчивая к воздействию высоких температур, для внутренних работ. |
| --- | --- |
| Свойства | # Благодаря своей специальной формуле эмаль легко наноситься, отлично сцепляется с поверхностью, не скатывается, имеет высокую укрываемость, диллативна – не трескается при сжатии и растяжении поверхности, устойчива к абразивному воздействию и мытью. Продукт не желтеет, устойчив к воздействию света и высоких температур, высокопластичный и эластичный, полуматовый. Без запаха, не токсичная, не воспламеняемая, экологически безвредная краска. Легко наносится. |
| Условия нанесения | Температура: от +5ºС до +36°С Влажность: не более 80% |
| Инструмент | Кисть, валик, краскопульт (сопло 1,3-1,7 мм) |
| Разбавление | #### Кистью или валиком – 5 –10% питьевой водой. Краскопультом – 10 – 15% питьевой водой. |
| Расход | 9-11 м2/л в один слой в зависимости от вида поверхности |
| Очистка инструмента | Водой. |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | На отлип: 1,5 - 2 часа. Полное: 24 часа. |
| Состав | Акриловые смолы в водной дисперсии кроющие наполнители на основе диоксида титана, органические и неорганические красители и другие добавки, облегчающие нанесение и образование пленки. |
| Удельный вес | 1,24 кг/л ± 3%. |
| pН | 8,5÷9. |
| Вязкость | 16000, ± 5% CPS Brookfield (RVT 20 об/мин. При 25С) |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится по невоспламеняющимся основаниям (материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии). |
| Степень глянца | 122 ± 5% глянца. |
| Цветовая гамма | Белый. |
| Упаковка | 0,75; 2,25. |
| Срок хранения | 5 лет в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +2ºС до +36°С (боится мороза). |
| Токсикологические показатели | Продукт не содержит вредных веществ, пигментов или других компонентов, содержащих тяжелые металлы такие как хром и свинец. Кроме того не содержит токсичных растворителей, ароматизаторов, хлористых соединений. Не наблюдается опасной полимеризации. Продукт не воспламеняемый и содержит не токсичные и не опасные для здоровья субстанции. Рекомендуется следовать обычным мерам предосторожности, как при работе с любыми продуктами на воде. Для хранения, транспортировки не предусматривается специальных мер безопасности; случайное пролитие продукта должно быть убрано при помощи любого абсорбирующего материала и может быть выброшено как обычные твердые отходы. |
| Система нанесения | Поверхность очистить, зачистить наждачной бумагой или металлической щеткой, обезжирить. Затем нанести кистью или валиком два слоя, с перерывом в 6 часов, Novalis Thermo, разбавленного 5 – 10% воды. При нанесении краскопультом разбавить краску на 10% - 15% питьевой водой (сопло 1,3 – 1,7мм). При нанесении на железную поверхность удалить ржавчину и нанести один слой Novalis Antiruggine. |