## TONER  TRAVERTINO  ROMANO FINITURA

## (Тонер для Травертино Романо Финитура)

| Краткое описание | Специальный пигментированный состав, разработанный для тонирования материала TRAVERTINO ROMANO FINITURA, позволяющий легко и быстро получать оттенок нужного цвета. |
| --- | --- |
| Свойства | Материал водоразбавляемый, практически не имеет запаха, нетоксичен, не воспламеняется, экологически чистый в отношении человека и окружающей среды. |
| Область использования | Тонировка материала TRAVERTINO ROMANO FINITURA |
| Способ использования | Для получения желаемого оттенка согласно колеровочной карте необходимо размешать 100 мл Тонера в 1 л материала TRAVERTINO ROMANO FINITURA |
| Разбавление | Не разбавляется |
| Состав | Смесь органических и неорганических пигментов в водной дисперсии, наполнители на основе диоксида титана, консерванты и добавки, облегчающие процесс нанесения и пленкообразования |
| Удельный вес | 1,2 кг/л 3% |
| pН | 8,5  10 |
| Вязкость | 3000 - 5000 CPS Брукфильд (RVT 20 оборотов/мин. при 25 °С) |
| Цветовая гамма | Согласно колеровочной карте (8 оттенков) |
| Упаковка | 100 мл |
| Температура хранения | +2 +36°С. Боится мороза. |
| Токсикологические показатели | Состав не содержит вредных веществ, пигментов или других компонентов, содержащих тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, он не содержит токсичных, ароматизированных, хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч, и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий, при случайном пролитии необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. |