## NOVALIS TURAPORI (Новалис Турапори)

| Краткое описание | Прозрачный акриловый проникающий грунт для дерева, используется для наполнения пор дерева перед глянцеванием или покраской, прекрасно шлифуется наждачной бумагой. Идеально подходит как основание для нанесения Novalis Legno Protettivo. Применяется для наружных и внутренних работ. |
| --- | --- |
| Свойства | Регулирует абсорбирование древесины, заполняет поры и облегчает процесс шлифования. Novalis Turapori позволяет значительно экономить материалы по отделке дерева и улучшает его эстетический вид. Может использоваться внутри помещений т.к. не имеет запаха, не токсичный, не воспламеняемый, не вреден для окружающей среды. Легко наносится. |
| Условия нанесения | Температура: от +5ºС до +36°С Влажность: не более 80% |
| Инструмент | Кисть, валик, краскопульт (сопло 1,3-1,7 мм) |
| Разбавление | Для нанесения валиком или кистью – материал готов к применению Для краскопульта – добавить 5 - 10% питьевой водой. |
| Расход | 8-10 м2/л в один слой в зависимости от поглощающей способности подложки |
| Очистка инструмента | Водой. |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | На отлип: 2 часа. Полное: 6 часов. |
| Состав | Акриловые смолы в водной дисперсии, консерванты и другие добавки, облегчающие нанесение, образование пленки и шлифовку. |
| Удельный вес | 1 кг/л ± 3%. |
| PН | 8,5÷9. |
| Вязкость | 700, ± 5% CPS Brookfield (RVT 20 об/мин. При 25С) |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится по невоспламеняющимся основаниям (материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии). |
| Цветовая гамма | Прозрачный. |
| Упаковка | 0,75; 2,25. |
| Срок хранения | 5 лет в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +2ºС до +36°С (боится мороза). |
| Токсикологические показатели | Продукт не содержит вредных веществ, пигментов или других компонентов, содержащих тяжелые металлы такие как хром и свинец. Кроме того не содержит токсичных растворителей, ароматизаторов, хлористых соединений. Не наблюдается опасной полимеризации. Продукт не воспламеняемый и содержит не токсичные и не опасные для здоровья субстанции. Рекомендуется следовать обычным мерам предосторожности, как при работе с любыми продуктами на воде. Для хранения, транспортировки не предусматривается специальных мер безопасности; случайное пролитие продукта должно быть убрано при помощи любого абсорбирущего материала и может быть выброшено как обычные твердые отходы. |
| Система нанесения | Поверхность очистить от пыли и грязи, обезжирить. Нанести один слой Novalis Turapori, кистью, валиком или краскопультом (сопло 1,3 – 1,7мм). Через 6 часов зачистить мелкой наждачной бумагой. Перед нанесением убедитесь, что дерево имеет не более 15% влажности. |