ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИИ

BELINKA BASE

ОПИСАНИЕ

“BELINKA BASE” - современное средство превентивной защиты древесины от насекомых и грибков. Используется для грунтовки и пропитки для всех типов древесины, подверженной влиянию биологических вредителей.

СОСТАВ

“BELINKA BASE” изготовлена из высококачественной алкидной смолы и органических растворителей. Содержит  биоциды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

“BELINKA BASE”:

- осуществляет превентивную химическую защиту древесины от   биологических     вредителей (грибки, насекомые);

- образует на древесине защищенный слой, уничтожающий насекомых и грибки. Толщина этого слоя зависит от глубины проникновения “BELINKA BASE”, типа, качества и сохранности древесины, а также от количества нанесенного средства;

- бесцветна, поэтому может использоваться как основа для любого пигмента;

- точка возгорания - выше 61о С;

- плотность - 0,8 г/см3.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Относится к средствам превентивной защиты древесины.

Превентивно противодействует грибкам, трухлению древесины и насекомым.

Средство используется для древесины, требующей химической защиты из-за собственной незащищенности или местонахождения.

Использование “BELINKA BASE” в местах проживания людей в целом не рекомендуется.

Может использоваться только на небольших площадях (окна, двери и т.д.) и во влажных помещениях, не предназначенных для долгого нахождения в них людей (подвалы и ванные комнаты).

В этом случае древесину обязательно дополнительно защитить одним из наших продуктов, не содержащих биоцидов (“BELINKA LASUR”, “BELINKA TOPLASUR”, “BELINKA AMBIENT”, “BELINKA AQUALASUR” ). Этим предотвращается непосредственный контакт с защищенной поверхностью.

ЦВЕТ

Бесцветная

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Древесина, которую необходимо защитить, должна быть очищенной от старых покрытий, сухой, очищенной от грязи и пыли, затрудняющих проникновение средства в древесину.

Если древесина уже повреждена грибком или подвержена воздействию насекомых, защита “BELINKA BASE” не будет достаточной. В этом случае используется “BELINKA BELOCID”. Перед использованием обратитесь в нашу консультационную службу.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

“BELINKA BASE” готова к использованию и не нуждается в растворителе. Перед использованием перемешать и нанести на древесину кистью, погружением или поливанием. Набрызгивание не разрешается из-за опасности образования аэрозолей (мелких капелек средства), которые могут проникнуть в дыхательные органы или в окружающую среду.

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Для эффективной защиты древесины рекомендуется минимальное использование “BELINKA BASE” 200 г / м2. Потребление зависит от способности древесины к впитыванию, поэтому точных цифр привести невозможно. По правилу, защита тем лучше, чем больше потребление. Некоторые типы древесины практически не способны к впитыванию (например, внутренние слои сосны), поэтому потребление может быть небольшим, а защита - качественной, поскольку такие типы древесины уже по своей природе лучше защищены.

ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МЫ СОВЕТУЕМ ТАКОЙ РАСХОД, ПРИ КОТОРОМ 1 ЛИТРОМ ИЗДЕЛИЯ ПОКРЫЛИ БЫ 5-10 М2 ДРЕВЕСИНЫ. В ОТДЕЛЬНОСТИ ХОРОШО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЩИЩЕНЫ ПОПЕРЕЧНЫЕ РАЗРЕЗЫ, БОЛЕЕ ВСЕГО ВОСПРИИМЧИВЫ K УВЛАЖНЕНИЮ И ЗАРАЖЕНИЮ.

СУШКА

В зависимости от температуры и влажности окружающей Среды и способности древесины к впитыванию сушка занимает 8 - 12 часов. Затем может наноситься “BELINKA LASUR” или “BELINKA TOPLASUR”, а через неделю - любое другое покрытие. Во время сушки необходимо обеспечить хорошее проветривание.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

После использования инструмент очищается “BELINKA BELSOL”, скипидаром или его аналогами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

S 2	Хранить вдали от детей

S 51	Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

“BELINKA BASE” содержит горючие растворители. Не использовать в близи открытого огня.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не использовать для защиты древесины, которая может непосредственно контактировать с продуктами питания и кормами.

Не использовать для защиты древесины в спальнях и других закрытых помещениях, где люди находятся долгое время, кроме защиты небольших поверхностей (окна, двери и т.д.)

СКЛАДИРОВАНИЕ

“BELINKA BASE” хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре до +30о С.

НЕИСПОЛЬЗОВАННОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕЛИТЬ ИЗ БОЛЬШОЙ УПАКОВКИ В МЕНЬШУЮ ( 1Л ), НО НЕ ПЕРЕЛИВАТЬ В УПАКОВКУ ОТ ДРУГОГО ИЗДЕЛИЯ. МЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО КОНЦА.

# СРОК ГОДНОСТИ

ПРИ ХРАНЕНИИ В ОРИГИНАЛЬНО ЗАКРЫТОЙ УПАКОВКЕ, ИЗДЕЛИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО СРОКА, УКАЗАННОГО НА УПАКОВКЕ.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

“BELINKA BASE” нельзя выливать на землю, в поверхностные воды и в канализацию. Средство использовать до конца, при необходимости произвести дополнительное покрытие поверхностей. Пустую упаковку оставить открытой до высыхания, затем отправить в металлический мусор для рециклизации. Средство может ликвидироваться путем сжигания в контролируемых условиях в специализированных местах.

ТРАНСПОРТ

ADR и RID не нужные ( точка возгорания - выше 61о С ).

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ

Рабочая одежда и перчатки, по возможности защитные очки.

После окончания работы вымыть руки с мылом.

Следить за проветриванием помещения.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

При попадании в дыхательные пути: отдыхать на свежем воздухе. При появлении слабости вызвать врача.

При внутреннем попадании: прополоскать рот водой, немедленно вызвать врача.

При попадании на кожу: снять одежду и вымыться с мылом. В случае осложнений здоровья вызвать врача.

При попадании в глаза: глаза промывать водой не менее 15 минут. Вызвать врача.

МЕРЫ ПРИ РАЗЛИТИИ

Вытекающую жидкость забросать землей, песком или химическим абсорбентом и смесь поместить в металлическую посуду. Остатки передать специализированным организациям для уничтожения.

РЕКОМЕНДАЦИИ

“BELINKA BASE” содержит биоциды (инсекциды и фунгициды). При неправильном использовании средства биоциды могут вредить здоровью! Несмотря на выбор самых современных и безопасных биоцидов при работе необходимо быть осторожным и избегать непосредственного контакта с средством.

Средства, содержащие биоциды, применяются только в случаях, если их использование предписано или, в отдельных случаях, срочно необходимо.