BELINKA BELLES, D.O.O.
Zasavska cesta 95
1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T  +386 1 5886 299, F  +386 1 5886 479 (+386 1 5886 303)
E  belles@belinka.si, www.belinka.si

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

BELINKA EMAIL DIRECT

| НАИМЕНОВАНИЕ | Email Direct |
| --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ | Belinka Email Direct – эмаль антикоррозионная для защиты и декора железных и стальных поверхностей в интерьере и экстерьере. Обладает высокими антикоррозионными свойствами и может наноситься непосредственно на поверхность, без предварительного грунтования. |
| СОСТАВ | Высококачественная алкидная смола, светостойкие пигменты, наполнители, аддитивы и органические растворители. |
| СВОЙСТВА | - Нанесение непосредственно на железную или стальную поверхность, без предварительного грунтования - Одновременно грунтовочное и окончательное глянцевое покрытие - Хорошая укрывистость - Легкость и простота нанесения - Отличная растекаемость - Очень короткое время сушки - Высокая прочность покрытия - Высокая атмосферная и светостойкость |
| ПРИМЕНЕНИЕ | Предназначается для нанесения на железные и стальные поверхности – металлоконструкции, ограды, оконные рамы, двери, галантерейные изделия, простая мебель. Для внутренних и наружных работ. |
| ЦВЕТ | По цветовой карте |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Новая железная или стальная поверхность должна быть чистой и сухой, без грубых частиц ржавчины и остатков масел, загрязнений, пыли. Ржавчина удаляется механическим путем с помощью проволочной щетки или наждачной бумаги. В случае удаления ржавчины химическими средствами на основе фосфорной кислоты, после употребления средств поверхность требуется тщательно промыть водой и просушить, т.к. остатки средства тормозят высыхание эмали. Обезжиривание поверхности выполняется нитро разбавителем. Затем наносится эмаль. Перед санацией неповрежденное покрытие очистить от загрязнений и непрочных частиц и слегка отшлифовать, поврежденное покрытие полностью удалить. |
| СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ | Перед началом работ эмаль тщательно перемешать. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылением. В случае необходимости при нанесении кистью или валиком эмаль разбавить не более чем на 5 % разбавителем, при нанесении воздушным распылением – до 10-20 %. Рекомендуемые параметры для воздушного распыления: вязкость = 40 сек (DIN 4), диаметр дюзы = 1,2–1,5 мм, давление = 3–4 бар. Для получения качественного защитного покрытия эмаль Belinka Email Direct наносится в 2-3 слоя. |
| РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ | Температура поверхности, краски и окружающей среды должна быть не ниже +5°C. В таких условиях время сушки длительнее, чем в нормальных условиях (T = 23 ± 2°C, отн. влажность воздуха = 50 ± 5 %). Не проводить окрасочных работ, если на поверхности задерживается роса, подождать до высыхания поверхности и согревания до температуры окружающей среды. |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ | Сразу после завершения окрасочных работ рабочий инструмент очистить разбавителем. |
| РАСХОД | - Расход на однослойное покрытие: 1л / 10–12 м2. - Расход зависит от обработки подложки, способа нанесения, толщины покрытия и цвета эмали. |
| ВРЕМЯ СУШКИ | В нормальных условиях (T = 23 ± 2°C, отн. влажность воздуха = 50 ± 5 %): - покрытие сухое к пыли: 2 час - покрытие сухое для шлифования и нанесения последующего слоя: 24 час При низкой темепературе и/или повышенной влажности время сушки продлевается. |
| САНАЦИЯ ПОКРЫТИЯ | Для обновления покрытия его следует тщательно очистить, слегка отшлифовать и нанести эмаль Belinka Email Direct в 1-2 слоя. Поврежденное покрытие полностью удалить вместе со ржавчиной и на чистую, сухую подложку нанести эмаль Belinka Email Direct в 2-3 слоя. |
| РЕКОМЕНДАЦИИ | Не смешивать между собой красок различного качества, даже если они от одного производителя. Старое покрытие обновляется эмалью одинакового качества. Перед обновлением провести тестирование на совместимость новой и старой краски на небольшом участке старого покрытия. Эмаль наносится в несколько тонких слоев с соблюдением рекомендуемого расхода и межслойных интервалов времени. Рекомендуется выполнять межслойное шлифование тонкой шлифовальной губкой для обеспечения адгезии слоев и качественного вида окончательного покрытия. |
| ПРИМЕЧАНИЯ | Характерностью алкидных связующих в растворителях является изменение цвета (пожелтение) в ходе эксплуатации, особенно это заметно у белого и пастельных цветов. В непроветриваемом помещении может появиться запах органических растворителей. Поэтому не рекомендуется использовать краски на основе алкидных связующих в растворителях для покраски внутренних частей мебели. |
| ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ | Материал должен храниться в плотно закрытой упаковке при температуре от +5 до +30°C, вне доступа детей и животных, отдельно от пищевых продуктов. Остатки материала переливаются в тару меньшего объема (до верха). Тара плотно закрывается и обозначается. |
| СРОК ХРАНЕНИЯ | Срок хранения материала указан на этикетке. |
| ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Не сливать в канализацию или окружающую среду. Использовать до конца. Утилизация тары проводится специальными организациями в местах сбора опасных отходов в рамках сбора и транспортировки коммунальных отходов. |
| ПРЕДПИСАНИЯ | Смотреть Паспорт безопасности материала. |
| ДОП. ИНФОРМАЦИЯ | Дополнительную информацию можно получить у технических консультантов сектора развития или маркетинга. Телефон ном.: 080 10 88 или 01 5886 299, информация также доступна на веб-сайте http://www.belinka.si/. |