BELINKA BELLES, D.O.O.
Zasavska cesta 95
1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T  +386 1 5886 299, F  +386 1 5886 479 (+386 1 5886 303)
E  belles@belinka.si, www.belinka.si

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

BELINKA EMAIL UNIVERSAL

| НАИМЕНОВАНИЕ | Email Universal |
| --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ | Belinka Email Universal – эмаль для защиты и декора деревянных и металлических поверхностей в интерьере и экстерьере. Эмаль стойкая к атмосферным воздействиям и используется для окраски древесины и металла любого вида. |
| СОСТАВ | Алкидная смола, светостойкие пигменты, наполнители, аддитивы и органические растворители. |
| СВОЙСТВА | - Глянцевое или полуматовое окончательное покрытие - Хорошая укрывистость - Легкость и простота нанесения - Отличная растекаемость - Короткое время сушки - Высокая эластичность и прочность покрытия - Высокая атмосферная и светостойкость - Стабильность блеска и цвета покрытия |
| ПРИМЕНЕНИЕ | Предназначается для нанесения на деревянные и металлические поверхности – конструкции, ограды, оконные рамы, двери, галантерейные изделия, деревянные обшивки, простая мебель. Для внутренних и наружных работ. |
| ЦВЕТ | Белая база Б1 – колерование в пастельные цвета База Б3 – колерование в насыщенные, яркие цвета |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Влажность древесины хвойных пород не должна превышать 15%, лиственных пород - 12%. Сухую деревянную поверхность отшлифовать, обдуть и очистить. Древесную смолу удалить механическим путем и нитроразбавителем. По потребности подложку зашпатлевать Belinka Шпатлевкой для древесины и загрунтовать грунтом для древесины. Древесину, эксплуатируемую в экстремальных погодных условиях (ограды, беседки, садовая мебель), предварительно обработать пропиткой Belinka Base и затем, по потребности, зашпатлевать Belinka Шпатлевкой для древесины и загрунтовать грунтом для древесины. Металлическую поверхность очистить, обезжирить и отшлифовать. Ржавчина удаляется механическим путем с помощью проволочной щетки или наждачной бумаги. В случае удаления ржавчины химическими средствами на основе фосфорной кислоты, после употребления средств поверхность требуется тщательно промыть водой и просушить, т.к. остатки средства тормозят высыхание эмали. Обезжиривание поверхности выполняется нитроразбавителем. Затем на подложку наносится высококачественная антикоррозионная грунтовка. Перед санацией неповрежденное покрытие очистить от загрязнений и непрочных частиц и слегка отшлифовать, поврежденное покрытие полностью удалить. |
| СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ | Перед началом работ эмаль тщательно перемешать. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылением. В случае необходимости при нанесении кистью или валиком эмаль разбавить не более чем на 5 % разбавителем, при нанесении воздушным распылением – до 10-20 %. Рекомендуемые параметры для воздушного распыления: вязкость = 30 сек (DIN 4), диаметр дюзы = 1,2–1,5 мм, давление = 3–4 бар. Для получения качественного защитного покрытия эмаль Belinka Email Universal obyčno наносится в 2 слоя. |
| РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ | Температура поверхности, краски и окружающей среды должна быть не ниже +5°C. В таких условиях время сушки длительнее, чем в нормальных условиях (T = 23 ± 2°C, отн. влажность воздуха = 50 ± 5 %). Не проводить окрасочных работ, если на поверхности задерживается роса, подождать до высыхания поверхности и согревания до температуры окружающей среды. |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ | Сразу после завершения окрасочных работ рабочий инструмент очистить разбавителем. |
| РАСХОД | - Расход на однослойное покрытие: 1л / 10–12 м2. - Расход зависит от обработки подложки, способа нанесения, толщины покрытия и цвета эмали. |
| ВРЕМЯ СУШКИ | В нормальных условиях (T = 23 ± 2°C, отн. влажность воздуха = 50 ± 5 %): - покрытие сухое к пыли: 5 час - покрытие сухое для шлифования и нанесения последующего слоя: 24 час При низкой темепературе и/или повышенной влажности время сушки продлевается. |
| САНАЦИЯ ПОКРЫТИЯ | Для обновления покрытия его следует тщательно очистить, слегка отшлифовать и нанести эмаль Belinka Email Universal в 1-2 слоя. Поврежденное покрытие на деревянной поверхности полностью удалить, поверхность тщательно отшлифовать и очистить. Повреждения зашпатлевать Belinka Шпатлевкой для древесины, нанести грунт для древесины и затем эмаль Belinka Email Universal в 2 слоя. Поврежденное покрытие на металлической поверхности полностью удалить вместе со ржавчиной и на чистую, сухую подложку нанести антикоррозионную грунтовку и эмаль Belinka Email Universal в 2 слоя. |
| РЕКОМЕНДАЦИИ | Не смешивать между собой красок различного качества, даже если они от одного производителя. Старое покрытие обновляется эмалью одинакового качества. Перед обновлением провести тестирование на совместимость новой и старой краски на небольшом участке старого покрытия. Эмаль наносится в несколько тонких слоев с соблюдением рекомендуемого расхода и межслойных интервалов времени. Рекомендуется выполнять межслойное шлифование тонкой шлифовальной губкой для обеспечения адгезии слоев и качественного вида окончательного покрытия. |
| ПРИМЕЧАНИЯ | Характерностью алкидных связующих в растворителях является изменение цвета (пожелтение) в ходе эксплуатации, особенно это заметно у белого и пастельных цветов. В непроветриваемом помещении может появиться запах органических растворителей. Поэтому не рекомендуется использовать краски на основе алкидных связующих в растворителях для покраски внутренних частей мебели. |
| ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ | Материал должен храниться в плотно закрытой упаковке при температуре от +5 до +30°C, вне доступа детей и животных, отдельно от пищевых продуктов. Остатки материала переливаются в тару меньшего объема (до верха). Тара плотно закрывается и обозначается. |
| СРОК ХРАНЕНИЯ | Срок хранения материала указан на этикетке. |
| ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Не сливать в канализацию или окружающую среду. Использовать до конца. Утилизация тары проводится специальными организациями в местах сбора опасных отходов в рамках сбора и транспортировки коммунальных отходов. |
| ПРЕДПИСАНИЯ | Смотреть Паспорт безопасности материала. |
| ДОП. ИНФОРМАЦИЯ | Дополнительную информацию можно получить у технических консультантов сектора развития или маркетинга. Телефон ном.: 080 10 88 или 01 5886 299, информация также доступна на веб-сайте http://www.belinka.si/. |