|  | belinka belles, d.o.o. |
| --- | --- |
|  | Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija |
|  | телефон: +386 1 5886 299 факс: +386 1 5886 479 (+386 1 5886 303) e-mail: belles@belinka.si, www.belinka.si |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

BELINKA EXTERIER EMAIL

| ОПИСАНИЕ | Belinka Exterier email – белая укрывная краска для защиты древесины от атмосферных и других внешних воздействий. Содержит консервант для защиты лакокрасочного покрытия, предотвращающий рост водорослей и плесени на поверхности. Отличается высокой укрывистостью и устойчивости к слипанию. |
| --- | --- |
| СОСТАВ | Акриловые смолы, водоотталкивающие вещества, консервант лакокрасочного покрытия, атмосферостойкие пигменты, добавки и вода. |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Используется для поверхностной защиты всех типов древесины. Подходит для защиты окон, дверей и всех прочих изделий из древесины, подверженных климатическим воздействиям. Всегда используется в комбинации с грунтовочной краской Exterier primer. |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | Belinka Exterier email: - устойчива к климатическим воздействиям, - защищает древесину от ультрафиолетовых лучей, - защищает поверхность покрытия от водорослей и плесени, - не имеет неприятного запаха - быстро сохнет, что позволяет наносить несколько слоев в течение суток |
| ЦВЕТ | Belinka Exterier email выпускается в белом цвете. |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Поверхность новой древесины должна быть сухой, отшлифованной и очищенной от пыли. Древесину, которая будет сильно подвержена климатическим воздействиям (ограды, беседки, садовая мебель), предварительно рекомендуется обработать пропиткой Belinka Impregnant. Для древесины, которая будет находится в контакте с землей, рекомендуется вакуумная пропитка. Если древесина хорошего качества, без бугорков, Belinka Exterier primer наносится в один слой. Древесину с бугристой поверхностью, проблемные породы древесины (напр. ясень, сосна, лиственница и т.д.) или древесину с высоким содержанием танина (дуб, каштан) рекомендуется покрывать двумя слоями Belinka Exterier primer. Перед нанесением второго слоя поверхность следует отшлифовать. |
| СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ | Belinka Exterier email наносится на правильно подготовленное сухое основание кистью или валиком. Перед нанесением следует тщательно перемешать. Разбавлять, как правило, не требуется. При необходимости можно разбавить, но лишь настолько, чтобы покрытие хорошо распределялось и не стекало с вертикальных поверхностей, однако в этом случае для обеспечения идентичной степени защиты необходимо больше слоев. Для обеспечения соответствующей защиты обычно наносится 2 слоя Belinka Exterier email. Во время работы кистью или валиком следует следить за тем, чтобы покрытие хорошо и равномерно распределялось по поверхности и на 1м2 приходилось предусмотренное инструкцией количество покрытия. |
| РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ | При работе с водными покрытиями рекомендуется, чтобы температура основания, покрытия и окружающей среды была выше 10°C и ни в коем случае не ниже 5°C, а относительная влажность воздуха – 40-80%. Время высыхания при низких температурах и/или высокой влажности сильно увеличивается. Избегать проведения работ на солнцепеке. Выполнение работ в несоответствующих условиях может привести к повреждению покрытия и, как следствие, ухудшению степени защиты древесины. |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА | После окончания работ инструмент и приспособления сразу очистить водой с моющим средством. |
| РАСХОД | 1л Belinka Exterier email достаточно для покрытия 5-6 м2, что обычно достигается при нанесении покрытия в 2 слоя. Расход рассчитан на покрытие еловой древесины, предварительно обработанной Belinka Exterier primer. Расход зависит от подготовки основания, способа нанесения, толщины наносимого слоя, а также формы покрываемого изделия. На гладко обработанной поверхности древесины остается меньше покрытия, поэтому расход снижается. При разбавлении Belinka Exterier email для достижения оптимального эффекта расход должен составлять мин. 0,2 л неразбавленной эмали/м2, соответственно, по потребности необходимо наносить больше слоев. |
| ВЫСЫХАНИЕ | При нормальных условиях (20oC, относительная влажность воздуха 65 %) покрытие высыхает в течение 4-6 часов. При более низких температурах и/или высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается, что позволяет продлить так называемое «открытое время» покрытия, т.е. интервал, в течение которого еще можно делать какие-либо исправления, не испортив внешний вид. При высоких температурах время высыхания сокращается. Следующий слой можно наносить после полного высыхания предыдущего. |
| ОБНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ | Любые механические повреждения (высверленные отверстия, следы от града, царапины, трещины) следует сразу же устранять при помощи Exterier email. Повреждения устраняются локально – поврежденные места слегка шлифуются и окрашиваются двумя слоями Exterier email. Это позволяет избежать дальнейшего растрескивания и отслоения покрытия. Обновлять покрытие рекомендуется тогда, когда на покрытии еще не нет видимых следов отслоения и механических повреждений. Его следует слегка отшлифовать (рекомендуется использовать шлифовальную бумагу для акриловых покрытий грануляции 180-220) и нанести один освежающий слой Exterier email. В случае если покрытие местами растрескалось и начало отслаиваться, поверхность необходимо отшлифовать до удаления всех отслаивающихся частичек покрытия. На участки, которые были отшлифованы до чистой древесины, необходимо нанести 1 слой пропитки Exterier primer. Первый слой Exterier email следует нанести только на отшлифованные участки, а вторым слоем полностью покрыть обновляемую поверхность. Если покрытие уже растрескалось практически по всей площади и начало отслаиваться, его необходимо удалить полностью и отшлифовать, после чего выровнять его Belinka шпатлевкой для древесины и нанести 1 слой Belinka Exterier primer и 2 слоя Belinka Exterier email. |
| СОВЕТЫ | Использовать инструмент из нержавеющих материалов. Рекомендуется использовать качественную синтетическую кисть или велюровый валик с коротким ворсом. Рекомендуется, чтобы температура как при нанесении грунтовки, так и во время ее высыхания, не опускалась ниже 5°C. Внешний вид поверхности будет лучше, если первый слой Belinka Exterier email слегка отшлифовать мелкозернистой шлифовальной бумагой для акриловых покрытий грануляции 220 и удалить пыль. В случае если сразу после нанесения покрытия начинается дождь, после высыхания рекомендуется слегка отшлифовать поверхность. Деревянную облицовку следует покрывать в продольном направлении, каждую доску отдельно, от ее начала до конца. Деревянные элементы не должны иметь острых углов, так как на них, как правило, слой покрытия слишком тонкий. Слишком тонкие слои существенно снижают срок службы покрытия, который при соответствующей толщине слоя достаточно длителен. Все монтажные щели, особенно поперечные, перед монтажом необходимо тщательно обработать пропиткой Belinka Impregnant, Belinka Exterier primer и Belinka Exterier email. Особое внимание следует уделять поперечным щелям, в которые чаще проникает вода, что приводит к разрушению древесины. Неправильный монтаж древесины влечет за собой скорейшее разрушение покрытия и древесины. Постоянное намокание и застой влаги на поверхности приводят к разрушению покрытия и древесины под ним. Поэтому при разработке деревянных конструкций и элементов необходимо учитывать правила конструкционной защиты древесины (правильного монтажа). Exterier email при правильной подготовке поверхности используется также для покрытия поверхностей, ранее обработанных лазурными покрытиями. |
| ОГРАНИЧЕНИЯ | Изделие не предусмотрено для использования внутри помещений, за исключением окон и входных дверей. |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ | Изделие не подвержено слипанию, несмотря на это следует избегать прямого контакта древесины с древесиной, так как покрытие термопластично. По этой причине на окна и двери, защищенные водными акриловыми покрытиями, следует уплотнять прокладками, совместимыми с водными акриловыми покрытиями. Информацию о назначении уплотнителей можно получить у производителя или продавца. Неправильный выбор материала может привести к слипанию уплотнителя с покрытием и отрыванию. При обработке более редких пород деревьев рекомендуется предварительно нанести тестовый слой грунтовки и укрывной краски на небольшой (или менее заметный) участок поверхности. При обновлении поверхностей, обработанных ранее льняным маслом или восками, использование Belinka Exterier email не рекомендуется в виду более слабой адгезии к таким основаниям. |
| ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ | Belinka Exterier email хранить в закрытой фабричной упаковке при температуре от 5oC до 30oC. Не допускать замерзания! Хранить в местах, недоступных для детей. |
| СРОК ГОДНОСТИ | Срок годности указан на упаковке. |
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | Не выливать изделие в канализацию и не допускать попадания в окружающую среду. Использовать изделие полностью. Утилизировать только полностью высохшие остатки и пустую упаковку. Упаковку утилизировать как специальные отходы. Информация о месторасположении центров по утилизации: http://www.slopak.si/centri.htm. |
| РЕКОМЕНДАЦИИ | Положения, регулирующие безопасность изделий, безопасность при работе и транспортировке, приведены в паспорте безопасности. |
| Дополнительная техническая информация | Можно получить в консультационном центре компании. Телефон: 080 10 88. |