ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|  | BELINKA BELLES |
| --- | --- |
|  | ул. Заваска, 95 1001 Любляна, а/я 4973 Словения |
|  | тел.: 01 n.c. 5886-299 факс: 01 5886-303 http://www.belinka.si/ |

BELINKA INTERIER SAUNA

| ОПИСАНИЕ | Средство для защиты древесины от влаги в жилых помещениях. |
| --- | --- |
| СОСТАВ | Изготовлено из акриловых смол, водоотталкивающих веществ, добавок и воды. |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | Belinka Interier: - не имеет неприятного запаха - быстро высыхает и позволяет выполнение нескольких обработок в течение дня - устойчив к щадящим чистящим средствам - бесцветен - имеет шелковистый блеск |
| ПРИМЕНЕНИЕ | Используется для защиты древесины во влажных помещениях, таких как сауны, ванные комнаты или русские бани. Не используется для обработки пологов в парилке, где сидят или лежат. |
| ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ | Новая древесина должна быть чистой, сухой и гладко зашкуренной. В очень влажных помещениях, где температура не будет превышать 50oC, древесину сначала необходимо пропитать средством Belinka Impregnant, которая обеспечивает превентивную защиту древесины от грибка и насекомых. Обработанная таким образом древесина перед обработкой средством Interier Sauna должна быть просушена как минимум в течение 12 часов. В помещениях с более высокой температурой пропитывающее средство не используется. |
| СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ | Перед использованием необходимо перемешать средство. Наносится в два слоя кисточкой, валиком или распылителем. Для работы с водоотталкивающими средствами рекомендуется, чтобы температура основы, краски и окружающей среды была выше 10C, относительная влажность менее 80 %. Для обработки больших плоских поверхностей рекомендуется использование валика с небольшим ворсом (тип велюр) или распыление. Валики из пенорезины не подойдут. При использовании валика необходимо обработать края и стыки кисточкой. Деревянная облицовка обрабатывается вдоль, по отдельным доскам с начала и до конца. В любом случае древесина обрабатывается вдоль волокон. В целях защиты древесина обрабатывается два раза. Поверхность будет выглядеть лучше, если после первого нанесения лазури несильно обработать поверхность качественной шкуркой. Использовать инструмент, который не ржавеет. Рекомендуем использовать качественные кисточки для водоотталкивающих средств. |
| ВЫСЫХАНИЕ | Первый слой при нормальных условиях (20oC и 65% относительной влажности воздуха) становится сухим на ощупь через 1 час, следующий слой рекомендуется наносить через 3 часа. При низких температурах или высокой относительной влажности средство может сохнуть дольше. С точки зрения обработки это удобно, поскольку увеличивается и открытое время средства, то есть чистое время, в течение которого можно исправить недостатки в обработке, не испортив внешнего вида. При более высоких температурах и более низкой относительной влажности время высыхания уменьшается. Следующий слой может наноситься только после полного высыхания первого. |
| РАСХОД | Одного литра лазури хватит на обработку: одним слоем 12 - 18 м2, двумя слоями 8 - 11 м2, Расход сильно зависит от способа обработки и типа и способа обработки древесины. |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА | После использования инструмент промывается водой и моющим средством. |
| ВНИМАНИЕ | Belinka Interier Sauna является водной дисперсией молочного цвета. При обработке образуется молочная пленка, которая при высыхании становится прозрачной. При обработке определенных видов древесины и температуре свыше 100oC может появиться желтый оттенок. Также при работе со средствами, которые содержат летучие органические вещества, необходимо проветривать помещение во время работы, а также ежедневно после обработки, во время высыхания средства, что может длиться до 3 недель. |
| ОГРАНИЧЕНИЯ | Средство не предназначено для обработки древесины, подверженной погодным условиям. |
| ХРАНЕНИЕ | Interier sauna необходимо хранить в плотно закрытой упаковке при температуре 5 – 30oC. Не допускать замерзания! |
| СРОК ГОДНОСТИ | Срок годности указан на упаковке. |
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | Средство нельзя сливать в канализацию или куда-либо в окружающую среду. Использовать до конца. Упаковку сдавать как специализированные отходы. Пункты сбора можно найти на веб-странице: http://www.slopak.si/centri.htm |
| Предписания | В соответствии с предписаниями, регулирующими безопасность продукции, безопасность использования и транспортировки прочтите инструкцию по технике безопасности. |
| Дополнительная техническая информация | Информацию можно получить у наших технических консультантов в отделах разработки и маркетинга по телефонам: 080 10 88 и 01 5886 299 или на веб-странице: http://www.belinka.si/. |