TEХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|  | BELINKA BELLES, d.o.o. |
| --- | --- |
|  | Zasavska c. 95 1001 Ljubljana, p.p. 4973 Slovenija |
|  | telefon: 01 n.c. 5886-299 telefax: 01 5886-303 http://www.belinka.si/ |

BELINKA INTERIER ЛАЗУРЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

| ## ОПИСАНИЕ | Belinka Interier – специальная лазурь, применяемая для декоративной защиты древесины в жилых помещениях. |
| --- | --- |
| СОСТАВ | Aкриловые смолы, вещества, обеспечивающие водонепроницаемость, светоустойчивые пигменты, добавки и вода. |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | Belinka Interier : - Сохраняет просматривающуюся естесственную структуру древесины - Не содержит неприятного запаха - Быстро высыхает, что даёт возможность нанесения следующих слоёв в течение одного дня - Механически более устойчив, чем обычные лазури - Устойчив к щадаящим чистящим средствам - Устойчив на прикосновение руками (жиры) - Обладает шелковистым блеском |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для поверхностной защиты всех сортов древесины, находящейся внутри помещений. (Например, настенные и потолочные облицовки, менее требовательная мебель, полки, внутренние двери, ...). Не применяется для щашиты деревянных напольных облицовок и паркета. Для этого применяется Belinka паркетный лак. |
| ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ | Belinka Interier изготавливается в 14 основных цветовых оттенках, а также просвещающемся (бесцветном). Цветовая карта изготовлена на выборочной еловой древесине. Так как древесина – природный материал, при работе с лазурью могут образовываться небольшие отступления в оттенках, наносящихся на древесину другого качества. На других типах древесины оттенки могут выступать сильнее, поэтому мы рекомендуем предварительно нанести покрытие на небольшой образец. Цветовой оттенок на древесине зависит от предварительной обработки древесины и количества нанесённых слоёв. На более грубой, хуже отшлифованной поверхности древесины цвет становится более выразительным, чем на гладкой поверхности. Более выразительный цвет получается нанесением большего количества слоёв. Некоторые цвета могут смешиваться между собой, в результате чего получаются многочисленные цветовые оттенки. В особенности красивые пастельные тона получаются в результате комбинирования основных тонов со средством Interier 73 – сметанный цвет. Цветовые смеси необходимо испробовать на досточках, соответственно обработанных таким же образом, как будет в последствии обработана поверхность. |
| ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ | Новая древесина должна быть сухой, чистой и гладко отшлифованной. При восстановлении старых лазурных покрытий поверхность необходимо предварительно отшлифовать и очистить от пыли. Во время нанесения средства на старое покрытие и лак необходимо полностью устранить старый слой и нанести лазурь таким же образом, как и при работе с новой древесиной. Во влажном помещении (ванные комнаты, кухни, погреба и т.далее) рекомендуется предварительно нанести пропитку для древесины Вelinka Impregnant в один слой. |
| СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ | Перед применением лазурь хорошо перемешайте. Наносите её в два слоя кисточкой, валиком или набрызгом. При нанесении первого слоя рекомендуется разбавить лазурь водой до 10%, так как средство лучше и более просто наносится. При работе с покрытиями, изготовленными на водной основе рекомендуется выдерживать температуру основания, краски и окружающей среды более 10C, температура не должна быть ниже 5C. Не наносите покрытие на сильном солнце. Покрытие быстро высыхает, в особенности при более высоких температурах и низкой влажности воздуха. В следствии быстрого высыхания покрытия могут на поверхности образовываться полосы. Полосы возникают в следствии нанесения свежего покрытия на подсохшую краску. На этом месте возникает двойной слой краски, который выражается в более тёмной полосе. Во время покрытия широкой поверхности и рельефной плоскости необходимо быть ещё более внимательными. В таких случаях сначала перемажьте большую плоскость, а потом края. Ошибки исправляйте сразу же (напр.: стекание). Для больших ровных плоскостей (напр.: внутренние двери) рекомендуется работать короткошерстным валиком (тип: велюр) или набрызгом. Валики из пеннобразной резины не использовать. Если вы пользуетесь валиком, края и щели необходимо сразу исправлять кисточкой. Деревянные облицовки покрывайте продольными движениями, покрывая доски, начинайте сначала доски, доходя до её конца. В любом случае древесину покрывайте водль древесных волокон. Для звщиты древесины достаточно два слоя. Для получения более насыщенного внешнего вида краски можно нанести третий слой или бесцветный слой (Interier 61- естесственно прозрачный). Если хотите достичь менее насыщенные тона, можно смешивать нанесённый слой средства Interier с бесцветным или на один или два слоя нанесённого средства Interier нанести ещё один или два слоя бесцветного средства. Во внутреннем помещении можно использовать бесцветное средство Interier 61. Для окон и наружных дверей в любом случае необходимо применять средство Belinka Exterier лазурь для древесины снаружи, так как средство Interier не устойчиво на влияние погодных условий. Внешний вид поверхности будет ещё лучше, если после нанесения первого слоя лазури вы отшлифуете поверхность и очистите её от пыли. При работе с покрытиями на водной основе пользуйтесь инструментами из нержавеющего материала и кисточками высокого качества производства. |
| ВЫСЫХАНИЕ | Покрытие высыхает по истечению 3 - 4 часов при нормальных условиях (20 oC, 65 % относительной влажности воздуха). При более низкой температуре или высокой относительной влажности воздуха покрытие может сохнуть более длительное время. С точки зрения нанесения покрытия это удобно, так как удлиняется открытое время работы с материалом, в рамках которого нанесённый слой может исправляться без повреждения внешнего вида. При более высокой температуре время высыхания уменьшается. Следующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя. |
| РАСХОД | 1 литром лазури покрывается: 12 m2 - 15 m2 в один слой 8 m2 - 10 m2 в два слоя 6 - 8 m2 в три слоя Расход очень зависит от расходуемого количества в зависимости от сорта древесины и типа обрабатываемой поверхности древесины. |
| ## ОЧИЩЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ | После работы с инструментами, их необходимо очистить водой с моющим средством. |
| ## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ | Interier 73 - сметанно – белое лазурное покрытие. Сквозь покрытие просматривается цвет и структура древесины. На сучках и древесине, содержащей танин может появляться дополнительное пожелтение. При работе с акриловыми лазурями это неизбежно. Belinka Interier - водная дисперсия молочного внешнего вида. Поэтому, при покрытии сначала образуется молочная плёнка, которая становится прозрачной после высыхания. При работе с покрытиями, содержащими небольшое количество выделяющихся органических веществ необходимо проветривать помещение во время работы, а также постоянно проветривать позднее, пока покрытие полностью не затвердеет, что может длиться до 3 недель. |
| OГРАНИЧЕНИЯ | Не применяется для покрытия древесины, находящейся под влиянием погодных условий. |
| ХРАНЕНИЕ | Lazuro Interier храните в оригинальной, закрытой упаковке при температуре 5 oC - 30 oC. Не допускать замерзания! |
| СРОК ПРИМЕНЕНИЯ | Срок применения оттиснен на упаковке. |
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | Покрытия нельзя выливать в канализацию или куда-либо в окружающую среду. Используйте покрытия до конца. Упаковку выбрасывайте к специальным отходам. Центры сбора отходов сможете найти на http://www.slopak.si/centri.htm |
| ПРЕДПИСАНИЯ | Для знакомства с предписаниями, обсуждающими безопасность изделий, труда и перевозку, прочитайте лист безопасности. |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Дополнительную информацию сможете получить у наших технических консультантов в отделе разработок и маркетинга по телефону: 080 10 88 и 01 5886 299 или на интернетных страницах http://www.belinka.si/. |