ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИИ

BELINKA TOPLASUR  UV PLUS

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

“BELINKA TOPLASUR UV PLUS” - бесцветное покрытие для защиты древесины от

атмосферных влияний.

СОСТАВ

“BELINKA TOPLASUR UV PLUS” изготовлено на базе органических растворителей, алкидных смол, водоотталкивающих веществ, ультрафиолетовых абсорбентов и УФ фильтров.

СФЕРА УПОТРЕБЛЕНИЯ

“BELINKA TOPLASUR UV PLUS” применяется для поверхностной защиты   наружных изделий из различных пород древесины для сохранения натурального вида древесины. Является эффективным средством для защиты окон и дверей, сохраняя форму изделия, а также для защиты изделий из твердых лиственных пород дерева.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

“BELINKA TOPLASUR UV PLUS” - толстослойная бесцветная лазурь, которая подчеркивает натуральную структуру древесины и придает поверхности шелковистость и блеск. Лазурь имеет густую консистенцию, благодаря этому равномерно ложится на поверхность и не стекает с кисточки. Покрытие не шелушится и легкого восстанавливается.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

“BELINKA TOPLASUR UV PLUS” перед употреблением  следует хорошо перемешать и без разбавления равномерно нанести кисточкой или валиком на поверхность. Внимательно размазывайте покрытие по поверхности движениями кисточки или валика, чтобы на каждые м2 поверхности расходовалось предписанное количество средства.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность изделия, впервые покрываемого лазурью, должна быть сухой, чистой и тщательно отшлифованной. Перед нанесение TOPLASUR UV PLUS древесину необходимо хорошо защитить средством BASE. Во время восстановления старых лазурных покрытий древесину необходимо основательно вытереть  щеткой с твердой щетиной, устранить остатки краски, обеспылить и удалить мелкие частицы. В случае покраски изделия масляной краской или лаком последние необходимо удалить с поверхности. Лазурь наносится таким же способом, как и для изделия, впервые покрываемого лазурью.

СУШКА

При нормальных условиях (темп. воздуха +20С, относит. влажность воздуха 65%) лазурь высыхает через 6-10 час. после нанесения. Последующий слой наносится через 12-24 часа или же после полного высыхания предыдущего порытия.  Покрытие наносится при температуре выше 0C, но со снижением температуры время высыхания рокрытия увеличивается. Время высыхания также увеличивается при высокой относительной влажности воздуха.

РАСХОД

Расход очень зависит от сорта и качества древесины, способа и качества обработки и от способа нанесения.

Расход как правило больший во время первого нанесения покрытия. Учитывая сорт древесины, расход увеличивается при работе с сильно впитывающими сортами древесины (например: покрытие сосны). Расход уменьшается при работе с менее впитываемыми сортами лиственных деревьвев (например: дуб).

На гладко обработанную поверхность одного и того же сорта дерева наносится меньшее количество покрытия, поэтому расход  средства уменьшается. Самая гладкая поверхность – поверность, обработанная способом качественной шлифовки или соскабливания.  Хуже отшлифованная или соскобленная поверхность – менее гладкая поверхность, а распиленная древесина – шероховатая поверхность.

При нанесении второго слоя, расход покрытия уменьшается или значительно уменьшается. Расход зависит от сорта и качества древесины, от ранее нанесённого слоя. При нанесении третьего слоя расход почти не изменяется и остаётся таким же как и при нанесении второго слоя, но может зависеть от ранее нанесённых слоёв и мастерства выполняющего.

Одним литром средства Toplasur UV plus покрывается:

- в один слой (первый) приблизительно 18 м2 (покрытие сосны, реставрирование старой, потрескавшейся древесины), до 22 м2 (очень гладкая ёлка, дуб),

- в два слоя приблизительно 8 м2 (покрытие сосны, хуже обработанная поверхность)      дo 12 м2 (гладкая поверхность),

- три слоя приблизительно 6 м2 (грубая поверхность) дo 10 м2 (гладкая поверхность).

ДРЕВЕСИНА СНАРУЖИ ЗДАНИЙ

Древесину, использующуюся снаружи зданий снчала зищитите средством Base, которое профилактически защитит древесину от грибков гниения, синевы и древесных вредителей.

После защиты нанесите средство Toplasur UV plus в предписанном количестве. Правильно защитите древесину со всех сторон, при покрытии облицовочной древесины, покройте и заднюю её часть хотя бы одним слоем. В другом случае древесина может увлажняться (проникновение воды с задней стороны облицовки во время ливня). На заднюю часть элементов модно нанести обычный бесцветный Toplasur.

На поверхности, подвергающейся меньшей нагрузке, (защищённой от солнца и влияний атмосферных явлений, находящейся под карнизом) достаточно одного литра для покрытия 12 - 14 м2. Это достигается как правило нанесением двух слоёв покрытия. Для получения более насыщенного тона, покрытие наносится в два слоя в немного большем количестве, чтобы израсходовать 1 л изделия для покрытия прибл. 10-12 м2 поверхности.

На поверхности элементов древесины, находящихся под влиянием атмосферных явлений, или для защиты жлементов таких как окна, двери, необходимо нанести столько средства Toplasur UV plus, чтобы использовать один литр изделия для покрытия 6 - 10 м2 древесины. Как правило это достигается при нанесении трёх слоёв. При работе с нестандартным качеством древесины, количество слоёв необходимо приспособить приведённым критериям расхода.

Бесцветное средство Toplasur не используется снаружи. Покрытая им поверхность не защищена от проникновения УФ лучей. Средство используется только в дилых помещениях или для покрытия задней стороны деревянных облицовок.

ДРЕВЕСИНА В ЗДАНИЯХ

Древесина, находящаяся в жилых помешениях не нуждается в защите средством Base, кроме случаев установления деревянных элементов во влажных помещениях (кухни, ванные комнаты, погреба).

Toplasur UV plus можно использовать внутри зданий для декоративной защиты древесины. Обычно поверхность выглаживается, а это значит, что необходимо нанести хотя бы два слоя покрытия. После первого слоя поверхность необходимо немного отшлифовать. Расход материала может быть очень различным от 10 м2 для получения более насыщенного тона дo 16 м2 или более на литр Toplasur в два слоя. На заднюю часть облицовок нанести хотя бы один слой средства Toplasur.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

После использования инструменты и вспомогательные аксессуары очищаются средством Belsol, скипидаром или другим растворителем.

ОБНОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

При обновлении изделия, покрытого “BELINKA TOPLASUR UV PLUS”, предварительно  с поверхности щеткой удалить загрязнения, после этого нанести один слой лазури. В том случае, если предыдущее покрытие полностью пришло в негодность, рекомендуется нанести два слоя лазури.

Поверхности рекомендуется обновлять до того, как предыдущее покрытие полностью придет в негодность.  Лазурь “BELINKA TOPLASUR UV PLUS” может быть применена при обновлении других оттенков лазури “BELINKA TOPLASUR”, когда желательно сохранить более светлый тон покраски.  Лазурь перемешать с основным цветом (оттеночный “BELINKA TOPLASUR”) в соотношении 1:4. При обновлении рекомендуется нижнюю часть изделия, которая, как правило, быстрее приходит в негодность, покрыть слоем лазури нормальной толщины, верхняя же часть покрывается более тонким слоем. Таким образом, выравнивается разница в цветовом оттенке между старым и новым покрытием.

СКЛАДИРОВАНИЕ

“BELINKA TOPLASUR UV PLUS” необходимо хранить в фабричной, плотно закрытой упаковке, вне досягаемости детей и животных, в стороне от продуктов питания при температуре ниже 30 С. Неиспользованную краску перелить из большей упаковки в меньшую до полной вместимости и плотно закрыть.

| СРОК ГОДНОСТИ | В оригинально закрытой упаковке изделие используется до срока, обозначенного на упакове. Изделие может использоваться и по истечении срока годности, обозначенного на упаковке, если не наблюдаются признаки сгущения до желатинообразного состояния (после сильного встряхивания и перемешивания вещество дожно быть настолько жидким, чтобы хорошо намазывалось кисточкой). |
| --- | --- |