# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

BELINKA ГРУНТ  ДЛЯ ВОДНОГО ПАРКЕТНОГО ЛАКА

ОПИСАНИЕ  	«BELINKA ГРУНТ ДЛЯ ВОДНОГО ПАРКЕТНОГО ЛАКА» - однокомпонентный  лак на водной основе.

СОСТАВ	Изготовлен на основе связующего из акриловой дисперсии, наполнителя из водного полиуретана и коалесцента.

ПРИМЕНЕНИЕ  	Предназначен для грунтования  поверхностей (паркетных и других деревянных полов) под покрытия водным лаком внутри помещений. Применение грунта рекомендуется при лакировании пород древесины, содержащих танин (например, дуб, каштан), так как грунт препятствует появлению темных пятен и разводов, появляющихся в результате выщелачивания танина из древесины. Благодаря содержанию рН грунт этому препятствует.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ -безреден для здоровья и окружающей среды, не обладает неприятным запахом;

-быстро высыхает (высыхание слоя толщиной 60 микром менее чем за

30 мин);

-кислотность рН (менее 7);

-вязкий;

-высокое содержание сухого вещества (42-46%);

-твёрдость (по Кёнигу: 250 микром, 21 дней = 118,

250 микром, 3 месяца = 194)

ОСНОВА 	Древесина, покрываемая грунтом, должна быть сухой, механически отшлифованной, не содержать остатков предыдущих покрытий, мастик, обезжиренной, очищенной от грязи и пыли.

ЦВЕТ  		Бесцветный

РУКОВОДСТВО 	 Перед применением грунт хорошо размешать, не разбавляя. ПРИМЕНЕНИЮ 	  Температура грунта, деревянных поверхностей и жилого помещения

при работе должна быть в пределе от 15 до 25С, относительная влажность воздуха не превышать 80%.

При работе пользоваться инструментами из нержавеющих материалов, предварительно очищенными водой и моющим средством.

Грунт разлить по поверхность пола и сразу же равномерно разравнять шпателем из нержавеющего материала.

Грунт наносится один раз тонким слоем.

Для качественного лакирования важно перед нанесением паркетного лака грунт отшлифовать наждачной бумагой №240.

ВЫСЫХАНИЕ 	Грунт для паркетного лака высыхает в течение 30-45 мин. Первый слой лака наносится через 1 час после грунтовки.

РАСХОД 	Из расчета - 1 кг лака для покрытия одним слоем пола площадью 20-25 кв.м.

ОЧИСТКА 		Инструменты сразу после окончания работы очистить водой с моющим

ИНСТРУМЕНТОВ 	средством.

ВОЗДЕЙСТВИЕ 	Эффективно заполняет поры и небольшие отверстия в древесине. Вызывает связывание древесных волокон между собой,  которые в последствие, благодаря способу нанесения, сглаживаются с полом.  Этим достигается компактная и твердая основа для нанесения лака. Благодаря этому при окончательном нанесении слой лака утолщается, что способствует более эффективной защите пола.

ХРАНЕНИЕ 	Грунт хранить в плотно закрытой емкости при температуре от 5 до 25С. Срок хранения составляет 2 года в закрытой фабричной упаковке. Частично использованный лак перелить в емкость меньшего обьема так, чтобы заполнить ее до верха. Не допускается замерзание.

УПАКОВКА 	Изделие выпускается в емкостях из полиэтилена объемом 1 или 4 литра.

ПРИМЕЧАНИЕ 	При лакировании тропических пород древесины (таких, как гуатамбу, ярах) необходимо предварительно провести пробное покрытие, однако при работе с такими породами древесины применять грунт не рекомендуется. Такие породы древесины содержат смолы, воск, эфирные масла и другие вещества, затрудняющие схватывание с основанием пола.

Если необходимо обновить паркет, при уходе за которым применялись полировочные пасты и мастики, пользование грунтом не рекомендуется из-за недостаточно прочного схватывания с основанием. При обновлении паркета, ранее покрытого лаком, необходимо предварительная шлифовка поверхности.