BELINKA BELLES, D.O.O.
Zasavska cesta 95
1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia
T  +386 1 5886 299, F  +386 1 5886 479 (+386 1 5886 303)
E  belles@belinka.si, www.belinka.si

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Belinka oil exterier

| ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ | Belinka oil exterier |
| --- | --- |
| ОПИСАНИЕ | Belinka oil exterier - это пропитка на основе натуральных растительных масел для защиты и ухода за деревянными поверхностями, находящимися вне помещений (деревянный настил, садовая мебель, облицовка и т.п.). |
| СОСТАВ | Устойчивые натуральные растительные масла, неароматический растворитель, красители и добавки. |
| СВОЙСТВА | При защите древесины натуральным растительным маслом мы подчеркиваем естественный цвет и текстуру древесины. Масло проникает глубоко в поры древесины, заполняет их и препятствует поглощению других жидкостей, не образует защитную пленку на поверхности. Промасливание не уплотняет древесину, поверхность паропроницаема, что позволяет древесине «дышать», а это означает, что ее естественная влажность регулируется в соответствии с окружающей средой, что придает обработанной поверхности естественный вид. Кроме того, масло не наносит вреда окружающей среде, так как продукт является биоразлагаемым. Оно содержит специальную добавку, которая предотвращает преждевременное образование плесени на поверхности пропитанной древесины. Применение изделия простое; правильно обработанная поверхность не должна иметь никаких пузырей, кратеров или дефектов поверхности. |
| СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ | Она используется в качестве независимой пропитки для изделий, изготовленных из массива древесины, а также шпонированных поверхностей устойчивых пород дерева, которые подвергаются воздействию погодных условий, таких как: садовая мебель, напольное покрытие, столярные изделия, заборы и т.д. |
| ЦЫЕТ | Желтоватая прозрачная жидкость. |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Для нанесения на деревянные поверхности, которые должны быть хорошо отшлифованы, без пыли, жира, воска и других примесей. Поскольку масло не образует пленку, шлифовка имеет ключевое значение для того, чтобы достичь гладкого окончательного вида. Для более жестких пород дерева, таких как дуб и тик, мы рекомендуем шлифовальную шкурку зернистостью Р220; для бука - P280-320; для более мягких пород дерева достаточно зернистости P180, так как гладкость не улучшается при более мелкой шлифовке. Для достижения красивого окончательного вида поверхность должна быть равномерно отшлифована. Неравномерная шлифовка вызывает различия в поглощении масла и пятнистый внешний вид. Перед нанесением масла древесина должна быть хорошо просушена, в противном случае не будет удовлетворительной защиты. Перед нанесением поверхность и покрытие следует термостатировать до комнатной температуры (минимум 18 °C). |
| СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ | Хорошо перемешать изделие перед применением. Наносить масло при температуре от 15 °С до 25 °С и при относительной влажности воздуха 40-70%. При более низких температурах и/или более высокой относительной влажности воздуха время сушки может быть значительно увеличено. Масло можно наносить несколькими способами, однако, в 90% случаев оно наноситься тканью. Другие методы включают в себя: нанесение кистью или валиком, распыление или погружение. Обильное количество масла следует вылить на поверхность и равномерно распределить по всей поверхности. Оставить масло для впитывания в течение 15-20 минут. При нанесении методом погружения окунуть весь деревянный элемент в масло и через 10-60 секунд поместите его в положение, которое позволяет маслу стечь. В этом случае также оставить масло для впитывания в течение 15-20 минут. После всех способов применения, стереть остатки масла чистой сухой тканью или абсорбирующей бумагой, а затем протереть поверхность сухой тканью. Остатки масла образуют пленку на поверхности, которая может треснуть после высыхания, оставляя неровный и грубый внешний вид поверхности. Мы не рекомендуем применение изделия при температуре ниже 15 °C. Для достижения повышенной прочности древесины рекомендуется повторить процедуру, по крайней мере, один раз через 24 часа после первого нанесения. Мы рекомендуем использовать несколько слоев для более пористых поверхностей или более мягких пород древесины. Следует зашлифовать поверхность шкуркой Scotch-Brite или мелкозернистой абразивной тканью между нанесением двух покрытий. |
| СУШКА | При нормальных условиях (Т = 20 °С, относительная влажность воздуха - 65%) покрытие высыхает в течение 24 часов. При более низких температурах и/или более высокой относительной влажности воздуха время сушки может быть больше. Поверхность будет полностью сухой через 7 дней. Сушка улучшается при незначительном повышении температуры (до 25 °C) и при хорошей вентиляции. Сушильная камера при температуре 30 - 40 °С не ускоряет высыхание, но может вызвать нежелательную утечку масла из пор древесины в виде капель, что испортит внешний вид поверхности. |
| РАСХОД | Расход зависит от типа и качества предварительной обработки древесины (мы рекомендуем тонкое шлифование, зачистку щеткой, сглаживание), а также от способа применения. Потребление обычно колеблется в пределах от 50 до 100 мл/м2 в один слой. |
| УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ | Поверхности, покрытые Belinka oil exterier, следует позже обрабатывать тем же изделием. Обязательные интервалы обработки зависят от типа древесины, механической нагрузки и воздействия влаги. Пропитанные маслом элементы, которые подвергаются воздействию погодных условий, следует регулярно проверять, чтобы установить, по-прежнему ли они защищены в высококачественной степени. Следует проводить проверки не реже двух раз в год. |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ | ОчиститЬ инструменты немедленно после использования водой с мылом или бензином, уайт-спиритом или нитрорастворителем. При засыхании толстого слоя масла (вешалки для погружения, камера распыления), удалить масло нитрорастворителем. |
| СОВЕТЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ | Перед первым нанесением масла рекомендуется обработать древесину биоцидным препаратом. Мы рекомендуем проверить масло и внешний вид заранее на образце того же типа древесины. Belinka oil exterier рекомендуется для защиты естественно устойчивых пород дерева (прочность класса 1 и 2), таких как тик, ироко, белая акация, афромозия, мербау, дуб, каштан. Применение масла для защиты менее устойчивых типов древесины (прочность класса 3 и 4), таких как лиственница, сосна, калифорнийская пихта, орех, ель, пихта и вяз на открытом воздухе является менее эффективным. Мы не рекомендуем использовать древесину, отнесенную к классу 5 устойчивости древесины к биологическим вредителям (недолговечные породы древесины), например, бук, береза, клен, ясень, липа и тополь. Если масло, не поглощенное поверхностью древесины, не удалено и оно высохло на поверхности, очистить его нитрорастворителем. Перед применением необходимо проверить, не просочилась ли дубильная кислота из древесины, так как это приведет к изменению цвета древесины и образованию пятен. Сушка натуральных растительных масел вызывает окисление, которое является экзотермической реакцией, при которой генерируется тепло. Поэтому замасленные тряпки и губки могут чрезмерно нагреваться, что может привести к самовозгоранию. Пропитанные маслом ткани и другие пористые рабочие принадлежности (пенные валики, губки, бумага) следует замочить в воде или сжечь сразу же после использования, в противном случае может произойти самовозгорание. |
| ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ | Хранить в оригинально закрытой упаковке при температуре от 5 - 30 °C. Беречь от прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте. |
| СРОК ГОДНОСТИ | В соответствии с указанными условиями хранения, до даты, указанной на упаковке. |
| ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ | Не выливать в канализацию или где-либо нибудь в окружающей среде. Использовать все количество масла. Утилизировать упаковку как специальные отходы в центры сбора опасных отходов, которые организованы местным поставщиком услуг по сбору и транспортировке бытовых отходов. |
| ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПИСАНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | Перед применением следует прочитать паспорт безопасности в отношении правил, которые регулируют безопасность продукции, безопасность работы и транспортировки. |
| Дополнительная техническая информация | может быть получена у наших технических консультантов в отделе разработки и маркетинга, номер телефона: 080 10 88 and 01 5886 299, или на сайте http://www.belinka.si/. |

.

. Целью технической информации является информирование пользователей о возможностях использования изделия и его технических свойствах. Даже несмотря на то, что рекомендации основаны на многолетнем опыте, пользователям следует убедиться, что изделие подходит для применения в их конкретном случае. Из-за многочисленных возможных воздействий на свойства изделия, включая тип и качество древесины, способ и условия применения, опыт пользователя, а также условия применения, мы не можем взять на себя ответственность за материальный ущерб, причиненный при использовании изделия. В случае сомнений, пожалуйста, позвоните в нашу консультативную службу.