BELINKA BELLES, D.O.O.
Zasavska cesta 95
1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia
T  +386 1 5886 299, F  +386 1 5886 479 (+386 1 5886 303)
E  belles@belinka.si, www.belinka.si

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Belinka oil food contact

| ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ | Belinka oil food contact |
| --- | --- |
| ОПИСАНИЕ | Belinka oil food contact - это пропитка на основе рафинированных растительных и минеральных масел с добавлением ароматических масел и других присадок для защиты и ухода за большими и облицованными деревянными поверхностями, находящимися в жилых помещениях. |
| СОСТАВ | Растительные масла, минеральное масло и присадки. |
| СВОЙСТВА | При защите древесины натуральным растительным маслом мы подчеркиваем естественный цвет и текстуру древесины. Масло проникает глубоко в поры древесины, заполняет их и препятствует поглощению других жидкостей, не образует защитную пленку на поверхности. Промасливание не уплотняет древесину, поверхность паропроницаема, что позволяет древесине «дышать», а это означает, что ее естественная влажность регулируется в соответствии с окружающей средой. Придает обработанной поверхности естественный вид. Кроме того, масло не наносит вреда окружающей среде, так как продукт является биоразлагаемым. Не содержит органических растворителей или воспламеняющихся веществ. Применение изделия простое; правильно обработанная поверхность не должна иметь никаких пузырей, кратеров или дефектов поверхности. |
| СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ | Используется в качестве пропитки для ухода за большими и облицованными деревянными поверхностями, использующиеся для приготовления пищи (кухонная стойка, кухонный стол, сервировочные тележки и т.д.). Пропитка проникает глубоко в дерево и делает поверхность водонепроницаемой. |
| СЕРТИФИКАТЫ | Изделие соответствует условиям пункта 1а Статьи 3 Инструкции ЕС № 1935/2004 от 27 октября 2004 о материалах и предметах контактирующими с пищей. |
| ЦВЕТ | Желтоватая прозрачная жидкость. |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Для нанесения на деревянные поверхности, которые должны быть хорошо отшлифованы и очищены от пыли, жира, воска и других примесей. Поскольку масло не образует пленку, шлифовка имеет ключевое значение для того, чтобы достичь гладкого окончательного вида. Для более жестких пород дерева, таких как дуб и тик, мы рекомендуем шлифовальную шкурку зернистостью Р220; для бука - P280-320; для более мягких пород дерева достаточно зернистости P180, так как гладкость не улучшается при более мелкой шлифовке. Для достижения красивого окончательного вида поверхность должна быть равномерно отшлифована. Неравномерная шлифовка вызывает различия в поглощении масла и пятнистый внешний вид. Перед нанесением масла древесина должна быть хорошо просушена, в противном случае не будет удовлетворительной защиты. Перед нанесением поверхность и покрытие следует термостатировать до комнатной температуры (минимум 18 °C). |
| СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ | Хорошо перемешать изделие перед применением. Наносить масло при температуре от 15 °С до 25 °С и при относительной влажности воздуха 40-70%. При более низких температурах и/или более высокой относительной влажности воздуха время сушки может быть значительно увеличено. Масло можно наносить несколькими способами, однако, в большинстве случаев оно наноситься тканью. Другие методы включают в себя: нанесение кистью или валиком, распыление или погружение. Обильное количество масла следует вылить на поверхность и равномерно распределить по всей поверхности. Оставить масло для впитывания в течение 15-20 минут. При нанесении методом погружения окунуть весь деревянный элемент в масло и через 10-60 секунд поместите его в положение, которое позволяет маслу стечь. В этом случае также оставить масло для впитывания в течение 15-20 минут. После всех способов применения, стереть остатки масла чистой сухой тканью или абсорбирующей бумагой, а затем протереть поверхность сухой тканью. Остатки масла образуют липкую пленку на поверхности, которая может треснуть после высыхания, оставляя неровный и грубый внешний вид поверхности. Мы не рекомендуем применение изделия при температуре ниже 15 °C. Для достижения повышенной прочности древесины рекомендуется повторить процедуру, по крайней мере, один раз через 24 часа после первого нанесения. Мы рекомендуем использовать несколько слоев для более пористых поверхностей или более мягких пород древесины. Отшлифовать поверхность подушечкой Scotch-Brite или чистой абразивной тканью между отдельными слоями. |
| СУШКА | При нормальных условиях (Т = 20 °С, относительная влажность воздуха - 65%) покрытие высыхает в течение 24 часов. При более низких температурах и/или более высокой относительной влажности воздуха время сушки может быть больше. Поверхность будет полностью сухой через 7 дней. Сушка улучшается при незначительном повышении температуры (до 25 °C) и при хорошей вентиляции. Сушильная камера при температуре 30 - 40 °С не ускоряет высыхание, но может вызвать нежелательную утечку масла из пор древесины в виде капель, что испортит внешний вид поверхности. Поэтому мы не рекомендуем использовать канальную сушилку. |
| РАСХОД | Расход зависит от типа и качества предварительной обработки древесины (мы рекомендуем тонкое шлифование, зачистку щеткой, сглаживание), а также от способа применения. Потребление обычно колеблется в пределах от 50 до 100 мл/м2 в один слой. |
| УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ | Поверхности, покрытые Belinka oil food contact, следует позже обрабатывать тем же продуктом. Обязательные интервалы обработки зависят от типа древесины, механической нагрузки и воздействия влаги. Мы рекомендуем постоянно проверять состояние и уход при необходимости. Кухонные принадлежности, которые больше подвергаются воздействию влаги, следует обрабатывать чаще. |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ | Очистить инструменты немедленно после использования водой с мылом или бензином, уайт-спиритом или нитрорастворителем. При засыхании толстого слоя масла (вешалки для погружения, камера распыления), удалить масло нитрорастворителем. |
| СОВЕТЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ | Мы рекомендуем проверить масло и внешний вид заранее на образце того же типа древесины. Если масло, не поглощенное поверхностью древесины, не удалено и оно высохло на поверхности, очистить его нитрорастворителем. Перед применением необходимо проверить, не просочилась ли дубильная кислота из древесины, так как это приведет к изменению цвета древесины и образованию пятен. Сушка натуральных растительных масел вызывает окисление, которое является экзотермической реакцией, при которой генерируется тепло. Промасленные тряпки и губки могут чрезмерно нагреваться, что может привести к самовозгоранию. Пропитанные маслом ткани и другие пористые рабочие принадлежности (пенные валики, губки, бумага) следует замочить в воде или сжечь сразу же после использования, в противном случае может произойти самовозгорание. |
| ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ | Хранить в оригинально закрытой упаковке при температуре от 5 - 30 °C. Беречь от прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте. |
| СРОК ГОДНОСТИ | В соответствии с указанными условиями хранения, до даты, указанной на упаковке. |
| ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ | Не выливать в канализацию или допускать попадания в окружающую среду. Использовать все количество масла. Утилизировать упаковку как специальные отходы в центры сбора опасных отходов, которые организованы местным поставщиком услуг по сбору и транспортировке бытовых отходов. |
| ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПИСАНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | Перед применением следует прочитать паспорт безопасности в отношении правил, которые регулируют безопасность продукции, безопасность работы и транспортировки. |
| Дополнительная техническая информация | Может быть получена у наших технических консультантов в отделе разработки и маркетинга, номер телефона: 080 10 88 and 01 5886 299, или на сайте http://www.belinka.si/. |

.

. Целью технической информации является информирование пользователей о возможностях использования изделия и его технических свойствах. Даже несмотря на то, что рекомендации основаны на многолетнем опыте, пользователям следует убедиться, что изделие подходит для применения в их конкретном случае. Из-за многочисленных возможных воздействий на свойства изделия, включая тип и качество древесины, способ и условия применения, опыт пользователя, а также условия применения, мы не можем взять на себя ответственность за материальный ущерб, причиненный при использовании изделия. В случае сомнений, пожалуйста, позвоните в нашу справочную службу.