BELINKA BELLES, D.O.O.
Zasavska cesta 95
1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia
T  +386 1 5886 299, F  +386 1 5886 479 (+386 1 5886 303)
E  belles@belinka.si, www.belinka.si

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Belinka oil paraffin

| ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ | Belinka oil paraffin |
| --- | --- |
| ОПИСАНИЕ | Belinka oil paraffin – покрытие, которое используется на завершающем этапе обработки поверхности и ухода за деревянными изделиями, предназначенными для сауны. |
| СОСТАВ | Парафиновое масло. |
| СВОЙСТВА | Повышает устойчивость дерева к воздействию грязи и влаги. Масло Belinka oil paraffin не сушит поверхность, оно бесцветно, не имеет запаха и вкуса. |
| СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ | Belinka oil paraffin подходит для использования для всех типов дерева. Используется для защиты и ухода за большими деревянными изделиями, предназначенными для сауны, такие как скамейки и облицовка стен. |
| ЦВЕТ | Бесцветная прозрачная жидкость. |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Перед нанесением деревянные поверхности должны быть хорошо отшлифованы, без пыли, жира, воска и других примесей. Для более жестких пород дерева, таких как дуб и тик, мы рекомендуем шлифовальную шкурку зернистостью Р220; для бука - P280-320; для более мягких пород дерева достаточно зернистости P180, так как гладкость не улучшается при более мелкой шлифовке. Для достижения красивого окончательного вида поверхность должна быть равномерно отшлифована. Неравномерная шлифовка вызывает различия в поглощении масла и пятнистый внешний вид. Перед нанесением масла древесина должна быть хорошо просушена, в противном случае защита поверхности не будет достаточно качественной. Перед нанесением поверхность и покрытие следует термостатировать до комнатной температуры (минимум 18 °C). |
| СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ | Наносить масло при температуре от 15 °С до 25 °С и при относительной влажности воздуха 40-70%, что способствует лучшему проникновению масла в дерево. Масло можно наносить несколькими способами, однако, в большинстве случаев оно наноситься при помощи ткани. Другие методы включают в себя: нанесение кистью или валиком. Обильное количество масла следует вылить на поверхность и равномерно распределить по всей поверхности. Оставить масло для впитывания в течение 30 минут. Стереть остатки масла чистой сухой тканью или абсорбирующей бумагой. Мы не рекомендуем применение изделия при температуре ниже 15 °C и в условиях, когда относительная влажность воздуха превышает 75%. Для достижения повышенной прочности древесины рекомендуется повторить процедуру, по крайней мере, один раз через 24 часа после первого нанесения. Мы рекомендуем использовать несколько слоев для более пористых поверхностей или более мягких пород древесины. |
| СУШКА | Belinka oil paraffin – минеральное масло, которое не закрепляется окислением и не сохнет при воздействии атмосферных влияний, а значит может смываться с дерева, особенно при высоких температурах. |
| РАСХОД | Расход зависит от типа и качества предварительной обработки древесины (мы рекомендуем тонкое шлифование, зачистку щеткой, сглаживание), а также от способа применения. Потребление обычно колеблется в пределах от 60 до 100 мл/м2 в один слой. |
| УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ | Поверхности, покрытые Belinka oil paraffin, следует позже обрабатывать тем же продуктом. Обязательные интервалы обработки зависят от типа древесины, механической нагрузки и воздействия влаги. Мы рекомендуем постоянно проверять состояние и уход при необходимости. Поскольку парафиновое масло не высыхает, оно может смываться с дерева и, как результат, обновление требуется чаще чем при использовании других растительных масел. |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ | Очистить инструменты немедленно после использования водой с мылом или бензином, уайт-спиритом или нитрорастворителем. |
| СОВЕТЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ | Мы рекомендуем проверить масло и внешний вид заранее на образце того же типа древесины. |
| ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ | Хранить в оригинально закрытой упаковке при температуре от 5 - 30 °C. Беречь от прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте. |
| СРОК ГОДНОСТИ | В соответствии с указанными условиями хранения, до даты, указанной на упаковке. |
| ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ | Не выливать в канализацию или допускать попадания в окружающую среду. Использовать все количество масла. Утилизировать упаковку как специальные отходы в центры сбора опасных отходов, которые организованы местным поставщиком услуг по сбору и транспортировке бытовых отходов. |
| ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПИСАНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | Перед применением следует прочитать паспорт безопасности в отношении правил, которые регулируют безопасность продукции, безопасность работы и транспортировки. |
| Дополнительная техническая информация | Может быть получена у наших технических консультантов в отделе разработки и маркетинга, номер телефона: 080 10 88 and 01 5886 299, или на сайте http://www.belinka.si/. |

.

. Целью технической информации является информирование пользователей о возможностях использования изделия и его технических свойствах. Даже несмотря на то, что рекомендации основаны на многолетнем опыте, пользователям следует убедиться, что изделие подходит для применения в их конкретном случае. Из-за многочисленных возможных воздействий на свойства изделия, включая тип и качество древесины, способ и условия применения, опыт пользователя, а также условия применения, мы не можем взять на себя ответственность за материальный ущерб, причиненный при использовании изделия. В случае сомнений, пожалуйста, позвоните в нашу справочную службу.