# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

BELINKA - ПАРКЕТНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ОПИСАНИЕ 	«BELINKA - ПАРКЕТНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ» - однокомпонентный паркетный лак.

СОСТАВ  	Изготовлен на основе уретанизированного акрилатного сополимера.

ПРИМЕНЕНИЕ  	Предназначен для поверхностной защиты полов с нормальной нагрузкой (паркет, пробка, досчатый паркет) в жилых помещениях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 	Belinka паркетный лак на водной основе:

-прост в применении;

-безвреден для здоровья, не обладает неприятным запахом;

-быстро высыхает;

-эластичный и стойкий к износу;

-слой лака устойчив к воздействию воды, алкоголя, жиров и хозяйственных чистящих средств;

-бесцветный с шелковистым глянцем, по заказу - матовый.

ОСНОВА 	Древесина, покрываемая лаком, должна быть сухой, не содержать остатков предыдущих покрытий, воска или жиров, очищена от грязи и пыли.

РУКОВОДСТВО   	Перед применением лак хорошо размешать, не разбавляя.

ПО ПРИМЕНЕНИЮ	Температура полов и жилого помещения при работе должна быть в пределе от 15 до 25С, относительная влажность воздуха не превышать 80%. Лак наносится кистью или валиком.

При работе пользоваться инструментами из нержавеющих материалов, предварительно очищенными водой с моющими средствами. По истечении 5-6 час. после нанесения лака паркет шлифуется (наждачной бумагой №240-320) и покрывается вторым слоем.

Рекомендуется нанести четыре слоя, а для поверхности, подвергающейся более сильной нагрузке, пять слоёв лака. После каждого нанесения поверхность рекомендуется немного отшлифовать.

По покрытой лаком поверхности можно ходить по истечении 12 часов после нанесения последнего слоя лака, а полностью использовать поверхность, покрывать её коврами и ставить предметы по истечении 14 дней.

РАСХОД 	Из расчета - 1 кг лака для покрытия четырьмя слоями пола площадью 2-3 кв.м .

ОЧИСТКА 		Инструменты очищаются водой с моющим средством ИНСТРУМЕНТОВ	сразу после окончания работы.

ХРАНЕНИЕ 		Лак хранить в плотно закрытой емкости при температуре от 5 до 25С. Срок хранения составляет 2 года в фабричной упаковке. Частично использованный лак перелить в стеклянную или пластмассовую емкость меньшего обьема так, чтобы заполнить ее до верха. Не допускается замерзание.

УПАКОВКА 	Изделие выпускается в пластмассовых емкостях объемом 1 или 5 кг.

ПРИМЕЧАНИЕ 	При покрытии пород древесины, содержащих танин (таких, как дуб и каштан) необходимо предварительно провести пробное покрытие. При работе с такими породами древесины применять водный паркетный лак не рекомендуется. В частности, такие породы древесины содержат различные смолы, воск, эфирные масла и другие вещества, затрудняющие схватывание с основанием пола. Танин вызывает появление на поверхности темных пятен и разводов.

Если требуется обновлении паркета, при уходе за которым применялись полировочные пасты и мастики, пользование лаком не рекомендуется из-за недостаточно прочного схватывания с основанием.

СЕРТИФИКАТЫ  	Управление по охране здоровья, г. Любляна:

Изделие возможно к применению для покрытия детских игрушек.

Управление по охране здоровья, г. Марибор:

Содержание токсичных веществ.