**ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ**

**ИНТЕРИОР ВАЙТ (INTERIOR WHITE)** – **профессиональная краска матовая воднодисперсионная**

## НАЗНАЧЕНИЕ: Краска водоразбавляемая на акриловой основе матовая. Используется для внутренней отделки стен из бетона, кирпичной кладки, камня, штукатурки и любой поверхности на минеральной основе. Ярко выраженный матовый эффект. Цветовая гамма – белая основа + колеруется любыми органическими красителями. Колеровочные системы NCS, Anbiance.

**СВОЙСТВА: состав готов к применению, не имеет запаха, не токсичен, не воспламеняется, экологически чистый в отношении человека и окружающей .среды. Легко наносится. паропроницаем, имеет высокую адгезию, высокая устойчивость к деформации, не выцветает под воздействием УФ-излучения, пригоден к влажной очистке.**

**ПРИМЕНЕНИЕ**: Работы следует проводить при температуре от +15 до +36С и влажности воздуха не более 80%. При работе следует использовать следующие инструменты: кисть, валик, перчатки. Подготовка поверхности должна соответствовать стандарту К4 по Таблице 7.5 СП 71.13330.2017 (см. стр.32 каталога). Поверхность должна быть сухой, ровной, прочной, очищенной от пыли, высолов, жиров, известкового налета и других загрязнений. Новые цементные поверхности должны быть выдержаны в течение 30 дней. Для лучшей адгезии рекомендуется обработать основание грунтом Crost fix Primer ( высыхает за 1-2 часа ). Нанести краску валиком, кистью или распылителем в два слоя с просушкой между слоями не менее 4-6 часов в зависимости от влажности в помещении. Возможна реставрация.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**: Не смешивать с другими шпатлевками, грунтовками и растворителями. Разбавлять только водой. При попадании в глаза обильно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в хорошо проветриваемом помещении.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Состав** | Акриловые смолы в водной дисперсии, кроющие наполнители на основе диоксида титана, стабилизаторы и добавки, облегчающие процесс нанесения и пленкообразования. | **Время высыхания при +20С и влажности не более 75%** | На отлип-1-1,3 часа, на перекрас 4-6 часов, полное высыхание 24 часа | **Срок хранения в заводской таре** | 5 лет |
| **Расход** | 1 кг = 8-10 кв.м. в 2 слоя в зависимости от поглощаю-щей способности основания | **Очистка инструмента** | водой | **Срок эксплуатации покрытия** | Не менее 10 лет  |
| **Температура применения** | От +15С до +36С и влажность не более 80%  | **Разбавление** | 10-15% питьевой водой | **Способ нанесения** | Только вручную |
| **Температура транспортировки и хранения** | От +5С до +36С | **Упаковка** | 1 кг , 5 кг, 10 кг | **Инструменты** | Кисть, валик, краскораспылитель |
| **Утилизация** | После использования тару утилизировать как бытовые отходы |  |  | **Цветовая гамма** | Белый, колеруется любыми органическими красителями |