**ГРУНТ НА ОСНОВЕ ИЗВЕСТИ**

**ГРУНТ ПОД ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ (PRIMER LIME)** – **грунт на известковой основе с мраморным песком.**

## НАЗНАЧЕНИЕ: Грунт на основе гашеной извести. Предназначен для обработки оснований перед нанесением декоративных штукатурок на основе извести, на стены при внутренних и наружных работах. Применяется для обработки бетона, цементно-песчаных, гипсовых и цементно-известковых штукатурок, гипсокартонных, прочных лакокрасочных покрытий. Содержит мелкий мраморный песок, придающий загрунтованной поверхности шероховатость (шагрень), благодаря чему грунтовка значительно повышает адгезию декоративных покрытий к основанию. Выпускается белого цвета, при необходимости может быть заколерован в цвет последующего покрытия.

##

**СВОЙСТВА: состав готов к применению, паропроницаемый, повышает адгезию покрытия к основанию, не содержит растворителей, экологически безопасен, предотвращает просвечивания цвета основания через декоративное штукатурное покрытие, облегчает нанесение декоративных штукатурок, может колероваться под цвет покрытия.**

**ПРИМЕНЕНИЕ**: Работы следует проводить при температуре от +15 до +36С и влажности воздуха не более 80%. При работе следует использовать валик. Основание должно быть сухим, ровным, прочным, очищенным от пыли, высолов, жиров, известкового налета и других загрязнений. Непрочные участки основания следует удалить. Новые цементные поверхности должны быть выдержаны в течение 30 дней. По необходимости выровнять поверхность c помощью финишной шпаклевки. Окна, двери и прочие элементы, не подлежащие грунтованию, укрыть малярной лентой. Перед нанесением перемешать грунтовку в заводской таре. Нанести один слой грунта Primer Lime валиком. Не разбавлять грунт водой, состав готов к применению. Через 3-5 часа загрунтованную поверхность можно перекрывать последующими отделочными материалами

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**: Не смешивать с другими шпатлевками, грунтовками и растворителями. При попадании в глаза обильно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в хорошо проветриваемом помещении.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Состав** | Гашеная известь, наполнители, присадки  | **Время высыхания при +20С и влажности не более 75%** |  | **Срок эксплуатации покрытия** | Не менее 10 лет  |
| **Расход** | От 0,3 кг – 0,6 кг на 1 кв.м. в зависимости от впитывающей способности основания | **Очистка инструмента** | водой | **Утилизация** | После использования тару утилизировать как бытовые отходы |
| **Температура применения** | От +15С до +36С и влажность не более 80%  | **Разбавление** | нет | **Способ нанесения** | Только вручную |
| **Температура транспортировки и хранения** | От +2С до +36С | **Инструменты** | валик | **Цветовая гамма** | Белый, может колероваться не органическими колерами |
| **Упаковка** | 5 кг, 10 кг и 20 кг | **Срок хранения в заводской таре** | 5 лет |  |  |

29.