**ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ**

**ШАЙН (SHINE)** – **финишный декоративный лак с перламутровым эффектом**

## НАЗНАЧЕНИЕ: декоративное полупрозрачное покрытие с эффектом сияния и перламутра. Благодаря своей уникальной формуле выступает как самостоятельный материал с широким спектром визуальных эффектов, так и вспомогательный финишный лак в системе декоративных материалов Crost, давая хорошую защиту от воды. Абразивостойкое на фактурных материалах типа Senator. Предназначено для внутренних и наружных работ, наносится финишным слоем на декоративные материалы –краски и штукатурки Crost на известковой и акриловой основе. Цветовая гамма- серебро+колеруется любыми органическими красителями по системе Crost, NCS, Ambiance.

**СВОЙСТВА: состав готов к применению, экологически безопасен, паропроницаем, имеет высокую адгезию, высокая устойчивость к деформации, не выцветает под воздействием УФ-излучения. Имеет высоко выраженную декоративность, видна творческая составляющая, увеличивающая ценность покрытия, со временем не теряет свою актуальность.**

**ПРИМЕНЕНИЕ**: Работы следует проводить при температуре от +15 до +36С и влажности воздуха не более 80%. При работе следует использовать следующие инструменты: губка поролоновая или резиновая пористая. Подготовка поверхности должна соответствовать стандарту К4 по Таблице 7.5 СП 71.13330.2017 (см. стр.32 каталога). Поверхность должна быть сухой, ровной, прочной, очищенной от пыли, высолов, жиров, известкового налета и других загрязнений. Новые цементные поверхности должны быть выдержаны в течение 30 дней. По необходимости выровнять поверхность c помощью финишной шпаклевки. Для лучшей адгезии рекомендуется обработать основание грунтом Crost fix Primer ( высыхает за 1-2 часа). Далее наносится краска Crost interior white валиком в два слоя с промежуточной просушкой 1,5 часа каждый слой. Либо декоративная штукатурка Senator в 2 слоя. В зависимости от необходимого декоративного эффекта Shine наносится различными инструментами (нержавеющий шпатель, валики, кисть, губка, аэрограф).Также поверхность можно легко отреставрировать, нанеся материал только на определенное место, требующее корректировки.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**: Не смешивать с другими шпатлевками, грунтовками и растворителями. Разбавлять только водой. При попадании в глаза обильно промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в хорошо проветриваемом помещении.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Состав** | Натуральные смолы в водной дисперсии, органические, неорганические и специальные металлические пигменты | **Время высыхания при +20С и влажности не более 75%** | На отлип-1-1,5 часа, на перекрас 6-8 часов, до возможности мокрой очистки-7 дней | **Промежуточ-ный слой** | Краска Croston Interior White согласно карте цветов в два слоя, либо штукатурка Senator в 2 слоя |
| **Расход** | 50 гр\кв.м. (до 20 кв.м с 1 л) | **Очистка инструмента** | водой | **Срок эксплуатации покрытия** | Не менее 10 лет |
| **Температура применения** | От +15С до +36С и влажность не более 80% | **Разбавление** | 20% питьевой водой | **Утилизация** | После использования тару утилизировать как бытовые отходы |
| **Температура транспортировки и хранения** | От +2С до +36С | **Инструменты** | Валик (средний ворс), резиновая терка, поролоновая губка, перчатки | **Способ нанесения** | Только вручную |
| **Упаковка** | 1 кг, 5 кг и 10 кг | **Срок хранения в заводской таре** | 5 лет | **Цветовая гамма** | Серебро + колеруется любыми органическими красителями |

24.