**ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ**

**ЭТЕРНА (ETERNA)** – **декоративная штукатурка на акриловой основе с фиброволокнами и имитацией средиземноморской каменной кладки и мазанки, для создания крупных декоративных элементов до 2-3 см толщиной.**

**НАЗНАЧЕНИЕ:** – **декоративная штукатурка на акриловой основе с минеральными наполнителями и натуральным армирующем фиброволокном. Используется для создания крупных декоративных элементов: кирпичная и каменная кладка, средиземноморская «мазанка», кора дерева и др.**  Предназначена для внутренних работ, для декоративной отделки жилых и коммерческих помещений, холлов, стен вестибюлей, лестничных клеток, влажных помещений без прямого контакта с водой. Eterna может сдерживать трещины (до 2 мм). Материал отличается высокой устойчивостью к различного родам воздействиям, легко моется. Имеет хорошую паропроницаемость и адгезию. Экологически безопасный, не выцветает под воздействием УФ-излучения. Наносится на различные виды предварительно подготовленных поверхностей: на бетон, цементные и гипсовые штукатурки, гипсокартон. Выпускается в виде базы белого цвета. Окрашивание производится сверху готового слоя штукатурки акриловыми красками. Данный продукт не колеруется в массе по причине плотности состава.

**СВОЙСТВА: состав готов к применению, экологически безопасен, не токсичен, паропроницаем, имеет высокую адгезию, нивелирует мелкие неровности основания, препятствует образованию плесени и грибков, высокоустойчив к деформации, толщина слоя –до 2-3 см, не выцветает под воздействием УФ-излучения, пригоден к влажной очистке, не воспламеняется. АНТИВАНДАЛЬНАЯ поверхность.**

**ПРИМЕНЕНИЕ**: Работы следует проводить при температуре от +15 до +36С и влажности воздуха не более 80%. При работе следует использовать инструменты из нержавеющих материалов. Подготовка поверхности должна соответствовать стандарту К2(К3)по Таблице 7.5 СП 71.13330.2017 (см стр. 38 каталога). Поверхность должна быть сухой, ровной, прочной, очищенной от пыли, высолов, жиров, известкового налета и других загрязнений. Новые цементные поверхности должны быть выдержаны в течение 30 дней. По необходимости выровнять поверхность c помощью финишной шпаклевки. Для лучшей адгезии рекомендуется обработать основание грунтом Crost Primer ( высыхает за 1-2 часа). Перед применением штукатурку тщательно перемешать. Наносится при помощи нержавеющего шпателя или маленькой тёрки. Полное высыхание до 48 часов (в зависимости от погодных условий). Затем наносится декоративная краска **Antica, Perlato, Desert**, колерованная в выбранный Вами цвет и придающая поверхности матовый, глянцевый или металлизированный (золото, серебро) эффект. Краска наносится кистью, а затем сразу растирается теркой-губкой. Полное высыхание от 12 до 24 часов (в зависимости от погодных условий).

 **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**: Не смешивать с другими шпатлевками, грунтовками и растворителями. При попадании материала в глаза следует немедленно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Состав** | Натуральные смолы в водной дисперсии, органические, неорганические. Минеральные наполнители и натуральные фиброволокна | **Время высыхания при +20С и влажности не более 75%** | Полное 24-48 часов, на отлип 12 часов | **Срок хранения в заводской таре** | Не более 36 месяцев со дня изготовления  |
| **Расход** | 0,8 -2кг/кв.м. (в 1 слой) | **Очистка инструмента** | водой | **Срок эксплуатации покрытия** | Более 10 лет |
| **Температура применения** | От +5С до +36С при влажности не более 80% | **Упаковка** | Пластиковые ведра по 5 кг, 10 кг и 20 кг | **Утилизация** | После использования тару утилизировать как бытовые отходы |
| **Температура транспортировки и хранения** | От +5С до +36С. Предохранять от замораживания | **Класс пожарной опасности** |  КМ 1 | **Способ нанесения** |  Вручную все фактуры |
|  |  | **Группа горючести, воспламеняемости** | КМ 1 | **Инструменты** | Из нержавеющих материалов, кельма, шпатель |
|  |  |  |  | **Цветовая гамма** | Белая база, окраска сверху штукатурки акриловыми красками |