Анимал Скин

# (ANIMAL SKIN)

ОПИСАНИЕ: Очень необычный  материал для создания интерьеров в этническом стиле – «кожа» рептилий. Фактура покрытия Анимал Скин  может быть выполнена в разных вариантах: «крокодил», «варан», «змея».  Неординарные цветовые решения создают материалу  новое звучание и добавляют экзотики.

УПАКОВКА:                      База «Or incas», «Metal sagaie»  -  2,3 кг.

База «Brun de Bali », «Ebene komodo », «Gris elephant », «Ivoire» - 3 кг.

Воск «Argent», «Fuchsia», «Incolore», «Poivre» - 0,5 кг.

Грунтовка Base decorative Estompe/Gypsus – 1.5 л и 3 л.

СРЕДНИЙ РАСХОД:    База «Or incas», «Metal sagaie»  -  2,3 кг на 5 м².

База «Brun de Bali », «Ebene komodo », «Gris elephant », «Ivoire» - 3 кг на 5 м².

Воск «Argent», «Fuchsia», «Incolore», «Poivre» - 0,5 кг на  5 м².

Грунтовка Base decorative Estompe/Gypsus  – 1 л на 8-10 м².

РАЗВЕДЕНИЕ:                 База «Or incas», «Metal sagaie»  -  готова к применению.

База «Brun de Bali », «Ebene komodo », «Gris elephant », «Ivoire» - готова к применению.

Воск «Argent», «Fuchsia», «Incolore», «Poivre» - готов к применению.

Грунтовка Base decorative Estompe/Gypsus  – готова к применению.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ: Пластиковый шпатель, 3 вида фактурных валиков, 3 вида фактурных мастерков для нанесения в углах, губка.

НАНЕСЕНИЕ: На сухую, чистую, не пористую, ровную поверхность нанести грунтовку Base decorative Estompe/Gypsus. Через 6-8 часов можно нанести второй слой грунтовки.

После полного высыхания грунтовки (в среднем 24 часа)  можно приступать к нанесению базы ANIMAL SKIN.

Наносить базу ANIMAL SKIN следует в два слоя.

Первый слой, очень тонкий, наносится пластиковым шпателем, равномерно, участками  1 - 1,5 м², начиная с верхней части стены. После высыхания первого слоя нанести ребристой стороной шпателя более плотный второй слой базы ANIMAL SKIN, и разгладить его гладкой стороной шпателя во всех направлениях, чтобы убрать неровности.

Сразу же после разглаживания создаётся рисунок.

В первую очередь следует обработать углы и края стен фактурным мастерком, после этого наносить рисунок валиком. Проводить валиком, несильно нажимая, сверху вниз. Рисунок не должен быть «внахлёст». Не дожидаясь полного высыхания покрытия, можно пригладить рельеф шпателем, чтобы смягчить неровности для получения более деликатного эффекта.

После полного высыхания базы (24 часа) можно приступать к нанесению воска.

НАНЕСЕНИЕ ВОСКА «ARGENT»: воск наносится пластиковым шпателем снизу вверх. После полного высыхания воска (около 3 часов) можно отполировать поверхность мягкой тканью. Это придаст поверхности бархатистость.

НАНЕСЕНИЕ ВОСКОВ «FUCHSIA», «INCOLORE», «POIVRE»: воск наносится губкой. Взять немного воска плоской кистью и поместить его на влажную губку. Нанесение осуществляется круговыми движениями, без нажима на губку, для того, чтобы слой был равномерным и цвет не усиливался. Излишки воска удаляются чистой губкой также круговыми движениями до получения нужного цвета.

ВЫСЫХАНИЕ: поверхность сухая через 3-4 часа, окончательное высыхание через 24 часа при температуре +20°С.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не следует увлажнять покрытие во время его нанесения, разглаживания или формирования фактуры.

Не ускорять сушку, используя вентилятор или дополнительный нагрев, во избежание образования пятен.

Необходимо постоянно очищать водой и протирать инструмент во время  использования.

Покрытие можно мыть водой или мыльным раствором спустя 10 дней после нанесения.

Внимание: Допустимо отличие оттенков нанесённого покрытия от образцов, представленных в каталоге. Также оттенки могут варьироваться в зависимости от партии  красителя. Поэтому производитель настоятельно рекомендует перед началом работ сделать пробный выкрас.

Материал не имеет запаха, не горючий, экологически чистый.

Хранить при температуре от +5°С до +25°С. Защищать от мороза.

ВНИМАНИЕ: Анимал Скин является очень чувствительным материалом, окончательный результат нанесения которого в большой степени зависит от руки мастера. Поэтому рекомендуется, чтобы работы по нанесению материала производились одним и тем же специалистом.

ВНИМАНИЕ: Дистрибьютор не несет ответственности за результаты  нанесения краски с нарушением вышеописанной технологии или при недостаточном уровне квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности.