Кора

(Коллекция Джунгли)

ОПИСАНИЕ: Стильное декоративное покрытие с имитацией коры реликтовой секвойи.

УПАКОВКА:

Набор на 3 м2:

Грунтовка Primer 700 – 0,55л.

База СR 633  - 0,8л.

База СR 634  - 2,32л.

Отделочный слой СR 635  - 0,2л.

Отделочный слой Valflok 300  - 0,3л.

Инструмент PV 93  - 1 шт.

Набор на 10 м2:

Грунтовка Primer 700 –1,8 л.

База СR 633  - 2,7л.

База СR 634  - 8л.

Отделочный слой СR 635  - 0,7л.

Отделочный слой Valflok 300  - 0,9л.

Инструмент PV 93  - 1 шт.

РАЗВЕДЕНИЕ:  готов к применению. Каждый компонент из набора необходимо тщательно перемешивать перед использованием и во время использования.

КОЛЕРОВКА: 20 цветов по каталогу.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Все декоративные краски серии «ДЖУНГЛИ» могут наноситься на различные типы поверхностей, такие как цемент (новый или старый), гипсокартон, гипс, дерево (новое или старое), пластик, стекло и железо (новое или старое), при условии, что данные поверхности обязательно должны быть сухими, гладкими и прошедшими специальную  обработку.

НАНЕСЕНИЕ:

1) Primer 700 (Расход 0,08л на м²).

На подготовленные стены короткошерстным валиком нанести один слой грунтовки Primer 700. Через 4 часа (при t 20ºС) приступить к пункту 2.

2) CR 633 (Расход 0,25л на м²).

Широкой кистью нанести первый слой базы CR 633 вертикальными короткими мазками снизу вверх и сверху вниз. Спустя 30 минут аналогично нанести второй слой базы CR 633.

Когда второй слой при прикосновении будет прилипать, но не мазать, перейти к пункту 3.

3) СR 634 (Расход 0,08л на м²) + PV 93.

Шпателем из нержавеющей стали нанести слой базы CR 634 толщиной около 2-3 мм, участками шириной около метра. Наносить материал следует быстро, чтобы избежать высыхания краски.

Сразу же инструментом PV 93 начертить на всём участке не глубокие (приблизительно 1мм) вертикальные слегка волнистые полосы.

Продолжать последовательность по всей окрашиваемой поверхности.

После нанесения покрытия на всю площадь, довести температуру в помещении до 20ºС, для того, чтобы поверхность покрытия растрескалась, образовав «кору».

Через 8 часов (при 20ºС) перейти к пункту 4.

4) Primer 700 (Расход 0,07л на м²).

Нанести материал кистью в вертикальном направлении сверху вниз и снизу вверх не перекрывая. Следы от кисти должны быть длинными и лёгкими, чтобы не заполнять грунтовкой борозды на основе. Через 2 часа (при t 20ºС) к пункту 5.

5) CR 635 (Расход 0,06л на м²).

Нанести кистью отделочный слой CR 635 в вертикальном направлении сверху вниз и снизу вверх не перекрывая мазки. Через 1 час (при 20ºС) перейти к пункту 6.

6) Valflok 300 (Расход 0,1л на м²).

Нанести кистью один слой  Valflok 300 в вертикальном направлении сверху вниз и снизу вверх. Движения кисти должны быть с небольшим давлением. При этом кистью берётся небольшое количество материала (1-2мм).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Температура при нанесении должна быть выше +10°C и ниже +30°С.

Через 15 дней после нанесения поверхность можно мыть водой или мыльным раствором.

Хранить при температуре от +5°C до +30°С. Защищать от мороза.

ВНИМАНИЕ: Перед началом работ рекомендуется просмотр учебного фильма.

ВНИМАНИЕ: Все материалы, необходимые для реализации эффектов «ДЖУНГЛЕЙ», требуют определенного мастерства при их нанесении, следовательно, рекомендуется, чтобы работа от начала до конца выполнялась одним и тем же человеком. ВНИМАНИЕ: Дистрибьютор не несет ответственности за результаты  нанесения краски с нарушением вышеописанной технологии или при недостаточном уровне квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности.

ВНИМАНИЕ: Оттенки могут варьироваться по сравнению с каталогом от 20 до 30%, как впрочем, и от партии к партии, поэтому советуем делать пробный выкрас на небольшом участке поверхности перед тем, как приступать к работе.