МИЛЛИКОЛОР

(MILLICOLOR)

ОПИСАНИЕ: Элегантное полихромное покрытие с необычным «гранитным» эффектом.

УПАКОВКА: 1 л и 5 л.

СРЕДНИЙ РАСХОД:  около  1 л на 4 – 5 м².

РАЗВЕДЕНИЕ: Водой не более 15-20%, при медленном помешивании.

НАНЕСЕНИЕ: В качестве подготовки поверхности можно использовать акриловую краску типа     PANTEX 900 или грунтовку MUROPRIM .

Производитель рекомендует колеровать грунтовку в соответствии с таблицей, приведённой в каталоге.

Перед нанесением покрытие тщательно перемешать. Внимание: Размешивать вручную, без электросмесителя!

Наносится краскопультом с компрессором низкого давления (2,5 – 3 атм.). Размер сопла – 2,5 мм.  Распыляется с расстояния 30 – 50 см от поверхности равномерными движениями в один слой. Наносимый рисунок можно менять путём увеличения диаметра сопла и давления в компрессоре.

ВЫСЫХАНИЕ: При низкой  влажности и  при температуре не ниже  +20°С:

• Не прилипает пыль через 2 часа;

• Сухая на ощупь  через 6 часов;

• Окончательное высыхание через 24 – 36 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все цвета можно перемешивать и сочетать между собой, что позволяет находить оригинальные варианты расцветок.

Для получения особых эффектов возможно добавление в покрытие специальных блёсток BRI ORO/ARG.

Моется водой или мыльным раствором.

В случае повреждения нанесенного покрытия возможно подкрасить лишь испорченный участок, без ремонта всей поверхности, при условии использования краски исходного замеса.

Базы MILLICOLOR одного цвета, в зависимости от произведенной партии, могут иметь отличия в оттенках. В связи с этим необходимо предварительно сверить номер замеса всех баз, используемых в одном помещении.

Хранить при температуре от +5°С до +30°С. Защищать от мороза.

Не горючий, экологически чистый.

ВНИМАНИЕ: Дистрибьютор не несет ответственности за результаты  нанесения краски с нарушением вышеописанной технологии или недостаточного уровня квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности.