РОШ

(COMME LA PIERRE)

ОПИСАНИЕ: Элегантное декоративное покрытие, сочетающее изысканность цветовой гаммы натуральных минералов и высочайшее качество современных материалов.

УПАКОВКА:  Абсорбирующая грунтовка SOUS-COUCHE -  1 кг и 5 кг.

База COMME LA PIERRE (РОШ) - 5 кг и 10 кг.

Краситель 250 (200) гр.

Воск с карноба CIRE AU CARNAUBA INCOLORE – 0.5 кг и 1.6 кг.

СРЕДНИЙ РАСХОД: Абсорбирующая грунтовка SOUS-COUCHE -  1 кг на 5 м².

База COMME LA PIERRE (РОШ) - 1 кг на 1.6 м².

Краситель 250 (200) гр  на базу 5 кг.

Воск с карноба CIRE AU CARNAUBA INCOLORE – 1 кг на 6 м².

КОЛЕРОВКА: База COMME LA PIERRE (РОШ) колеруется непосредственно перед нанесением. Вылить краситель в базу. Пустой флакон из-под красителя заполнить водой на 1/3 объема, закрыть крышкой, взболтать и вылить смесь в базу. Тщательно размешать базу электросмесителем.

Для поверхностей, требующих при нанесении нескольких баз COMME LA PIERRE (РОШ), рекомендуется колеровать каждую базу отдельно, а затем смешивать полученные материалы для получения единой расцветки.

Красители, в зависимости от произведенной партии, могут иметь отличия в оттенках. В связи с этим необходимо предварительно сверить номер замеса всех красителей, используемых в одном помещении.

После колеровки, полученная смесь должна быть использована в течение 48 часов.

НАНЕСЕНИЕ: На подготовленную поверхность нанести валиком два слоя абсорбирующей грунтовки SOUS-COUCHE  в зависимости от типа основания (6 часов между слоями). Перед нанесением грунтовки ее рекомендуется хорошо размешать при помощи электросмесителя. После полного высыхания грунтовки (в среднем 24 часа) можно приступать к нанесению базы COMME LA PIERRE (РОШ).

В работе необходимо использовать специальный набор для нанесения РОШ.

База COMME LA PIERRE (РОШ) наносится валиком, хаотичными движениями в разных направлениях, не оставляя просветов. Количество краски на валике позволяет окрашивать поверхность размером приблизительно 50 см². Тщательно нажимать на валик. Движения должны быть медленными, во избежание разбрызгивания материала. Валик должен хорошо вращаться и не скользить по поверхности. После окрашивания 5 м² основания провести валиком без краски в вертикальном направлении сверху вниз и снизу вверх для выравнивания слоя.

Как только краска перестанет «клеиться» к пальцам (1 – 1,5 часа), не дожидаясь её полного высыхания, можно приступать к моделированию необходимого рельефа. При помощи мастерка движениями сверху вниз пригладить материал, создавая рельеф. Работать необходимо боковой гранью мастерка.

После полного высыхания базы (около 24 - 48 часов) можно нанести защитный слой воска CIRE AU CARNAUBA INCOLORE, который подчёркивает цвет покрытия и служит дополнительной защитой. Воск наносится кистью вертикальном направлении сверху вниз и снизу вверх, равномерно укрывая поверхность. Не допускать образования пятен.

Для придания глянцевого эффекта, после полного высыхания воска, поверхность следует отполировать бархоткой.

ВЫСЫХАНИЕ: (при температуре 20ºС и относительной влажности 65%):

- Поверхность сухая на ощупь через 12 часов;

- Окончательное через 48 часов.

Температура окружающей среды, относительная влажность воздуха и тип поверхности влияют на время высыхания.

ПРИМЕЧАНИЕ: В качестве дополнительной подготовки поверхности может быть использована грунтовка MUROPRIM.

После высыхания цвет окрашенной поверхности становится более светлым.

Материал не имеет запаха, не горючий, экологически чистый.

Хранить при температуре от +5°С до +30°С. Защищать от мороза.

ВНИМАНИЕ: РОШ является очень чувствительным материалом, окончательный результат нанесения которого в большой степени зависит от руки мастера. Поэтому рекомендуется, чтобы работы по нанесению материала производились одним и тем же специалистом.

ВНИМАНИЕ: Дистрибьютор не несет ответственности за результаты  нанесения краски с нарушением вышеописанной технологии или при недостаточном уровне квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности.