АНТИКАНДО

(ROCOCO ANTICANDO)

ОПИСАНИЕ: Смелое и элегантное сочетание фактуры старинных саманных стен, хранящих тепло рук мастера, и яркой гаммы цветовых оттенков - от классической охры и терракоты до модных индиго и фиолетовых.

УПАКОВКА:           База ANTICANDO 300 – 4л и 12л.

Грунтовка PRIMER 400 – 0,75л и 5л.

Отделочный слой FINIX 60 – 0,75л.

Краситель COLORI – 80мл и 480мл (с дозатором).

СРЕДНИЙ РАСХОД:            База ANTICANDO 300 – 1л на 1-1,5м².

Грунтовка PRIMER 400 – 1л на 7-8 м².

Отделочный слой FINIX 60 - 1л на 7-8м².

РАЗВЕДЕНИЕ:             База ANTICANDO 300 – готова к применению.

Грунтовка PRIMER 400 – водой на 15-20%.

Отделочный слой FINIX 60 - готов к применению.

КОЛЕРОВКА: Для получения соответствующего цвета по каталогу необходимо смешать отделочный слой FINIX 60  с тем количеством красителя COLORI, которое указано под выбранным образцом в каталоге.

Внимание: Все цвета по каталогу распределяются по номерам и сопровождаются буквенными индексами.

НАНЕСЕНИЕ: На подготовленную поверхность нанести валиком с коротким ворсом первый слой грунтовки PRIMER 400, разбавленной водой на 15 – 20%. Через 6-8 часов нанести второй слой грунтовки.

После полного высыхания грунтовки PRIMER 400 можно приступать к нанесению базы ANTICANDO.

База ANTICANDO наносится шпателем PV 77 или кельмой из пластика или из нержавеющей стали, в один слой, хаотичными движениями в разных направлениях, для создания необходимого рельефа. После полного высыхания базы ANTICANDO (8 часов)  нанести цветное покрытие FINIX .

Плоской кистью нанести небольшое количество FINIX хаотичными  мазками в разных направлениях. Затем, не дожидаясь полного высыхания отделочного слоя FINIX 60, пластиковым шпателем PV 77 следует хаотичными движениями с сильным нажимом снять излишки отделочного слоя FINIX 60, добиваясь необходимого эффекта.

Также можно получить и другие декоративные эффекты, нанося FINIX 60 шерстяной перчаткой или губкой.

Внимание: Допустимо отличие оттенков нанесённого покрытия от образцов, представленных в каталоге. Также оттенки могут варьироваться в зависимости от партии  красителя. Поэтому производитель настоятельно рекомендует перед началом работ сделать пробный выкрас.

ВЫСЫХАНИЕ:  Поверхность сухая через 4 часа при температуре 20˚С, окончательно высыхание через 24 часа.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Моется водой или мыльным раствором.

Материал не имеет запаха, не горючий, экологически чистый.

Хранить при температуре от +5°С до +35°С. Защищать от мороза.

ВНИМАНИЕ: АНТИКАНДО является очень чувствительным материалом, окончательный результат нанесения которого в большой степени зависит от руки мастера. Поэтому рекомендуется, чтобы работы по нанесению материала производились одним и тем же специалистом.

ВНИМАНИЕ: Дистрибьютор не несет ответственности за результаты  нанесения краски с нарушением вышеописанной технологии или при недостаточном уровне квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности.