СольБетон

# (Effet SOLBETON cire)

ОПИСАНИЕ: СолБетон — это  креативное покрытие для пола на основе уникальной технологии, при которой цемент насыщается специальной смолой. Материал позволяет создать интерьер с особым декоративным эффектом натурального белого или колерованного бетона. СолБетон может применяться не только в жилых помещениях, но и в помещениях с повышенной влажностью, а также служить для отделки поверхностей в душевых комнатах, ванных и бассейнах. Защитный воск придаёт покрытию прочность и дополнительную декоративность.

КОМПЛЕКТ:     База SOLBETON  -  6 кг.

Воск SOLBETON  - ???

Специальная грунтовка SOLBETON - ???

Краситель SOLBETON – 100 гр (???)

Дозатор и специальный мастерок в упаковке с базой SOLBETON.

СРЕДНИЙ РАСХОД:    База SOLBETON  -  6 кг на 2м².

Воск SOLBETON  - 100 г на 1 м²

Специальная грунтовка SOLBETON - ???

Краситель SOLBETON – 1 краситель на базу 6 кг.

РАЗВЕДЕНИЕ:    База SOLBETON  -  разводится в воде.

Воск SOLBETON  - готов к использованию.

Специальная грунтовка SOLBETON – готова к использованию.

Краситель SOLBETON – разводится в воде.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Плотное прилегание покрытия SOLBETON зависит от качества подготовки основы. Поверхность должна быть чистой, неповрежденной, очищенной от жира, воска и каких-либо следов влажности (максимум 5%). Любой материал, способный ухудшить плотное прилегание покрытия, должен быть удален.

Обогреваемые полы - , необходимо отключить обогрев как минимум за 24 часа до нанесения. Включать обогрев можно только через 48 часов после окончательной обработки.

Плиточные поверхности - если стыки слишком выраженные или рельеф слишком вогнутый, должна быть предусмотрена предварительная затирка цементным раствором. Необходимо заменить или заново приклеить глухо звучащие плитки.

В случае нанесения SOLBETON на полы, которые были покрыты ковровым покрытием,  необходимо удалить следы клея таким образом, чтобы они не образовывали пленку.

На остатки акрилового или неопренового клея наносить грунтовку в два слоя.

Тщательно очистить поверхность от пыли.

Исключение:

Полы, покрытые краской для полов.

Паркетные полы.

Промышленные полы и полы интенсивного использования.

КОЛЕРОВКА:

База 6 кг на 2-3 м² :

База SOLBETON колеруется непосредственно перед нанесением.

Налить в ведро 1750 мл воды при помощи дозатора. Затем добавить в воду краситель (100г) и перемешать. Пустой флакон из-под красителя заполнить водой на 3/4 объема, закрыть крышкой, взболтать и вылить смесь в базу. Тщательно перемешать окрашенную воду электросмесителем.

Для первого слоя:

В 1200 мл окрашенной воды постепенно, при непрерывном помешивании, высыпать 4 кг порошка SOLBETON. Никогда не высыпать  всё содержимое сразу.

Полученную массу перемешать электрическим смесителем до получения равномерного цвета без комков. Оставить на 5-10 мин. Перемешать ещё раз непосредственно перед нанесением.

Для второго слоя:

В оставшиеся 550 мл окрашенной воды постепенно, при непрерывном помешивании, высыпать 2 кг порошка SOLBETON. Никогда не высыпать  всё содержимое сразу.

Полученную массу перемешать электрическим смесителем до получения равномерного цвета без комков. Оставить на 5-10 мин. Перемешать ещё раз непосредственно перед нанесением.

База 6 кг на 3 м² (первый слой):

База SOLBETON колеруется непосредственно перед нанесением.

Налить в ведро 1800 мл воды при помощи дозатора. Затем добавить в воду краситель (100г) и перемешать. Пустой флакон из-под красителя заполнить водой на 3/4 объема, закрыть крышкой, взболтать и вылить смесь в базу. Тщательно перемешать окрашенную воду электросмесителем.

Всыпать постепенно 6 кг базы SOLBETON в окрашенную воду. Никогда не высыпать  всё содержимое сразу.

Полученную массу в течении 5 минут перемешивать электрическим смесителем до получения равномерного цвета без комков. Оставить на 5-10 мин. Перемешать ещё раз непосредственно перед нанесением.

База 6 кг на 6 м² (второй слой):

Налить в ведро 1900 мл воды при помощи дозатора. Затем добавить в воду краситель (100г) и перемешать. Пустой флакон из-под красителя заполнить водой на 3/4 объема, закрыть крышкой, взболтать и вылить смесь в базу. Тщательно перемешать окрашенную воду электросмесителем.

Всыпать постепенно 6 кг базы SOLBETON в окрашенную воду. Никогда не высыпать  всё содержимое сразу.

Полученную массу в течении 5 минут перемешивать электрическим смесителем до получения равномерного цвета без комков. Оставить на 5-10 мин. Перемешать ещё раз непосредственно перед нанесением.

Дозировка воды для неокрашенного SOLBETON:

первый слой : 1800 мл воды на 6 кг базы SOLBETON

второй слой : 1900 мл воды на 6 кг базы SOLBETON

НАНЕСЕНИЕ:

На подготовленную поверхность средневорсным валиком нанести два слоя специальной грунтовки SOLBETON.

Через 3-4 часа нанести второй слой грунтовки SOLBETON.

Внимание: грунтовка SOLBETON сохнет не менее 24-48 часов. Окончательное высыхание зависит от влажности и температуры помещения.

Обрабатываемая поверхность должна быть однородной, без пятен,  здоровой, идеально чистой, немного шероховатой и, обязательно, абсолютно сухой.

После полного высыхания грунтовки (в среднем 48 часов) можно приступать к нанесению предварительно окрашенной базы SOLBETON.

- Первый слой:

Установить границы уровня при помощи малярного скотча.

Наносить базу SOLBETON следует последовательно участками 1 - 1,5 м².

Вылить немного покрытия SOLBETON на основу. Равномерно распределить материал по поверхности мастерком из комплекта SOLBETON. Слой грунтовки не должен проявляться. Сразу же, легкими перекрёстными движениями разровнять слой шпателем из нержавеющей стали. Следует регулярно очищать шпатель.

Продолжать таким образом обработку всей поверхности помещения участками 1-1,5 м².

Снять малярный скотч.

Внимание: необходимо полное высыхание первого слоя базы SOLBETON (не менее 24 часов), что определяется гигрометром или тщательной проверкой внутренних углов, в которых не должно быть никаких следов влаги.

Перед нанесением второго слоя базы SOLBETON нужно увлажнить первый слой при помощи натуральной губки для того, чтобы первый слой не был слишком абсорбирующим. Если второй слой слишком быстро впитывается, возникает риск возникновения (пузырей) и образования поверхностных трещин.

- Второй слой:

Установить границы уровня при помощи малярного скотча.

Наносить базу SOLBETON следует последовательно участками 1 - 1,5 м².

Вылить немного базы SOLBETON на первый слой. Мастерком из комплекта SOLBETON равномерно тонким слоем распределить материал по поверхности. Сразу же, легкими перекрёстными движениями разровнять слой шпателем из нержавеющей стали. Избегать дугообразных движений. Следует регулярно очищать шпатель.

Продолжать таким образом обработку всей поверхности помещения участками 1-1,5 м².

Снять малярный скотч.

Внимание: необходимо полное высыхание второго слоя базы SOLBETON (не менее 48 часов), что определяется гигрометром или тщательной проверкой внутренних углов, в которых не должно быть никаких следов влаги.

После высыхания SOLBETON приобретает муаровый эффект с лёкгими оттенками.

Внимание! Не покрытое защитным воском покрытие SOLBETON очень чувствительно к загрязнению.

3. Нанесение защитного воска:

Воск наносится в 2 или 3 слоя из расчёта 100 г/м².

В жилых помещениях (за исключением кухонь, ванных комнат, коридоров, прихожих) воск наносится в 2 слоя.

В помещениях с большей проходимостью или подвергающихся частой уборке (ванные комнаты, кухни, прихожие, коридоры) воск наносится в  3 слоя.

Воск наносится валиком (щедро) перекрёстными движениями равномерным однородным слоем.

Между слоями дать просохнуть воску около 4-6 часов.

Окончательное высыхание воска  - не менее 72 часов.  В это время покрытие нельзя мочить и мыть.

Устанавливать мебель рекомендуется осторожно через два дня после высыхания воска.

Воск достигает своей максимальной твердости через 15 дней после нанесения.

Внимание!  Первые слои воска будут в некоторой степени поглощаться покрытием, поэтому настоятельно рекомендуется нанести ещё один слой воска через 3-4 недели.

Нанесение дополнительных слоёв воска  зависит от интенсивности эксплуатации помещения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не ускорять сушку, используя вентилятор или дополнительный нагрев, во избежание образования пятен.

Необходимо постоянно очищать водой и протирать инструмент во время  использования.

Для того, чтобы сохранить внешний вид покрытия, рекомендуется обеспечить регулярный уход с помощью обычных бытовых средств, избегая средств, содержащих спирт или растворители.

Покрытие можно мыть водой или мыльным раствором спустя 10 дней после нанесения.

Несмотря на высокую прочность SOLBETON, стойкость к ударам и царапинам покрытия ниже, чем у плиточного пола.

Материал не имеет запаха, не горючий, экологически чистый.

Покрытие содержит цемент, поэтому рекомендуется во время нанесения использовать индивидуальные средства защиты (перчатки, маски для защиты от пыли, очки).

Хранить при температуре от +5°С до +25°С. Защищать от мороза.

ВНИМАНИЕ: СолБетон является очень чувствительным материалом, окончательный результат нанесения которого в большой степени зависит от руки мастера. Поэтому рекомендуется, чтобы работы по нанесению материала производились одним и тем же специалистом.

ВНИМАНИЕ: Дистрибьютор не несет ответственности за результаты  нанесения краски с нарушением вышеописанной технологии или при недостаточном уровне квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности.