Стиль Металл

(STYLE METAL)

ОПИСАНИЕ: Покрытие Стиль Металл  идеально решает задачи направления Хай-тек. Никогда еще ни один материал настолько точно и естественно не воссоздавал металлическую поверхность. Палитра из 8 цветов создает «металлический» интерьер на любой вкус, в цвете от  легкого алюминия до текучей мерцающей ртути, от строгого никеля до благородного золота.

УПАКОВКА:                База  STYLE METAL – 1,5 л.

Краситель  – 100 г.

Грунтовка Base decorative Estompe/Gypsus – 1.5 л и 3 л.

СРЕДНИЙ РАСХОД:  База  STYLE METAL – 1,5 л. на 12 м²

Краситель  – 100 г. на базу 1,5 л.

Грунтовка Base decorative Estompe/Gypsus  – 1 л на 8-10 м².

РАЗВЕДЕНИЕ:             База  STYLE METAL – готова к применению.

Грунтовка Base decorative Estompe/Gypsus – готова к применению.

КОЛЕРОВКА:              8 цветов по каталогу.

База STYLE METAL колеруется непосредственно перед нанесением. Вылить краситель в базу STYLE METAL. Пустой флакон из-под красителя заполнить водой на 1/2 объема, закрыть крышкой, взболтать и вылить смесь в базу. Тщательно перемешать базу электрическим смесителем.

Внимание: не разбавлять полученный материал.

Для поверхностей, требующих при нанесении нескольких баз STYLE METAL, рекомендуется колеровать каждую базу отдельно, а затем смешивать уже окрашенные материалы для получения единой расцветки.

Красители, в зависимости от произведенной партии, могут иметь отличия в оттенках. В связи с этим необходимо предварительно сверить номер замеса всех красителей, используемых в одном помещении.

НАНЕСЕНИЕ:

На сухую, чистую, не пористую, абсолютно ровную поверхность нанести грунтовку Base decorative Estompe/Gypsus. Через 6-8 часов нанести второй слой грунтовки.

После полного высыхания грунтовки (в среднем 24 часа) можно приступать к нанесению базы STYLE METAL. Внимание: перед нанесением STYLE METAL  следует  отшлифовать поверхность для окрашивания с целью доведения ее до гладкого и ровного состояния. Затем при помощи кисти удалить пыль.

ПЕРВЫЙ СЛОЙ: Материал наносится специальным валиком из набора, на участки стены шириной 1 м. Для того, чтобы отделка была выполнена качественно, начинать нанесение необходимо от углов, пересекающимися движениями в направлениях вверх-вниз и слева-направо. Избегать стыков. Сразу же после нанесения следует разгладить краску по поверхности мастерком, короткими движениями в разных  направлениях.  Это позволит добиться желаемого оттенка, а также создаст рисунок. Оттенки STYLE METAL и рисунок покрытия будут проявляться сильнее или слабее в зависимости от  силы нажима на мастерок.

Повторить данную процедуру на других участках стены. Дать высохнуть в течение 24 часов.

ВТОРОЙ СЛОЙ: При помощи мастерка нанести  по поверхности очень тонкий слой базы, действуя во всех направлениях короткими движениями в 10-20 см. Таким образом металличесткие частицы будут распределяться по поверхности, создавая переливы цвета. Повторить эту процедуру на других участках стены. Нельзя прерывать работу не покрыв всю начатую поверхность (стену) полностью.

ВЫСЫХАНИЕ: при 20°С и невысокой влажности: 1-й слой – 24 часа, окончательное – 48 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нанесение STYLE METAL осуществляется специальным набором инструментов. В процессе нанесения следует регулярно мыть и очищать мастерок.

Моется водой или мыльным раствором.

Материал не имеет запаха, не горючий, экологически чистый.

Хранить при температуре от +5°С до +30°С. Защищать от мороза.

ВНИМАНИЕ: СТИЛЬ МЕТАЛЛ является очень чувствительным материалом, окончательный результат нанесения которого в большой степени зависит от руки мастера. Поэтому рекомендуется, чтобы работы по нанесению материала производились одним и тем же специалистом.

ВНИМАНИЕ: Дистрибьютор не несет ответственности за результаты  нанесения краски с нарушением вышеописанной технологии или недостаточного уровня квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности.