ТАДЕЛАКТ

(Façon TADELAKT)

ОПИСАНИЕ: Элитное покрытие в стиле марокканской штукатурки. Уникальное ощущение глубины и естественности среза полудрагоценного камня. Для создания роскошного и ни с чем не сравнимого «дворцового» эффекта, на покрытие наносится специальный воск под «сусальное золото».

УПАКОВКА:                 Абсорбирующая база BASE ABSORBANTE TADELAKT – 5 кг и 10 кг.

Основа TADELAKT - 5 кг и 10 кг.

Краситель TADELAKT – 250 гр и 500 гр (в зависимости от цвета).

Прозрачный воск CIRE INCOLORE – 0.5 кг и 1.2 кг.

Воск для позолоты CIRE A DORER – 0.35 кг.

Грунтовка COFIX (Entree en Matiere) - 1 кг, 2 кг, 5 кг и 20 кг.

СРЕДНИЙ РАСХОД:  Абсорбирующая база BASE ABSORBANTE TADELAKT – 1 кг на 1м².

Основа TADELAKT - 1 кг на 1м².

Краситель TADELAKT – 1 краситель на основу 5 кг.

Прозрачный воск CIRE INCOLORE – 1кг на 20 м².

Воск для позолоты CIRE A DORER – 0.35 кг на 10-15 м².

Грунтовка COFIX (Entree en Matiere) - 1 кг на 5-8 м²

НАНЕСЕНИЕ: Обрабатываемая поверхность должна быть однородной, без пятен,  здоровой, идеально чистой, немного шероховатой и, обязательно, абсолютно сухой.

На подготовленную поверхность средневорсным валиком нанести один слой грунтовки COFIX. Через 10-12 часов нанести второй слой грунтовки COFIX.

Внимание: грунтовка COFIX сохнет не менее 24-48 часов. Окончательное высыхание в зависимости от влажности и температуры помещения.

После полного высыхания грунтовки COFIX можно приступать к нанесению абсорбирующей базы BASE ABSORBANTE TADELAKT.

Подготовка абсорбирующей базы: наполнить водой ведро от абсорбирующей базы до отметки «3 литра» на 5 кг и «6 литров» на 10 кг, добавить в воду связующее и тщательно размешать. Постепенно, при непрерывном помешивании, в воду с связующим высыпать порошок базы BASE ABSORBANTE TADELAKT.  Никогда не высыпать всё содержимое сразу.

Перемешать полученную смесь электросмесителем.  Масса должна быть однородной, тягучей и без комков. Оставить полученную смесь на 5-10 минут. Полученная смесь может быть использована в течение  5 часов.

Абсорбирующая база наносится пластиковым шпателем, тонким слоем, толщиной около 1 мм. Одновременно, не давая высыхать абсорбирующей базе, необходимо разглаживать покрытую поверхность специальным шпателем для ликвидации неровностей и швов, добиваясь максимально гладкой поверхности. Ни в коем случае не обрабатывать абсорбирующую базу наждаком или другими аналогичными абразивами.

Внимание: необходимо полное высыхание абсорбирующей базы, что определяется гигрометром или тщательной проверкой внутренних углов, в которых не должно быть никаких следов влаги.

После полного высыхания абсорбирующей базы (не менее 48 часов), можно начать нанесение основы TADELAKT.

Основа TADELAKT может наноситься как белой, так и окрашенной специальными красителями.

КОЛЕРОВКА: Влить краситель в банку с основой TADELAKT из расчёта один краситель на 5 кг  и тщательно перемешать электросмесителем.

Для поверхностей, требующих при нанесении нескольких основ TADELAKT, рекомендуется колеровать каждую отдельно, а затем смешивать полученные материалы для получения единой расцветки.

Красители, в зависимости от произведенной партии, могут иметь отличия в оттенках. В связи с этим, необходимо предварительно сверить номер замеса всех красителей, используемых в одном помещении.

Нанести специальным шпателем тонкий слой основы TADELAKT толщиной 1мм.

После полного высыхания первого слоя (6-8 часов), нанести еще более тонкий второй слой, но уже как бы «железнить» поверхность, жестко нажимая шпателем в процессе работы.

Как только основа перестанет «клеиться» к пальцам, не дожидаясь полного высыхания второго слоя, инструментом для полировки круговыми движениями отполировать поверхность. Инструмент следует чуть прижимать к обрабатываемой поверхности, тем самым максимально выявляя структуру и «мраморность» покрытия.

После полного высыхания основы TADELAKT нанести бесцветный воск CIRE INCOLORE.

Воск для позолоты CIRE A DORER наносится после нанесения бесцветного воска и после его полного высыхания.

Через час после нанесения воска, поверхность следует отполировать специальной перчаткой.

ВЫСЫХАНИЕ: Грунтовка COFIX (Entree en Matiere) – 10-12 часов между слоями, окончательное высыхание не менее 48 часов.

Абсорбирующая база BASE ABSORBANTE TADELAKT – окончательное высыхание не менее 48 часов.

Основа TADELAKT – 6-8 часов между слоями, окончательное высыхание не менее 12 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нанесение ТАДЕЛАКТ осуществляется специальным набором инструментов, включающим:

- раклетт – лопатку для полного очищения банки с красителем;

- смеситель – для приготовления абсорбирующей базы и для размешивания красителя;

- прозрачный шпатель для нанесения основы TADELAKT;

- инструмент для полировки;

- щетка для лакировки;

- перчатка для полировки.

Не наносить покрытие ТАДЕЛАКТ на влажные, жирные или загрязненные поверхности, не работать при температуре ниже +100С.

Моется водой или мыльным раствором.

Материал не имеет запаха, не горючий, экологически чистый.

Хранить при температуре от +5°С до +30°С. Защищать от мороза.

ВНИМАНИЕ: ТАДЕЛАКТ является очень чувствительным материалом, окончательный результат нанесения которого в большой степени зависит от руки мастера. Поэтому рекомендуется, чтобы работы по нанесению материала производились одним и тем же специалистом.

ВНИМАНИЕ: Дистрибьютор не несет ответственности за результаты  нанесения краски с нарушением вышеописанной технологии или при недостаточном уровне квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности.