ВАЛРЕННА

(VALRENNA)

ОПИСАНИЕ:  Элегантное декоративное покрытие, обладающее особым качеством, придающим ему сходство с оленьей кожей. Кроме того, уникальная формула материала ВАЛРЕННА  позволяет  создавать декоративные эффекты, похожие на мягкую ткань с изящными оттенками.

ВАЛРЕННА производится в двух вариантах: ВАЛРЕННА Софт и ВАЛРЕННА Экстра Софт. Версия Экстра Софт дает более  рельефный, мягкий и нежный при касании эффект.

УПАКОВКА:                База VALRENNA – 0.75 л и 5 л.

Грунтовка PRIMER 400 – 0.75 л и 5 л.

Краситель COLORI – 80 мл и 480 мл (с дозатором).

СРЕДНИЙ РАСХОД:  База VALRENNA – 1 л на 7-8 м²

Грунтовка PRIMER 400 – 1 л на 7-8 м²

РАЗВЕДЕНИЕ:               База VALRENNA – водой от 10 до 30% (в зависимости от способа нанесения).

Грунтовка PRIMER 400 – водой от 10 до 30%.

КОЛЕРОВКА: База VALRENNA и грунтовка PRIMER 400 колеруется красителем COLORI в дозировке, точно указанной под каждым образцом в каталоге.

Внимание: Все цвета по каталогу распределяются по номерам и сопровождаются буквенными индексами. Например, чтобы получить оттенок  456В, необходимо в грунтовку PRIMER 400 5л добавить 150 мл красителя COLORI № 456 и в базу 5л VALRENNA  добавить 50 мл  COLORI того же цвета.

НАНЕСЕНИЕ:  На подготовленную поверхность нанести валиком с коротким ворсом первый слой окрашенной грунтовки PRIMER 400, разбавленной водой на 10 – 30%. Через 6-8 часов нанести второй слой грунтовки.

После полного высыхания PRIMER 400 можно приступать к нанесению предварительно окрашенной базы VALRENNA одним из выбранных способов:

1. Эффект «оленьей кожи»:

Предварительно необходимо развести базу VALRENNA водой на 10-20%.

Первый слой наносится кистью короткими мазками, перекрещивающимися хаотично во всех направлениях. После полного высыхания таким же образом наносится второй слой.

2. Эффект «плотной шелковой ткани»:

Предварительно необходимо развести базу VALRENNA водой на 20-30%.

Нанести и тщательно разгладить валиком с коротким ворсом базу VALRENNA полосами, приблизительно  1 м в ширину и 1-2 м в высоту.  Затем, по ещё не высохшей поверхности, провести специальной щёткой PV 88 сверху вниз и наоборот, образуя линии. Для отделки углов и труднодоступных участков можно использовать кисть PV 89. После полного высыхания первого слоя, нанести второй слой вышеописанным способом в том же направлении.

3. Эффект «льняной ткани»:

Предварительно необходимо развести базу VALRENNA водой на 20-30%.

Нанести и тщательно разгладить валиком с коротким ворсом базу VALRENNA полосами, приблизительно  1 м в ширину и 1-2 м в высоту.  Затем, по ещё не высохшей поверхности, провести специальной щёткой PV 88 сверху вниз и наоборот, образуя линии. Для отделки углов и труднодоступных участков можно использовать кисть PV 89. После полного высыхания первого слоя, нанести второй слой вышеописанным способом, только в горизонтальном направлении справа налево и наоборот, образуя, таким образом, перекрещивающиеся линии.

Внимание: Допустимо отличие оттенков нанесённого покрытия от образцов, представленных в каталоге. Также оттенки могут варьироваться в зависимости от партии  красителя. Поэтому производитель настоятельно рекомендует перед началом работ сделать пробный выкрас.

ВЫСЫХАНИЕ: 6-8 часов между слоями, окончательное через 24 часа.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Покрытие можно мыть водой или мыльным раствором спустя 15 дней после нанесения.

Хранить при температуре от +5°С до +30°С. Защищать от мороза.

Материал не имеет запаха, не горючий, экологически чистый.

ВНИМАНИЕ: ВАЛРЕННА является очень чувствительным материалом, окончательный результат нанесения которого в большой степени зависит от руки мастера. Поэтому рекомендуется, чтобы работы по нанесению материала производились одним и тем же специалистом.

ВНИМАНИЕ: Дистрибьютор не несет ответственности за результаты  нанесения краски с нарушением вышеописанной технологии или недостаточного уровня квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности.