ВАЛСЕТИН

#### (VALSETIN)

ОПИСАНИЕ: Декоративное покрытие с эффектом перламутрового шелка. Кроме, несомненно, богатой фактуры, это покрытие обладает рядом свойств, позволяющих при специальном нанесении воссоздать в интерьере драгоценные металлы и восточные ткани – одним словом, всё то, что ассоциируется с роскошью и изысканностью.

УПАКОВКА:                База VALSETIN – 1 л и 4 л.

Грунтовка PRIMER 200 – 0.5 л и 2.5 л.

Краситель COLORI – 80 мл и 480 мл (с дозатором).

Добавка SETOMAT -  0.1 л и 0.4 л

СРЕДНИЙ РАСХОД:  База VALSETIN – 1 л на 5-6 м².

Грунтовка PRIMER 200 – 1 л на 10-12 м².

РАЗВЕДЕНИЕ:               База VALSETIN – готова к применению.

Грунтовка PRIMER 200 – готова к применению.

Добавка SETOMAT – готова к применению.

КОЛЕРОВКА: База VALSETIN колеруется красителем COLORI в дозировке, точно указанной под каждым образцом в каталоге.

Внимание: Все цвета по каталогу распределяются по номерам и сопровождаются буквенными индексами. Например, чтобы получить оттенок  426Е, необходимо в базу VALSETIN 1л добавить 1 мл  COLORI №426.

База VALSETIN №№501-509 окрашена и готова к применению.

НАНЕСЕНИЕ:  На подготовленную поверхность нанести валиком один слой грунтовки PRIMER 200. Через 6-8 часов нанести второй слой грунтовки.

В качестве основы нанести короткошерстным валиком или краскопультом два слоя базы VALSETIN, с интервалом нанесения в 2 часа между слоями. Приблизительно через сутки после нанесения второго слоя, участками  2-3 м² валиком наносится третий (отделочный) слой базы VALSETIN толщиной около 1мм и, для получения желаемого эффекта, ещё сырое покрытие обрабатывается одним из описанных ниже способов: (третий слой не наносить, если метод нанесения выбран в соответствии  пунктам 5,6,7).

1. Эффект «шпательного шелка» (Effetto Seta Spatolata см. стр. 2 каталога VALSETIN):

Шпателем PV 77 проводить перекрестными движениями в разных направлениях, постепенно увеличивая силу нажима. Стараться больше задействовать гладкую часть, а не край шпателя.

2. Эффект «восточного шелка» (Effetto Seta D’oriente см. стр. 2 каталога VALSETIN ):

Слегка нажимая шпателем PV 84 на поверхность, непрерывными вращательными движениями по часовой стрелке разнести материал до получения желаемого эффекта. Для декорирования углов и труднодоступных участков рекомендуется использовать  шпатель PV 85.

3. Эффект «жатого шелка» (Effetto Seta Lamata см. стр. 2 каталога VALSETIN):

Слегка прижимая шпатель PV84 к поверхности, проводить им сверху вниз и снизу вверх длинными неровными движениями  до получения желаемого эффекта.

4. Эффект «мраморного шелка» (Effetto Seta Venata см. стр. 4 каталога VALSETIN ):

Шпателем PV 86 волнообразными движениями проводить по обрабатываемой поверхности до получения желаемого эффекта.

5. Эффект «шелка с цветочным рисунком» (Effetto Seta Fiorata см. стр. 4 каталога VALSETIN):

Добавить SETOMAT в базу VALSETIN из расчёта 100 гр на 1 л. Нанести готовую смесь валиком или кистью на гладкую пластиковую палитру, затем, обмакнув губку в материал на палитре, наносить смесь на поверхность, создавая рисунок.

6. Эффект «шелковых обоев» (Effetto Seta Parato см. стр. 4 каталога VALSETIN):

Добавить SETOMAT в базу VALSETIN из расчёта 100 гр на 1 л. Нанести готовую смесь валиком или кистью на гладкую пластиковую палитру, затем, обмакнув «мягкий мастерок» в материал на палитре, наносить смесь на поверхность, создавая рисунок.

7. Эффект «металлизированного шелка» (Effetto Seta Metallizzata см. стр. 4 каталога VALSETIN):

Предварительно разбавленный водой до 10% VALSETIN наносится в два слоя краскопультом с давлением в компрессоре 4-5 атмосфер и диаметром сопла приблизительно 1,7 – 2 мм. Интервал между нанесением слоёв около двух часов.

Внимание: Допустимо отличие оттенков нанесённого покрытия от образцов, представленных в каталоге. Также оттенки могут варьироваться в зависимости от партии красителя. Поэтому производитель настоятельно рекомендует перед началом работ сделать пробный выкрас.

В случае труднодоступности обрабатываемых поверхностей, следует наносить VALSETIN небольшими участками.

ВЫСЫХАНИЕ: Грунтовка PRIMER 200 – 6-8 часов

База VALSETIN:  поверхностное  - 2-4 часа между слоями

окончательное – 18-24 часа.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Покрытие можно мыть водой или мыльным раствором спустя 15 дней после нанесения.

Хранить при температуре от +5°С до +30°С. Защищать от мороза.

Материал не имеет запаха, не горючий, экологически чистый.

ВНИМАНИЕ: ВАЛСЕТИН является очень чувствительным материалом, окончательный результат нанесения которого в большой степени зависит от руки мастера. Поэтому рекомендуется, чтобы работы по нанесению материала производились одним и тем же специалистом.

ВНИМАНИЕ: Дистрибьютор не несет ответственности за результаты  нанесения краски с нарушением вышеописанной технологии или при недостаточном уровне квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности.