# MARCOTECH AU 3D      МАРКОТЕХ АУ 3Д

## ПОЛУМАТОВОЕ АКРИЛ – УРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

## ДЛЯ ПОЛА И СТЕН ИЗ ЦЕМЕНТА

## Серия 317.

ОПИСАНИЕ

Покрытие однокомпонентное небольшой толщины для пола и стен из цемента, для внутренних и наружных работ, на основе акрил - уретановых смол в водной дисперсии и цветных пигментов высокой устойчивости к солнечному свету и пожелтению. MARCOTECH AU 3D идеально подходит для складов, выставочных залов, залов ожидания, домашних гаражей. Материал предназначен для окрашивания внутренних помещений там, где необходима особая механическая прочность и легкость очищения.

- Высокая прочность поверхности, устойчивость к истиранию и постоянному воздействию в местах прохода, устойчивость к горячим шинам.

- Высокая сопротивляемость к бензину, дизелю и др. растворителям. Грязь и жир не проникают в отделочный слой покрытия. Материал сохраняет свои свойства в течение длительного времени.

- Обладает высоким сцеплением с поверхностью.

- Легко моется.

- Быстро высыхает.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- поверхности из цемента чистые  или окрашенные совместимыми красками.

- штукатурки на основе извести или цемента новые или окрашенные совместимыми красками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: акрил - уретановые сополимеры в водной эмульсии

- Растворитель: вода

- Обьемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,25 ±0,05 кг/л

- Блеск UNI EN ISO 2813: ≥10 градус  85°, сатиновый

- Вязкость ( по вязкозаметру Brookfield): UNI 8902: 15000 ± 3200 cps a 25 °C

- Устойчивость к мытью UNI 10560: отличная, >10000 циклов

- Высыхание (при 25 °C и 65%   влажности  U.R.):  поверхностное через 60 минут, для повторного окрашивания через 5 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Цементный пол:

- Убедитесь, что поверхность  хорошо просушена и выдержана.

- Проверить состояние поверхности.  Поверхность должна быть плотной без трещин. При необходимости проведите работы по уплотнению  и укреплению поверхности, используя специальные консолидирующие материалы.

- Выровнять неровности поверхности материалами на основе цемента: дырки, трещины, впадины.

- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоенные  известковые краски и темперы, обильно смачивая поверхность или используя водоочиститель.

- Очистить щеткой  поверхность от пыли, смога.

- При наличии плесени обработайте поверхность   специальным  раствором против плесени COMBAT 222 код. 4810222. Обильно промыть и нанести  COMBAT 333 код. 4810333 закрепляющий.

- При необходимости используйте микронизированную грунтовку ATOMO 8840001.

- Нанести минимум 2 слоя MARCOTECH AU 3D соответственно разбавленного.

Оштукатуренные поверхности:

- Убедитесь, что поверхность  выдержана минимум 28 дней.

- Проверить состояние поверхности.  Поверхность должна быть плотной. При необходимости проведите работы по уплотнению  и укреплению поверхности, используя специальные консолидирующие  материалы.

- Очистить щеткой  или промыванием  отслоившиеся слои.

- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоенные  известковые краски и темперы, обильно смачивая поверхность или используя водоочиститель.

-  Выровнять  неровности поверхности: дырки, трещины, впадины с помощью материалами

BETOMARC 9450150 или RASAMIX 9440160  или материалами на основе цемента.

- Отшлифуйте заштукатуренные участки наждачной бумагой.

- Очистить щеткой поверхность от пыли, следов смога.

- При наличии плесени обработайте поверхность   специальным  раствором против плесени COMBAT 222 код. 4810222. Обильно промыть и нанести  COMBAT 333 код. 4810333 закрепляющий.

- Нанести микронизированную грунтовку ATOMO 8840001.

- Нанести минимум 2 слоя MARCOTECH AU 3D соответственно разбавленного.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

-Условия окружающей среды и поверхности нанесения:

Температура воздуха: от +8 °C до +35 °C

Относительная влажность воздуха: <75%

Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C

Влажность поверхности: <5%

Способ нанесения:

- Инструменты: кисть , валик, краскопульт.

- Количество слоев: минимум  2 слоя.

- Разведение: на 10- 20 % водой

- Во-избежании образования   наплывов, рекомендуется наносить материал однородно, избегая повторно окрашивать валиком или кистью уже окрашенные участки.

- Расход материала: на гладких поверхностях 18-20 м.кв. /л. на слой. На сильно впитывающих поверхностях  12-15 м.кв. /л. на слой. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для более точного определения расхода.

- После окончания работ промыть инструменты водой.

- Выдержать время высыхания для повторного окрашивания.

Ограничения использования:

- влажность поверхности менее 5%

-  pH поверхности должна быть менее 12

-  снаружи, для обеспечения максимальной продолжительности службы, поверхность должна иметь наклон  минимум 1%  к стоку  дождевой  воды, для избегания застаивания воды.

- поскольку материал гладкий, если необходимо дополнительное сцепление, его можно получить придав основе шероховатость. Для улучшения свойств покрытия против скольжения   необходимо добавить MARCOTECH ADDITIVO ANTISDRUCIOLO 0780001 в материал  (максимум 100 г добавки на литр  MARCOTECH AU 3D) при нанесении первого слоя.

КОЛЕРОВКА

Колеровка осуществляется по системе  Tintometrico Marcromie. В случае использования различных партий  колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание  различия  в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала:   + 30 °C

Минимальная температура хранения материала : + 5°C

В закрытых, прочных упаковках при правильной температуре  хранения  срок годности около 3лет.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)

Категория  l : краска  однокомпонентная  с высокими характеристиками   ( на водной основе).  : 140 г/л (2007) / 140 г/л (2010) MARCOTECH AU 3D Содержит макс: 140 г/л VOC

Материал не требует информационных этикеток согласно директиве D.L. 65 от 14/03/03 и последующих дополнений. Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными отходами. Использовать в проветриваемом помещении. Хранить вдали от детей. В случае попадания внутрь немедленно проконсультироваться  у медика и показать упаковку или этикетку.  При попадании в глаза промыть обильно водой. Не выбрасывать в канализацию, водоемы. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

#### Однокомпонентная  акрил - уретановое  сатиновое покрытие на водной основе для цементного пола и стен для наружных и внутренних работ.

Наносится на заранее подготовленные поверхности, полуматовое покрытие на водной основе для цементного пола и стен  MARCOTECH AU 3D серия  317,  на основе акрил - уретановых смол  в водной основе и цветных пигментов, устойчив к солнечному свету, наносить минимум 2 слоя в зависимости от впитывающей способности поверхности.
Доставка и нанесение материала  € ................. м кв.

Il COLORIFICIO SAN MARCO гарантируют, что представленная информация

основана на лучшем нашем опыте и лабораторно-технических испытаниях. Невозможно взять на себя никакую ответственность за полученные результаты если условия применения не находятся под нашим контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае. За любой другой информацией поповоду технических данных обращаться к техническому персоналу  Colorificio San Marco по тел: +39 041 4569322.

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it