# DHS

Тип	Декоративная акриловая краска с эффектом старины

Область применения 	Для декоративной окраски стен и поверхностей внутри помещений. Наносится на бетонные, оштукатуренные, кирпичные, деревянные поверхности, а также на гипсо-

картон, ДСП, ДВП.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход			4-5 м2/л

Сухой остаток		12-15%

# Плотность			1,0-1,1 г/см3

Разбавитель			Вода

Способ нанесения	Наносится кистью, обрабатывается мягкой широкой кистью

или гибким пластиковым шпателем

Время высыхания при 	До «отлипа» 6-8 часов, полное высыхание 7-10 дней

+23оС и относительной

влажности 50%

Блеск				Матовый

Цвет	Базовый белый, допускается колеровка водными или универсальными колеровочными пастами по каталогам  NCS, RAL, OPUS и др.	.

Хранение и

транспортировка                Краску хранить и транспортировать при температуре от +5оС  до+40оС в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в

невскрытой заводской таре в течение 24 месяцев с даты изготовления.

Тара 	 5 л, 1 л

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Краску наносить на подготовленную, гладкую, прочную, обеспыленную и загрунтованную поверхность. В качестве грунтовки применяется краска “Cabinet Royal” или краска “Euro-Balance 2” торговой марки «SYMPHONY».

Условия при окраске	Температура среды и подложки должна быть в пределах от+10оС до +40оС. Подложка должна быть сухой на ощупь.  Удалите с поверхности остатки старой краски, грязи, плесени, масла, обоев и т.п. Свежие бетонные или кирпичные поверхности просушите в течение не менее 28 дней. Деревянные поверхности отшлифуйте.

Поверхности, примыкающие к окрашиваемой, защитите п/э

пленкой, малярной лентой, от попадания на них

краски. Окрашиваемая поверхность должна быть хорошо

освещена.

Оборудование и

инструмент	Для нанесения грунтовки используйте валик с коротковорсовой нитяной шубкой. Для нанесения декоративного покрытия DHS используйте плоскую кисть с мягкой и гибкой натуральной щетиной и, в зависимости от выбранной техники, широкую                            (до15 см) кисть с мягкой щетиной или гибкий пластиковый шпатель.

Окраска

Нанесение грунтовки.

# Для нанесения декоративного покрытия DHS для грунтовки чаще используется не колерованная белая краска “Cabinet Royal” или “Euro-Balance-2”и колерованная декоративная краска DHS. Подробную информацию о красках “Cabinet Royal” и “Euro-Balance-2”смотрите в спецификациях на эти краски.

- Перед нанесением тщательно перемешайте краску. Краски“Cabinet Royal” и “Euro-Balance-2”полностью готовы к применению. При необходимости допускается разбавление водой  не более10% от объёма краски.

- В процессе работы следите, чтобы валик всегда был хорошо насыщен краской.

- Всегда начинайте нанесение краски с верхнего угла стены. Окраску производите, нанося покрытие участками длиной примерно 1,5 м. Нанесите 1-2 слоя грунтовки. Важно добиться равномерно окрашенной поверхности.

- Дайте грунтовке высохнуть не менее 3-4 часов, перед тем как наносить декоративную краску DHS.

Нанесение декоративного покрытия DHS

Перед началом работы убедитесь в том, что грунтовка полностью высохла.

1. Тщательно перемешайте материал. Краска полностью готова к применению. Для достижения однородности и равномерности рисунка декоративного покрытия окраску производите, нанося материал участками овальной формы, избегая квадратных форм.

2. Наносите краску на поверхность кистью короткими разнонаправленными мазками, достаточно плотно распределяя краску по окрашиваемой поверхности.

Существует два варианта окончательной обработки декоративного покрытия:

Вариант А:

3а. Через 15-20 минут после нанесения материала, когда краска приобрела матовость, обработайте поверхность гибким пластиковым шпателем. Движения должны быть приглаживающие, легкие, в разных направлениях. При этом мелкие содержащиеся в краске частицы белого цвета разглаживаются и приобретают более светлый оттенок. После высыхания поверхность получается более ровная и мягко растушеванная по цвету.

Вариант Б:

3б. Через 15-20 минут после нанесения материала, когда краска приобрела матовость,  обработайте поверхность мягкой щеткой, слегка касаясь выпуклых участков, приглаживая щеткой  мелкие белые частицы, содержащиеся в краске. После высыхания поверхность получается более фактурная и контрастная. При этом способе не требуется тщательного выравнивания окрашиваемой поверхности.

Очистка инструментов	Инструменты промойте водой сразу после применения.

# Уход	Слегка загрязненные поверхности можно мыть мягкими нейтральными моющими средствами. Не используйте моющие средства щелочные, спиртовые и на растворителях.

Меры предосторожности	Пленкообразующее - модифицированный акриловый сополимер. Разбавитель-вода. Краска пожаровзрывобезопасна, без запаха.

Не смешивайте с другими лакокрасочными материалами и

растворителями. При попадании в глаза промыть водой.

Остатки материала и пустую тару утилизируйте согласно

местного законодательства.