# MINCIO

Тип	Декоративная акриловая краска с легким переливом муарового шелка.

Область применения 	Для декоративной окраски стен и поверхностей внутри помещений. Образует долговечное, устойчивое к различным воздействиям покрытие. Наносится на бетонные, оштукатуренные кирпичные, деревянные поверхности, а также на гипсокартон, ДСП, ДВП.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход			5-6 м2/л (вариант А), 3-4 м2/л (вариант Б)

Сухой остаток		45-50%

# Плотность			______

Разбавитель			Вода

Способ нанесения	Наносится валиком и шпателем из нержавеющей стали «Venicelook-Opus».

Время высыхания при 	До «отлипа» 3-4 часа, до использования 24 часа,

+23оС и относительной	Полное высыхание 7-10 дней.

влажности 50%

Блеск				Полуматовый

Цвет	Колеровуется водными или универсальными колеровочными пастами по каталогам  NCS, RAL, OPUS и др. Краска имеет в своем составе металлизированные пигменты и выпускается в 2-х базах: gold и pearl.

Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5оС до +40оС. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской таре в течение 24 месяцев с даты изготовления.

Тара 	5 л, 1 л

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Краску наносить на подготовленную, гладкую, прочную, обеспыленную и загрунтованную краской «Euro-Balance 7» торговой марки «SYMPHONY»   поверхность.

Условия при окраске	Температура окружающей среды и подложки должна быть от

+10оС до +40оС. Подложка должна быть сухой на ощупь.

Удалите с поверхности остатки старой краски, грязи, плесени,

масла, обоев и т.п. Свежие бетонные или кирпичные

поверхности должны сохнуть минимум 28 дней. Деревянные

поверхности отшлифуйте. Поверхности, примыкающие к

окрашиваемой, защитите п/э пленкой, малярной лентой, от

попадания на них краски. Окрашиваемая поверхность должна

быть хорошо освещена.

Оборудование и инстру-

мент	валик с коротковорсовой нитяной шубкой, гибкий пластиковый шпатель, шпатель из нержавеющей стали «Venicelook-Opus». Перед началом нанесения материала необходимо подготовить инструмент к работе – зачистить края шпателя «Venicelook-Opus» от царапин и заусенцев. Для этого используйте сначала крупнозернистую наждачную бумагу, а затем - мелкозернистую шлифовальную шкурку. Отполируйте рабочие поверхности шпателя «Venicelook-Opus» до полного удаления видимых дефектов.

Окраска

# Нанесение грунтовки.

# Подробную информацию о краске “Euro-Balance-7”смотрите в спецификации на нее.

- Перед нанесением тщательно перемешайте краску. Краска “Euro-Balance-7”полностью готова к применению. При необходимости допускается разбавление водой  не более10% от объёма краски.

- В процессе работы следите, чтобы валик всегда был хорошо насыщен краской.

- Всегда начинайте нанесение краски с верхнего угла стены. Окраску производите, нанося покрытие участками длиной примерно 1,5 м. Нанесите 1-2 слоя грунтовки. Важно добиться равномерно окрашенной поверхности.

- Дайте грунтовке высохнуть не менее 3-4 часов, перед тем как наносить декоративную краску.

Методика нанесения MINCIO:

Прежде чем начать работу еще раз убедитесь в том, что грунтовочный слой полностью высох.

- Всегда начинайте нанесение краски с верхнего угла стены. Во избежание стыков материал наносят от угла до угла.

# Тщательно перемешайте материал. Для нанесения первого слоя разбавьте Mincio на 30% водой, еще раз тщательно перемешайте. Нанесите один ровный слой валиком с коротким ворсом.

- Полностью погружайте валик в банку, либо поддон с материалом. В процессе работы следите за тем, чтобы валик всегда был хорошо насыщен краской.

- Дать покрытию высохнуть в течение 3-4 часов.

Два варианта нанесения последующих слоев:

Вариант А:

4а. Нанести валиком ровный однородный слой. Сразу же после нанесения материала на поверхность необходимо раскатать краску в одном  направлении (слева направо и сверху вниз) для создания однородной структуры покрытия.

5а. Просушите покрытие и нанесите валиком еще один слой, более толстый, чем предыдущий.

6а. Возьмите гибкий пластиковый шпатель и придайте поверхности фактуру легкими, сдвигающими материал движениями.

Вариант Б:

4б. Нанести валиком густой слой Mincio. Сразу же ребром металлического шпателя «Venicelook-Opus» придать поверхности фактуру.

5б. После того, как покрытие станет сухим на ощупь, нанесите валиком тонкий слой Mincio. При помощи шпателя разгладьте и по мере высыхания отполируйте поверхность. От того, как и в каком направлении выравнивалось покрытие, будет зависеть декоративный эффект.

Очистка инстументов	Инструменты промыть водой сразу после применения.

# Уход	Слегка загрязненные поверхности можно мыть мягкими нейтральными моющими средствами. Не используйте моющие средства щелочные, спиртовые и на растворителях.

Меры предосторожности	Пленкообразующее - модифицированный акриловый сополимер. Разбавитель-вода. Краска пожаровзрывобезопасна, без запаха.

Не смешивайте с другими лакокрасочными материалами и

растворителями. При попадании в глаза промыть водой.

Остатки материала и пустую тару утилизируйте согласно

местного законодательства.