# Stucco Celere

Тип	Декоративная акриловая краска с эффектом «под мрамор».

Область применения 	Для декоративной окраски стен и поверхностей внутри помещений. Наносится на бетонные, оштукатуренные кирпичные, деревянные поверхности, а также на гипсокартон, ДСП, ДВП.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход			4-5 м2/л

Сухой остаток		70-75%

# Плотность			1,6-1,7 г/см3

Разбавитель			Вода

Способ нанесения	Наносится валиком и шпателем из нержавеющей стали «Venicelook-Opus».

Время высыхания при 	До «отлипа» 3-4 часа, полное высыхание 7-10 дней.

+23оС и относительной

влажности 50%

Блеск				Глянцевый

Цвет	Базовый белый, допускается колеровка водными или универсальными колеровочными пастами по каталогам  NCS, RAL, OPUS и др.

Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5оС до +40оС. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской таре в течение 24 месяцев с даты изготовления.

Тара 	5 л, 1 л

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Краску наносить на подготовленную, гладкую, прочную, обеспыленную и загрунтованную краской «Euro-Balance 7» торговой марки «SYMPHONY»   поверхность.

Условия при окраске	Температура окружающей среды и подложки должна быть от

+10оС до +40оС. Подложка должна быть сухой на ощупь.

Удалите с поверхности остатки старой краски, грязи, плесени,

масла, обоев и т.п. Свежие бетонные или кирпичные

поверхности должны сохнуть минимум 28 дней. Деревянные

поверхности отшлифуйте. Поверхности, примыкающие к

окрашиваемой, защитите п/э пленкой, малярной лентой, от

попадания на них краски. Окрашиваемая поверхность должна

быть хорошо освещена.

Оборудование и инстру-

мент	Валик с коротковорсовой нитяной шубкой, шпатель из нержавеющей стали «Venicelook-Opus». Каждый раз перед началом нанесения материала необходимо подготовить инструмент к работе – зачистить края шпателя «Venicelook-Opus» от царапин и заусенцев. Для этого используйте сначала крупнозернистую наждачную бумагу, а затем - мелкозернистую шлифовальную шкурку. Отполируйте рабочие поверхности шпателя «Venicelook-Opus» до полного удаления видимых дефектов.

Окраска

Нанесение грунтовки.

# Подробную информацию о краске “Euro-Balance-7”смотрите в спецификации на нее.

- Перед нанесением тщательно перемешайте краску. Краска “Euro-Balance-7”полностью готова к применению. При необходимости допускается разбавление водой  не более10% от объёма краски.

- В процессе работы следите, чтобы валик всегда был хорошо насыщен краской.

- Всегда начинайте нанесение краски с верхнего угла стены. Окраску производите, нанося покрытие участками длиной примерно 1,5 м. Нанесите 1-2 слоя грунтовки. Важно добиться равномерно окрашенной поверхности.

- Дайте грунтовке высохнуть не менее 3-4 часов, перед тем как наносить декоративную краску.

Методика нанесения материала:

Прежде чем начать работу еще раз убедитесь в том, что грунтовочный слой полностью высох.

- Всегда начинайте нанесение краски с верхнего угла стены. Во избежание стыков материал наносят от угла до угла.

- Тщательно перемешайте материал. Краска полностью готова и не требует разбавления водой.

- Полностью погрузите валик в банку, либо поддон с материалом. В процессе работы следите за тем, чтобы валик всегда был хорошо насыщен краской.

Нанесение коллекции Stucco Celere

- Нанесите 1 слой Stucco Celere валиком с коротким ворсом, полностью укрывая поверхность однородным достаточно толстым слоем краски.

- Шпателем из нержавеющей стали «Venicelook-Opus» уберите следы от валика, создавая  на поверхности легкую текстуру.

- Подождите 3-4 часа когда поверхность покрытия станет сухой на ощупь.

- Если после подсыхания поверхности, будут заметны сильно выступающие «прожилки», их можно зачисть с помощью шпателя.

- Нанесите валиком 2-ой,  более тонкий слой, Stucco Celere. После чего шпателем  «Venicelook-Opus» выровняйте поверхность длинными дугообразными движениями, разглаживая материал. Если вы заметите, что где-то мало краски, то ее можно добавить при помощи шпателя. Шпатель прижимайте к покрытию плотно, держа его под углом 15˚-20˚ к поверхности. Когда почувствуете затруднения в движении шпателя, разглаживание необходимо завершить.

- Дайте поверхности немного подсохнуть. При этом будет заметно появление участков разной насыщенности цвета: где-то темнее, а где-то светлее. По еще влажной поверхности произведите глянцевание шпателем легкими, без усилий, дугообразными движениями. Угол наклона шпателя минимален.  Для глянцевания используте только чистый, сухой инструмент.

Очистка инстументов	Инструменты промыть водой сразу после применения.

# Уход	Слегка загрязненные поверхности можно мыть мягкими нейтральными моющими средствами. Не используйте моющие средства щелочные, спиртовые и на растворителях.

Меры предосторожности	Пленкообразующее - модифицированный акриловый сополимер. Разбавитель-вода. Краска пожаровзрывобезопасна, без запаха.

Не смешивайте с другими лакокрасочными материалами и

растворителями. При попадании в глаза промыть водой.

Остатки материала и пустую тару утилизируйте согласно

местного законодательства.